УДК 621.892.8 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ЗМАЩУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ

Д.т.н., проф., Мандзюк І.А., м.н.с. Присяжна К.О., 

д.т.н. Диха О.В. 

Хмельницький національний університет

Abstract. Priority areas of tribotechnology is finding and using alternative substitutes for mineral products from environmentally friendly renewable natural origin. The purpose of research is related to generalization, analysis of available information on the output characteristics of animal fats, which are considered as secondary raw materials in the manufacture of plastic lubricants for new technologies of recycling. Studies have shown that the initial, basic oleo oil viscosity significantly higher than the viscosity of vegetable oils, and also given the significantly lower number of compounds with unsaturated bonds composed of fat, beef fat can be considered a promising renewable, environmentally friendly raw material for further research to develop formulations of lubricants.

Визначальною тенденцією розвитку сучасних технологій  більшості індустріальних галузей,  зокрема автомобільної, сільськогосподарської та авіаційної техніки, є поєднання високої ефективності з екологічними питаннями: зменшенням енерго- матеріальних витрат, доступністю вихідних сировинних матеріалів, експлуатацією з мінімальним негативним впливом на оточуюче середовище, рециклінгу відпрацьованих виробів. 

Внаслідок підвищення вимог щодо охорони навколишнього середовища,  при експлуатації техніки, гостро постала проблема розробки та удосконалення нових складів змащувальних матеріалів на основі відновлювальної вторинної сировини. 

Переважна більшість мастильних матеріалів, виготовлені на основі нафти або синтетичних масел [1], які  повільно піддаються біорозкладанню. 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку триботехніки є пошук і використання замінників мінеральної сировини альтернативними продуктами на основі екологічно чистої відновлювальної сировини природного походження. 

Альтернативною сировиною для виготовлення пластичних змащувальних матеріалів, по відношенню до рослинних олій, можуть стати технічні тваринні жири, які є доступними, нетоксичними та 100% бідогредуючими. Однак, використання мастил на основі тваринних жирів обмежується, через їх низьку в’язкість та здатність до окислення в процесі експлуатації [2]. Актуальним напрямком досліджень слід вважати розробку складів змащувальних матеріалів за умов використання технологій рециклінгу відходів високомолекулярних сполук. 

Мета здійснених досліджень пов’язана з узагальненням, аналізом доступної інформації, щодо вихідних характеристик тваринних жирів, які розглядаються  як вторинна сировина при виготовленні пластичних змащувальних матеріалів за новими технологіями рециклінгу. Результати експериментальних досліджень з визначення йодного числа  таблиця 1, показали що найбільша сумарна кількість ненасичених зв’язків спостерігається у соняшниковій олії, дещо менше у ріпакової, а найменша  у яловичого жиру.

Таблиця 1

	Вид сировини
	Йодне число*

	Яловичий жир
	27

	Курячий жир
	67,3

	Ріпакова олія
	88,8

	Соняшникова олія
	142


*Йодне число для кожного з дослідних матеріалів визначали експериментальним шляхом за методикою [3].

На рисунках 1-2 наведено графіки реометричних характеристик тваринних жирів та рослинних олій. 

	
[image: image1.png]



	
[image: image2.png]1300

330

s 70

om0

e
1130

1






	Рис.1 Залежність в’язкості від температури (при ý=1300 с-1) для тваринних жирів та рослинних олій

1–яловичий жир; 2–курячий жир;

3 – ріпакова олія;

4 – соняшникова олія
	Рис.2. Залежність в’язкості від швидкості зсуву (при 500С) для тваринних жирів та рослинних олій

1 – яловичий жир; 2 – курячий жир; 

3 – ріпакова олія; 

4 – соняшникова олія


Дослідження показали, що вихідна, базова в’язкість яловичого жиру істотно вища за в’язкість рослинних олій, а  враховуючи також значно меншу кількість сполук з ненасиченими зв’язками у складі жиру, можна вважати яловичий жир перспективною відновлюваною, екологічно безпечною сировиною для подальших досліджень з розробки складів мастильних матеріалів.

Література

1 Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення / [Чабанний В.Я., Магопець С.О., Мажейка О.Й. та ін.]; за ред. В.Я. Чабанного. – [2-е вид.]. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – 353 с.

2 Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное пособие / [Остриков В.В., Нагорнов С.А., Клейменов О.А. и др.]. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2008. – 304 с.

3 Зиновьев А.А. Химия жиров / А.А. Зиновьев. – М.: Пищепромиздат, 1952. – 543 с.

_204726396

_106013348

