PAGE  
208
 Поверхностное натяжение и давление масляного слоя в контакте

КузьменкоА.Г.,

Дыха А.В.
Хмельницкий национальный университет,
г. Хмельницкий, Украина


ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 
И ДАВЛЕНИЕ МАСЛЯНОГО СЛОЯ 
В КОНТАКТЕ

Поверхностный слой жидкости (смазочного материала), который первым вступает во взаимодействие с поверхностью деталей машин, обладает особыми свойствами. Он отличается от свойств жидкости, находящейся внутри объема, так как внутри каждая молекула жидкости окружена со всех сторон такими же молекулами и силы притяжения между молекулами взаимно компенсируются (рис. 1). На молекулы, находящиеся на поверхности, действует результирующая нескомпенсированная сила, направленная внутрь объма жидкости и называемая силой поверхностного натяжения. В результате поверхностный слой жидкости обладает запасом поверхностной энергии, стремящейся к минимуму при отсутствии действия внешних сил. Минимальное значение при этом имеет и площадь самой поверхности. Это приводит к тому, что капли жидкости имеют сферическую форму, если этому не мешает сила тяжести: сфера для данного объма вещества имеет наименьшую поверхность.


[image: image1.wmf]Поверхность

   жидкости

Жидкость


Рис. 1 − Силовое взаимодействие молекул жидкости

Энергетическое состояние поверхностного слоя жидкости (смазочного материала) является определяющим фактором для характеристики процессов, происходящих при взаимодействии жидкости с твердой поверхностью, таких как: смачивание, смазывание, притягивание к твердой поверхности (адсорбция), химическое взаимодействие между смазочным материалом и поверхностью детали и т.д.

Сила поверхностного натяжения вызывает уменьшение свободной поверхности жидкости и направлена по касательной к этой поверхности. При этом происходит изменение поверхностной энергии пропорциональное изменению площади свободной поверхности:

[image: image2.wmf]A

T

W

D

=

D

,                                                                          (1)

где 
[image: image3.wmf]W

D

 − изменение поверхностной энергии;

   
[image: image4.wmf]A

D

 − изменение площади свободной поверхности;

   
[image: image5.wmf]T

 − коэффициент поверхностного натяжения жидкости.

Для сферической капли жидкости изменение поверхностной энергии может быть определено по зависимости:


[image: image6.wmf](

)

[

]

2

2

4

4

r

r

r

T

W

p

-

D

+

p

=

D

.                                                         (2)

Учитывая малость  величины 
[image: image7.wmf]r

D

 по сравнению с размерами капли, получим:

[image: image8.wmf]r

r

T

W

D

p

»

D

8

.                                                                      (3)

С другой стороны изменение поверхностной энергии капли численно равно работе, производимой молекулярными силами при уменьшении площади свободной поверхности жидкости:

[image: image9.wmf]V

r

Q

W

D

s

=

D

=

D

,                                                                 (4)

где 
[image: image10.wmf]s

 − капиллярное (лапласовское) давление, создаваемое поверхностным натяжением внутри капли;

 
[image: image11.wmf]V

D

 − изменение объема капли, равное:

[image: image12.wmf]r

r

r

r

r

V

D

p

»

p

-

D

+

p

=

D

2

3

3

4

3

4

)

(

3

4

.                                           (5)

Приравнивая (3) и (4), получим:

[image: image13.wmf]r

T

2

=

s

.                                                                            (6)
Из полученной зависимости видно, что давление внутри капли возрастает с уменьшением размера капли и в случае очень маленьких капель может быть огромным. Так, например, для водяной капли размером в одну сотую микрометра (
[image: image14.wmf]r

 = 10-6 см)  лапласовское давление составляет 150 атмосфер.
Поверхностное натяжение зависит от температуры. Количественные данные о поверхностном натяжении некоторых жидкостей для разных температур представлены в таблице 1.

Таблица 1

Поверхностное натяжение жидкостей
	Жидкость
	Температура,

°С
	Поверхностное натяжение T,

дин/см, (10-3 Н/м)

	Азот жидкий
	-196
	8,5

	Анилин
	20
	42,9

	Ацетон
	0

20

40

60
	26,2

23,7

21,2

18,6

	Бензол
	0

30

60
	31,6

27,6

23,7

	Вода
	0

20

60

100
	75,6

72,8

66,2

58,9

	Оливковое масло
	60
	32,0

	Парафиновое масло
	25
	26,4

	Спирт этиловый
	0

20

40

60
	24,1

22,8

20,2

18,4

	Толуол
	15
	28,8


Существует много методов определения поверхностного натяжения жидкостей. Основными из них являются следующие [3].

Статические методы

Метод поднятия в капилляре. Метод основан на капиллярных эффектах, т.е. способности жидкости втягиваться или выталкиваться из капилляра. Смачивающая жидкость поднимается в капилляре на высоту:


[image: image15.wmf]2cos

æ

T

h

gr

q

=

r

,                                                                         (7)
где 
[image: image16.wmf]q

 − краевой угол смачивания;

 
[image: image17.wmf]æ

r

 − плотность жидкости;

 
[image: image18.wmf]g

 − ускорение силы тяжести;

 
[image: image19.wmf]r

 − радиус капиляра.

Для определения уровня жидкости в чашке необходимо особое приспособление. Можно обойтись двумя капиллярами разных радиусов. Тогда поверхностное натяжение определяется по формуле:


[image: image20.wmf](

)

(

)

1

11

1212

2cos

æ

rrhh

T

-

--

r--

=

q

.                                                          (8)
Метод втягивающей пластинки (метод Вильгельми). Тонкую стеклянную, платиновую или слюдяную пластинку подвешивают к коромыслу весов (лучше торсионных) и касаются пластинкой жидкости, помещенной в широкий сосуд, чтобы избежать пристенных влияний.

Замеряют усилие втягивания пластинки, уравновешивая втягивающую силу на весах так, чтобы положение пластинки не изменялось после соприкосновения с жидкостью.

Пластинка втягивается в жидкость силами поверхностного натяжения, а выталкивается архимедовой силой. расчет ведется по формуле:

[image: image21.wmf](

)

(

)

2cos

æ

Wlbh

T

hb

+r

=

+q

,                                                                   (9)
где 
[image: image22.wmf]W

 − нагрузка на весах;

  
[image: image23.wmf]æ

r

 − плотность жидкости;

  
[image: image24.wmf]l

, 
[image: image25.wmf]b

 и 
[image: image26.wmf]h

 − длина, ширина и толщина части пластинки, находящейся в жидкости.

Методы лежачей и висячей капли. В основе этих методов лежит определение формы капли, лежащей на пластинке или подвешенной к концу капилляра. С помощью микроскопа с окулярной сеткой определяют форму и размер капли, по которым рассчитывают поверхностное натяжение.

Динамические методы

Метод отрыва кольца, серьги, пластинки (метод Дю Нуи). В основе метода лежит определение силы, необходимой для отрыва жидкости, смочившей кольцо, от поверхности жидкости. При отрыве кольца вытягивается шейка жидкости, и после отделения кольца на нем должны остаться по всему периметру капельки нижней фазы. Если же кольцо отрывается от жидкости, то полученное значение поверхностного натяжения неверно.

В соответствии с общими соображениями сила отрыва равна:


[image: image27.wmf](

)

2

âííàð

Wrr

=p+s

 или 
[image: image28.wmf]4

cp

WrT

=p

,                                                   (10)
где 
[image: image29.wmf]âí

r

, 
[image: image30.wmf]íàð

r

, 
[image: image31.wmf]cp

r

 − внутренний, наружный и средний радиусы кольца.

Метод счета капель (сталагмометрический метод, метод Харкинса). В основе метода лежит определение веса капли, отрывающейся от капилляра и удерживаемой силами поверхностного натяжения.

Прибор, называемый сталагмометром, представляет собой калиброванную бюретку, оканчивающуюся толстенным капилляром с отшлифованным концом. Последнее особенно важно, так как капилляр должен равномерно смачиваться жидкостью.

При определении межфазного натяжения капилляр опускается в сосуд со второй жидкостью и может быть направлен как вниз, та и наверх, в зависимости от разности плотностей фаз и смачивающей способности.

Недостаток метода − трудоемкость. После каждого определения требуется тщательная очистка капилляра. В противном случае происходит отрыв жидкости непосредственно от капилляра, а не от жидкости, и результат получается неверным.

Метод максимального давления пузырька (метод Кантора, Ребиндера). Суть его заключается в том, что через капилляр, опущенный в исследуемую жидкость, продуваются пузырьки воздуха или пропускаются капли другой жидкости и замеряется скачок давления 
[image: image32.wmf]P

D

 при отрыве пузырька. Пузырек отрывается, когда давление в нем больше суммы гидростатического давления и давления, создаваемого поверхностным натяжением в соответствии с формулой Лапласа.

Метод осциллирующей струи. Метод применяется при необходимости получить данные о поверхностном натяжении мгновенно образующейся поверхности и осуществляется следующим образом. Из сопла под давлением выбрасывается струя жидкости, которая проецируется на экран или фотографируется. По виду струи, которая принимает волнообразную форму, рассчитывается поверхностное натяжение в первые моменты образования поверхности, чего не могут дать другие методы.

Метод вращающейся капли. Этот метод разработан для определения очень низких межфазных натяжений в системе жидкость - жидкость.

Легкая жидкость вводится в трубку с тяжелой жидкостью. Закрытую с обеих сторон трубку вращают со скоростью, необходимой для придания сферической капле сплюснутой формы. Необходимо определить объем капли, скорость вращения и длину сплющенной капли.

Известен также простой метод  [2] определения поверхностного натяжения в результате опыта, когда капля известного объема жидкости нагружается  и деформируется прозрачной пластиной (рис. 2).

[image: image33.wmf]V

h

Q

n

R

s


Рис. 2 − Схема деформации капли пластиной
Поверхностное натяжение определяется из условия равенства давления, которое оказывает пластина на жидкую каплю  и лапласовского давления, которое обусловлено искривленностью ее свободной поверхности.

Гравитационное давление, создаваемое пластиной определится как отношение веса пластины к площади поверхности деформированной капли:


[image: image34.wmf]2

R

Q

ï

ï

p

=

s

,                                                                               (11)

где 
[image: image35.wmf]ï

Q

 − вес пластины (весом капли пренебрегаем);

  
[image: image36.wmf]R

 − радиус круговой поверхности деформированной капли.

В выражении (6) радиус закругления свободной поверхности деформированной капли примем равным толщине деформированной капли 
[image: image37.wmf]h

r

»

.

Приравнивая (6) и (7) получим:


[image: image38.wmf]h

T

R

Q

ï

2

2

=

p

.                                                                            (12)

Откуда

[image: image39.wmf]2

2

R

h

Q

T

ï

p

=

.                                                                            (13)

Толщина деформированной капли 
[image: image40.wmf]h

определяется как отношение объема капли 
[image: image41.wmf]V

к площади  круговой поверхности деформированной капли:


[image: image42.wmf]2

R

V

h

p

=

.                                                                             (14)

Подставляя (10) в (9) получим зависимость для определения поверхностного натяжения жидкости:


[image: image43.wmf]4

2

2

R

V

Q

T

ï

p

=

.                                                                            (15)

Здесь предлагается методика вывода зависимости аналогичной (11) на основе построения уравнения равновесия участка поверхностного слоя деформированной (раздавленной) капли жидкости (рис. 3).

Изнутри капли жидкости, находящейся между основанием и стеклянной пластиной, на поверхностный слой действует равномерно во все стороны распределенное давление от веса пластины.

Представим сосредоточенное усилие 
[image: image44.wmf]N

(рис. 3), которое действует изнутри на участок
[image: image45.wmf]j

d

2

 поверхности раздавленной капли через распределенное давление 
[image: image46.wmf]s

:


[image: image47.wmf]j

s

=

hRd

N

,                                                                       (16)

где 
[image: image48.wmf]h

 − толщина раздавленной капли.


[image: image49.wmf]O

R

N

T

N

T

s

T

d

j

d

j


Рис. 3 − Расчетная схема
Это усилие уравновешивается усилием
[image: image50.wmf]N

T

 от проекции величины поверхностного натяжения капли 
[image: image51.wmf]T

 на направление действия усилия 
[image: image52.wmf]N

. Величина 
[image: image53.wmf]N

T

 определится по выражению:


[image: image54.wmf]j

=

d

TR

T

N

sin

.                                                                   (17)

При малом 
[image: image55.wmf]j

d

  можно принять, что 
[image: image56.wmf]j

»

j

d

d

sin

.

Тогда из условия равенства:


[image: image57.wmf]N

T

N

=

                                                                             (18)

имеем 


[image: image58.wmf]j

=

j

s

TRd

hRd

.                                                                  (19)

Откуда


[image: image59.wmf]h

T

=

s

.                                                                            (20)

Распределенное давление
[image: image60.wmf]s

 внутри раздавленной капли между двумя контактными круговыми поверхностями  радиуса 
[image: image61.wmf]R

(рис. 2) определится из выражения:


[image: image62.wmf]2

2

R

Q

ï

p

=

s

.                                                                        (21)

Выражая толщину капли 
[image: image63.wmf]h

 через известный объем капли 
[image: image64.wmf]V

, окончательно с учетом (16) имеем формулу для поверхностного натяжения капли жидкости, аналогичную (11). Или через толщину слоя жидкости 
[image: image65.wmf]h

:


[image: image66.wmf]2

2

R

h

Q

T

ï

p

=

.                                                                        (22)
Пример определения поверхностного натяжения
Рассмотренная методика определения поверхностного натяжения была реализована на примере двух жидкостей (таблица 2). С помощью инсулинового шприца, с ценой деления 0,025 мл, заданный объем жидкости наносился на нижнюю стеклянную пластину и нагружался верхней стеклянной пластиной силой 0,392 Н (масса  верхней пластины 40 г). Диаметр кругового отпечатка деформированного объема жидкости измерялся штангенциркулем. Результаты расчета величины поверхностного натяжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты измерений и расчетов
	Вещество
	
[image: image67.wmf]V

,

×10-6 м3
	
[image: image68.wmf]R

,

×10-3 м
	
[image: image69.wmf]S

,

×10-6 м2
	
[image: image70.wmf]h

,

×10-6 м
	
[image: image71.wmf]T

,

Н/м
	
[image: image72.wmf]T

,

Н/м

	Вода
	0,05
	11
	380
	130
	0,00671
	0,0713

	
	0,025
	9
	254
	98
	0,0755
	

	Масло 

моторное
	0,05
	15
	706
	71
	0,0196
	0,0218

	
	0,025
	12
	452
	53
	0,0239
	


Отличие полученных результатов от справочных данных (табл.1) не превышает 3 %.
Вывод

Предложена и реализована методика определения поверхностного натяжения жидкого смазочного материала в результате нагружения и деформации заданного объема жидкости прозрачной пластиной заданной массы и определения толщины слоя жидкости по площади растекания между пластинами.
Литература

1. Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. ─ М.: Мир, 1982. ─ 520 с.
2. Гегузин Я.Е. Капля. ─ М.: Наука, 1973, 160 с.
3. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества: Справочник / А.А. Абрамзон, Л.Е. Боброва, Л.П. Зайченко и др.; под ред. А.А. Абрамзона и Е.Д. Щукина. ─ Л: Химия, 1984 ─ 392 с.
Надійшла 30.09.2005
[image: image73.wmf]
Ч И Т А Й Т Е

журнал
“P r o b l e m s   o f   T r i b o l o g y”

во всемирной сети

I N T E R N E T  !

http://www.tup.km.ua/science/journals/tribology/



















Проблеми трибології (Problems of Tribology)  2005, № 4

_1188826193.unknown

_1189260203.unknown

_1189940652.unknown

_1189941940.unknown

_1189944485.unknown

_1189945826.unknown

_1189945931.unknown

_1189945953.unknown

_1189945970.unknown

_1189945891.unknown

_1189945515.unknown

_1189945760.unknown

_1189944909.unknown

_1189941985.unknown

_1189943522.unknown

_1189943535.unknown

_1189942746.unknown

_1189941965.unknown

_1189941097.unknown

_1189941805.unknown

_1189941887.unknown

_1189941109.unknown

_1189941025.unknown

_1189941080.unknown

_1189940939.unknown

_1189940149.unknown

_1189940180.unknown

_1189940642.unknown

_1189678163.dwg

_1189940079.unknown

_1189940113.unknown

_1189260400.unknown

_1189260702.unknown

_1189260731.unknown

_1189260431.unknown

_1189260338.unknown

_1189259359.unknown

_1189259901.unknown

_1189259988.unknown

_1189260061.unknown

_1189259923.unknown

_1189259757.unknown

_1189259812.unknown

_1189259704.unknown

_1189259460.unknown

_1189259619.unknown

_1188889791.unknown

_1189259066.unknown

_1189259226.unknown

_1189258065.dwg

_1189258305.dwg

_1188826365.unknown

_1188826426.unknown

_1188826326.unknown

_1188817480.unknown

_1188824962.unknown

_1188825107.unknown

_1188825961.unknown

_1188826126.unknown

_1188825049.unknown

_1188817626.unknown

_1188818543.unknown

_1188817521.unknown

_1188816078.unknown

_1188816243.unknown

_1188817366.unknown

_1188816230.unknown

_1188815711.unknown

_1188815720.unknown

_1188815675.unknown

