УДК 685. 34. 025. 4. 017

Гриневич Т.М. Стоянов И.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ НИТОЧНЫХ ШВОВ, СКРЕПЛЯЮЩИХ ДЕТАЛИ ВЕРХА ОБУВИ
В работах [1-6] изложены результаты исследований, которые проведены под руководством автора, по разработке методологии прогнозирования прочности ниточных швов, скрепляющих детали верха обуви и предложен алгоритм процесса. Результаты промышленной  апробации позволили внести ряд дополнений в указанный алгоритм. Эти дополнения и рассматриваются в данной статье.

1. Первоначальная прочность материала регламентируется  ГОСТ 939 – 94 (ДСТУ 2726 – 94) 69 [7],   “предел  прочности при растяжении”, в МПа, и определяется по ГОСТ 93811-69 [8], а нормативная прочность ниточных швов регламентируется ГОСТ 21463-87 [9] показателем “разрывная нагрузка”, в Н/см, то есть не учитывается толщина кожи. Предел прочности при растяжении  определяется  по формуле:


[image: image1.wmf]F

P

=

s

   тогда 
[image: image2.wmf]F

P

·

=

s

                                                (1)

где: P – разрывная нагрузка, Н;

       F – площадь сечения, м2.

Поэтому этот показатель необходимо брать за основу при дальнейших расчетах.

2. Известно, что первоначальная  прочность кожи снижается за счет прокола материала иглой и определяется по формуле[10]:


[image: image3.wmf](

)

d

n

P

P

·

·

-

=

a

1

1

                                                  (2)

где: Р – предел прочности при растяжении  материала, Н/см;

    
[image: image4.wmf]a

- коэффициент ослабления кожи;

     n – кол-во проколов на 1мм строчки;

     d – диаметр иголки.

Коэффициент ослабления материала имеет такие значения  [11]: для опойка – 0,2-0,3; шевро – 0,25-0,35; выростка – 0,35-0,4. Считается, что это связано с жесткостью деталей, так как чем выше жесткость  кожи, тем больше волокон разрушается при проколе, тем выше коэффициент 
[image: image5.wmf]a

. Остальные параметры регламентируются типовой технологией производства обуви [12].

Однако проведенные в работе [6] экспериментальные исследования показали, что жесткость деталей верха в диапазоне 200 – 600Н практически не влияют на коэффициент ослабления кожи.

Что касается коэффициента  ослабления деталей в местах их скрепления, то экспериментальные исследования, проведенные в работе [5]  показали, что он зависит от толщины сетчатого слоя. Уравнения регрессии и их  графическая интерпретация приведены на рис. 1.

Дело в том, что приведенной формуле 2 коэффициент ослабления определялся для материалов, а не краев деталей в местах их скрепления. 

Как известно, перед скреплением, края деталей, как правило, утоняются в зависимости от их толщины, способа отделки видимого края и конструкции шва. В подавляющем большинстве случаев утонение производится с бахтармяной стороны. При этом меняется природное соотношение толщины сетчатого и сосочкового слоев, которые имеют различную прочность и структуру. Так как доля сетчатого слоя уменьшается, а он в два раза прочнее сосочкового [13], уменьшается прочность края детали. Кроме этого, изменение природного соотношения  с увеличением доли сосочкового слоя приводит к увеличению коэффициента ослабления материалов. Видимо в этом заключается основная причина того, что  фактическая прочность ниточных швов существенно ниже расчетной [11].

В связи с этим, в приведенном на рисунке 2 алгоритме прогнозирования прочности ниточных швов в десятой позиции коэффициент ослабления деталей в месте скрепления 
[image: image6.wmf]a

, необходимо вычислять уравнениям регрессии.

Результаты апробация разработанного алгоритма прогнозирования с учетом вышеизложенного коррелируют с выводами работы [11]. 

По результатам проведенных исследований скорректирован алгоритм  прогнозирования прочности ниточных швов на этапе разработке и постановке продукции на производство. 

[image: image7.emf]0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

h, мм

К

3

1

4

5

2


Рис. 1. Зависимость коэффициента ослабления материала от толщины сетчатого слоя:

1 – Агат (у= -0,5197х+ 0,5969);  2 – Обрий (у= - 0,4056х+0,5607);                          3 – Скиф (у=0,3667х+0,4065);  4 – Грезы (у=-0,8981х+0,7486);  

5 – Сафъян (у=-0,7649х+0,7385) 

[image: image11.wmf]s


[image: image12.wmf]a


[image: image13.wmf]s


 Рис. 2. Блок – схема алгоритма прогнозирования прочности ниточных швов:

h – начальная толщина детали;  
[image: image8.wmf]s

- предел прочности материала; 


[image: image9.wmf]a

- коэффициент ослабления кожи; n – кол-во проколов на 1мм строчки;

 d – диаметр иголки; hсос – толщина сосочкового слоя кожи;  hсет –  толщина сетчатого слоя кожи; Рш -  нормативная прочность ниточных швов. 
F – площадь сечения, м2; Рн –начальная прочность материала; Рп – прочность проколотого материала; 
[image: image10.wmf]a

1 - коэффициент ослабления утоненного и загнутого края детали; Р1,2  - прочность утоненного и загнутого материала.

Библиографический список

1.Гриневич Т. М.,. Стоянов І. С. Аналіз результатів випробування взуття з метою сертифікації та шляхи забезпечення їх відповідності нормативним вимогам. Вісник Технологічного університету Поділля, -№5 ч.1. 2003. С. 52-57.

2.Гриневич Т. М., Стоянов І. С. Прогнозування міцності ниткових швів при скріпленні деталей верху взуття. // Вісник Технологічного університету Поділля. - №2. – 2004. – Ч.1, Т. 1. – С. 233-238.

3. Гриневич Т. М., Стоянов І. С. Алгоритм прогнозування відповідності ниткового скріплення деталей верху взуття // Вісник Хмельницького національного університету. - №5. – 2005. – Ч.1, Т. 2. – С. 80-83.

4. Гриневич Т. М., Стоянов І. С. Експериментальне дослідження процесу послаблення верху взуття в процесі їх стоншення // Вісник Хмельницького національного університету. - №5. – 2006. С. 173-176. 

5. Гриневич Т. М., Стоянов І. С.Експериментальне  дослідження процесу послаблення деталей верху взуття в результаті проколу голкою  // Вісник Хмельницького національного університету. - №.3 – 2007. С.255-259 .

6. Горбань Г.В., Стоянов І. С. Дослідження впливу жорсткості деталей верху взуття на їх послаблення проколами голки . // Вісник Хмельницького національного університету. - №2. – 2010.  – С. 237-240.

7. ДСТУ 2726-94. Шкіра для верху взуття. Технічні умови. - К.: Держстандарт України, 1995.-с. 15.

8.ГОСТ 318.11-69. Кожа. Метод испытания на растяжение. – М.: Издательство стандартов, 1970 – с. 11.

9.ГОСТ 21463-87. Обувь. Нормы прочности.- М.: Издательство стандартов, 1987.- с. 8.

10.Цветков В. М., Прилуцкая Н. Л. Ослабление хромовых кожевенных материалов строчкой. Сб. трудов ЦНИИКП. М.-Л., Гизлегпром .№2, 1935.

11.Аревкова В. М., Багров И. В. и др. Оптимизация технологических параметров однорядных ниточных швов. КОП №5, 1986.

12.Технология производства обуви.-М.; ЦНИИТЄИЛегпром, 1978.-Ч.5.-С.226

13. Зурабян К.М., Краснов Б.Я., БернштейнМ.М. Материаловедение изделий из кожи. Легпромбытиздат,1988.-С.415
Начало





1.Введение необходимой информации о материале:   h, �EMBED Equation.3���, � EMBED Equation.3 ���; n; d; hсос; hсет ; Рш.








2. Определение начальной прочности материала:


Рн = �EMBED Equation.3���F





3. Рн>Рш





4. Определение прочности проколотого материала:


Рпрок = Рн( (1-� EMBED Equation.3 ��� (n(d) 





5. Рп>Рш





 6. Определение предельной прочности 0,1мм толщины  кожи


qсет = �EMBED Equation.3���;                 qсос = 0,5 qсет


Определение удельной  прочности 0,1мм толщины кожи


qсіт = � EMBED Equation.3 ���;        qсос = 0,5 qсіт





7. Введение толщины после:


утонения: h1сет , h1сос ;


загинания: h2сет  , h2сос ;








         8. Определение прочности:


-  утоненного края             Р1 = qсет (h1сет  + qсос(h1сос 


- утоненного и загнутого  Р2 = qсет (h2сет  + qсос ( h2сос


� EMBED Equation.3 ���





- 








- 








9. Р1,2 ( Рн





10. Определение прочности проколотого материала:


                  Рпрок = Р1,2  ( (1 - �EMBED Equation.3���1 ( p ( d)


Р3 = Р1,2  ( (1 - � EMBED Equation.3 ��� ( p ( d)





11. Р3 ( Рн





12. Определение прочности ниточной массы:


                            Рн. м. = Рнит. ( n








13. Рн.м.  (Рн 





15. Вывести оптимальные технологические пара-метры на монитор, а при необходимости на печать.





конец





16. Печать. Материал непригоден





16. Печать. Материал непригоден





16.Печать.Материал непригоден





16. Печать. Материал непригоден





14.  n = n + 1





да





нет





так





нет





нет





да





да





нет





да





нет








[image: image14.wmf]a

[image: image15.wmf]h

h

1

2

ñåò

+

s

[image: image16.wmf]h

h

сіт

+

1

2

s

[image: image17.wmf]×

[image: image18.wmf]a

[image: image19.wmf]a

_1173002177.unknown

_1381051135.unknown

_1382960897.unknown

_1382961091.unknown

_1382964485.unknown

_1381051137.unknown

_1381051147.unknown

_1381051148.unknown

_1381051146.unknown

_1381051136.unknown

_1173002158.unknown

