УДК 621.891

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ГРАНИЧНОГО ЗМАЩУВАННЯ ТРИБОСИСТЕМ
Диха О.В., д.т.н., проф., Купельський Д.О., магістрант, Франчук Д.Л., магістрант
Граничне змащування (ГЗ) це найпоширеніший і тому найважливіший стан твердих мастильних поверхонь вузлів тертя машин. Граничне змащування було відкрите і вивчене У. Харді в 1922 році. Суть відкриття полягала в тому, що вплив мастила на процеси тертя виявляється вже при молекулярних розмірах товщини шару мастила. При цьому, чим більше молекулярна вага і відповідно довжина молекул, тим менше тертя або опір зсуву поверхонь.

При вивченні явища граничного змащування з точки зору хімії високомолекулярних з'єднань було встановлено, що за наявності полярних або поверхнево активних речовин (ПАВ) плівка ГЗ складається з одного або декількох шарів полярних молекул, розташованих перпендикулярно твердій поверхні. Полярні молекули містяться тільки в рослинних оліях і відсутні в мінералах. Для створення оптимальної структури ГЗ в мінеральну оливу необхідно додавати малі кількості ПАВ.

При взаємодії твердих поверхонь, розділених ГЗ структура ГЗ періодично перетворюється по напряму адсорбція - десорбція від стійкого стану до руйнування. При цьому відбувається знос ГЗ причому чим більше моношарів в плівці ГЗ, тим повільніше ГЗ зношується.

Головна позитивна властивість ГЗ полягає в здатності зменшувати тертя і знос твердих контактуючих поверхонь. Вивчені деякі закономірності впливу зовнішніх чинників: тиск, температура на знос. При ГЗ знос твердих поверхонь не виключається, знос є, але цей знос істотно менше зносу за відсутності ГЗ.

Закономірності зношування при ГЗ отримані на основі вивчення змін коефіцієнта тертя при різних співвідношеннях площ металевої і мастильної частин контакту, корисні для розуміння процесів, але носять швидше якісний, чим кількісний характер. Це тим більше важливо, що у міру взаємодії поверхонь виникають вторинні модифіковані стани плівок з важко передбачуваними закономірностями.

Встановлена відома експериментально складна узагальнена залежність коефіцієнта тертя від температури. На цій залежності виділені три критичні точки, 
[image: image1.wmf]12

,,

kpkpx

м

vvv

 в яких за запропонованими уявленнями досить різко змінюється структура ГЗ. На підставі хімічної кінетики розроблені математичні моделі, що описують стани ГЗ, і формули для орієнтовних розрахунків критичних температур. На нашу думку ці формули корисніші для розуміння протікаючих процесів, чим для практичного використання.

Диха Олександр Володимирович - д.т.н., проф., завідувач кафедри зносостійкості і надійності машин, Хмельницький національний університет

Купельський Денис Олександрович - магістрант, Хмельницький національний університет

Франчук Дмитро Леонідович - магістрант, Хмельницький національний університет

Авторська довідка

Прізвище, ім`я та по батькові: Диха Олександр Володимирович

Науковий ступінь: д.т.н.

Вчене звання: професор
Держава, місто, підприємство: Україна, Хмельниицький національний університет

Посада: зав. кафедрою зносостійкості і надійності машин

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

Телефон: +380975546925

E-mail:  tribosenator@gmail.com
Секція: підвищення зносостійкості та ресурсу деталей, вузлів, агрегатів

Форма участі: доповідь

Прізвище, ім`я та по батькові: Купельський Денис Олександрович  
Науковий ступінь: -

Вчене звання: -
Держава, місто, підприємство: Україна, Хмельниицький національний університет

Посада: магістрант

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

Телефон: +380975546925

E-mail:  tribosenator@gmail.com
Секція: підвищення зносостійкості та ресурсу деталей, вузлів, агрегатів

Форма участі: співавторство

Прізвище, ім`я та по батькові: Франчук Дмитро Леонідович
Науковий ступінь: -

Вчене звання: -
Держава, місто, підприємство: Україна, Хмельниицький національний університет

Посада: магістрант

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

Телефон: +380975546925

E-mail:  tribosenator@gmail.com
Секція: підвищення зносостійкості та ресурсу деталей, вузлів, агрегатів

Форма участі: співавторство

_1564833042.unknown

