PAGE  
149
Расчетно-экспериментальная оценка свойств пластичных материалов (смазок)

Дыха А.В.,

Кузьменко А.Г.

Хмельницкий государственный
университет,

г. Хмельницкий, Украина




РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СМАЗОК)


Для оценки физико-механических свойств пластичных материалов (смазок) как одну из характеристик используют глубину внедрения жесткого нагруженного индентора в пробу пластичного материала (число пенетрации) [1]. Число пенетрации определяется как величина опускания  индентора (конуса) в смазку в десятых долях миллиметра в течении 5 секунд., то есть в одной временной точке процесса, развивающегося во времени. При других временных точках продолжительности процесса пенетрации могут быть получены данные о свойствах смазок противоположные тем, которые получены при однократной выдержке. Число пенетрации пластичных материалов определяется по глубине внедрения конуса. Для изучения свойств (твердости) других материалов, например металлов, устанавливается предельное давление при внедрении сферического индентора, что более отражает явление сопротивления внедрению в материал.

В связи с изложенным, в данной работе предлагается для изучения свойств пластичных материалов (смазок) в качестве одной из характеристик  их механических свойств применять расчетно-экспериментальные модели ползучести смазки при внедрении сферического индентора (шара) в виде:


[image: image1.wmf]c

m

c

c

k

dt

da

s

=

,                                                                         (1)

где 
[image: image2.wmf]s

 − распределение контактного давления под индентором;


[image: image3.wmf]c

a

 − радиус круговой площадки контакта; 


[image: image4.wmf]c

c

m

k

  

,

 − параметры модели ползучести смазки.
Методика определения параметров модели ползучести основывается на разработанной авторами в работе [2] механике контактного взаимодействия жесткого шара и плоскости, обладающей свойством ползучести по теории течения. 
Рассмотрим случай начальной нулевой площадки контакта шара с пластичным материалом и аппроксимации экспериментальных данных в виде степенной зависимости вида:


[image: image5.wmf]c

t

c

)

t

(

a

c

b

=

,                                                                         (2)
где 
[image: image6.wmf]c

c

c

b

  

,

 − параметры степенной апроксимации.

В соответствии с полученными решениями [2] параметры модели ползучести могут быть найдены по выражениям:


[image: image7.wmf]c

c

c

m

b

b

-

=

2

2

1

;

[image: image8.wmf]c

c

m

c

c

Q

R

c

k

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

b

=

b

1

,                                                                        (3)
где 
[image: image9.wmf]R

 − радиус сферического индентора;

      
[image: image10.wmf]Q

 − внешняя нагрузка.

Как пример реализации методики определения параметров контактной ползучести пластичных материалов были проведены испытания битума и пластилина при внедрении сферического стального индентора диаметром 12,7 мм и массой 190 гр. Результаты испытаний  и расчетов параметров модели контактной ползучести представлены в табл. 1 с графической интерпретацией на рис. 1.
Таблица 1
	Материал
	Время,


[image: image11.wmf]t

, мин
	Глубина внедрения,


[image: image12.wmf]c

u

, мм
	Размер площадки контакта,


[image: image13.wmf]c

a

, мм
	Параметры

степенной аппроксимации
	Параметры

модели контактной ползучести

	
	
	
	
	
[image: image14.wmf]c

c

, мм/(мин)
[image: image15.wmf]c

b



	
[image: image16.wmf]ñ

b


	
[image: image17.wmf]c

m


	
[image: image18.wmf]c

k



	Пластилин
	1
	0,11
	1,18
	1,297
	0,177
	1,82
	0,302

	
	2
	0,18
	1,5
	
	
	
	

	
	3
	0,23
	1,7
	
	
	
	

	
	7
	0,29
	1,9
	
	
	
	

	
	17
	0,36
	2,14
	
	
	
	

	
	37
	0,47
	2,44
	
	
	
	

	
	67
	0,55
	2,64
	
	
	
	

	Битум


	1
	0,4
	2,22
	2,403
	1,803
	1,77
	8,943

	
	2
	0,7
	2,89
	
	
	
	

	
	7
	1,15
	3,64
	
	
	
	

	
	27
	1,7
	4,32
	
	
	
	

	
	47
	2,02
	4,64
	
	
	
	



[image: image19.emf]0

1

2

3

4

5

0 20 40 60

t, мин

a

, мм

пластилин битум


Рис. 1 – Результаты испытаний на контактную ползучесть
При внедрении стандартного конуса [1] (рис. 2) массой 150 гр  в поверхность пластической смазки практически мгновенно формируется начальная площадка контакта, после чего начинается процес ползучести смазки.
Из геометрии конуса пенетрометра радиус круговой площадки контакта может быть найден из выражения:


[image: image20.wmf]76

10

10

,

P

a

-

=

 мм,                                                                 (4)

где 
[image: image21.wmf]P

 − число пенетрации смазки, измеренное по шкале пенетрометра (рис. 3) в соответствие с ГОСТ 1440-78.
Кроме стандартного конуса для сопоставленияи и идентификации результатов испытаний было предложено использовать стальной шар той же рабочей массой (150 гр). Радиус кольцевой площадки контакта по числу пенетрации 
[image: image22.wmf]P

 при испытании шаром радиуса 
[image: image23.wmf]R

 определяется по выражению:


[image: image24.wmf]2

10

5

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

P

PR

a

 (мм).                                                            (5)
	
[image: image25.wmf]Ф



	[image: image26.jpg]®
MEHETPOMETP AN

roct (-2





	Рис. 2 – размеры стандартного конуса для определения числа пенетрации смазки
	Рис. 3 − Общий вид пенетрометра ЛП (ГОСТ 1440-78)


Результаты испытания деформационных свойств пластичных смазок с помощью стандартного конуса и стального шара радиусом 
[image: image27.wmf]R

 = 15 мм показаны в табл. 2 с графической интерпретацией на    рис. 4-5.
Таблица 2
	
[image: image28.wmf]t

, мин
	Шар Ø 30, 150 гр
	Конус, 150 гр, 
[image: image29.wmf]a

 = 90(

	
	Литол-24
	Солидол С
	Литол-24
	Солидол С

	
	
[image: image30.wmf]a

, мм
	
[image: image31.wmf]a

D

, мм
	
[image: image32.wmf]a

, мм
	
[image: image33.wmf]a

D

, мм
	
[image: image34.wmf]a

, мм
	
[image: image35.wmf]a

D

, мм
	
[image: image36.wmf]a

, мм
	
[image: image37.wmf]a

D

, мм

	0,08
	12,75
	0
	9,86
	0
	12,14
	0
	9,14
	0

	0,6
	12,99
	0,24
	10,09
	0,23
	12,74
	0,6
	9,24
	0,1

	2,6
	13,15
	0,4
	10,30
	0,44
	13,24
	1,1
	9,44
	0,3

	7,6
	13,36
	0,61
	10,51
	0,65
	13,54
	1,4
	9,54
	0,4

	17,6
	13,64
	0,89
	10,71
	0,85
	13,74
	1,6
	9,64
	0,5

	47,6
	13,89
	1,14
	10,9
	1,04
	13,84
	1,7
	9,74
	0,6

	107,6
	14,07
	1,32
	10,99
	1,13
	13,94
	1,8
	9,84
	0,7

	227,6
	14,2
	1,45
	11,09
	1,23
	14,04
	1,9
	9,94
	0,8

	407,6
	14,44
	1,69
	11,18
	1,32
	14,24
	2,1
	10,04
	0,9



[image: image38.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 50 100 150 200 250 300 350 400

t, мин

D

a

, мм

литол-24 (a(t=0)=12,14 мм) солидол C (a(t=0)=9,14 мм)

 


Рис. 4 – Внедрение конуса

[image: image39.emf]0

0,5

1

1,5

2

0 50 100 150 200 250 300 350 400

t, мин

a

, мм

литол-24 (a(t=0)=12,75 мм) солидол C (a(t=0)=9,86 мм)

 


Рис. 5 – Внедрение шара радиусом R = 15 мм
Для описания процеса внедрения конуса и шара с ненулевой начальной площадкой контакта можно использовать зависимость вида:


[image: image40.wmf](

)

(

)

t

a

a

t

a

1

0

+

=

,                                                                      (6)
где 
[image: image41.wmf]0

a

 − размеры начальной площадки контакта;

      
[image: image42.wmf](

)

t

a

1

 − приращение площадки контакта вследствие ползучести смазки во времени.
Используя результаты испытаний, представленные в таблице 2, функцию приращения площадки контакта 
[image: image43.wmf](

)

t

a

1

 можно представить в виде апроксимирующей функции степенного вида 
[image: image44.wmf](

)

c

t

c

t

a

c

b

=

1

по аналогии со случаем нулевой площадки контакта, который был рассмотрен выше.

В результате обработки экспериментальных данных были получены зависимости для описания процеса изменения площадки контакта при внедрении инденторов в поверхность пластической смазки (см. табл. 3).

Таблица 3
Зависимости изменения площадки контакта индентора и смазки от времени
	Тип индентора
	
[image: image45.wmf](

)

c

t

c

a

t

a

c

b

+

=

0



	
	Солидол С
	Литол-24

	Конус по ГОСТ 1440-78
	
[image: image46.wmf](

)

298

0

177

0

14

9

,

t

,

,

t

a

+

=


	
[image: image47.wmf](

)

167

0

847

0

14

12

,

t

,

,

t

a

+

=



	Стальной шар 
[image: image48.wmf]15

=

R

 мм
	
[image: image49.wmf](

)

258

0

334

0

86

9

,

t

,

,

t

a

+

=


	
[image: image50.wmf](

)

299

0

315

0

75

12

,

t

,

,

t

a

+

=




Полученные зависимости позволяют анализировать процесы деформации смазочных слоев различных смазочных материалов под действием приложенных нагрузок.
Для определения параметров контактной ползучести для случая ненулевой площадки контакта можно использовать следующую процедуру.

Положим известными две экспериментальные точки на графиках внедрения индентора в поверхность смазки:

[image: image51.wmf](

)

1

1

  

t

,

a

; 
[image: image52.wmf](

)

2

2

  

t

,

a

,                                                                     (7)
при 
[image: image53.wmf]2

1

0

a

a

a

<

<

; 
[image: image54.wmf]2

1

0

t

t

<

<

.

Решение прямой задачи  [ 2] представим в виде:

[image: image55.wmf](

)

t

Q

R

k

m

a

a

c

c

c

m

c

c

m

m

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

-

+

+

2

2

2

2

0

2

2

.                                                (8)
Запишем это решение для двух точек (7):

[image: image56.wmf](

)

(

)

ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

-

+

+

+

+

.

t

Q

R

k

m

a

a

,

t

Q

R

k

m

a

a

c

c

c

c

c

c

m

c

c

m

m

m

c

c

m

m

2

2

2

0

2

2

2

1

2

2

0

2

2

1

2

2

2

2

                                             (9)
Взяв отношение уравнений, получаем:

[image: image57.wmf]2

1

2

2

0

2

2

2

2

2

0

2

2

1

t

t

a

a

a

a

c

c

c

c

m

m

m

m

=

-

-

+

+

+

+

                                                               (10)
или


[image: image58.wmf]2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

t

t

c

c

m

m

=

-

a

-

a

+

+

,                                                               (11)
где 
[image: image59.wmf]0

1

1

a

a

=

a

; 
[image: image60.wmf]0

2

2

a

a

=

a

.

Это нелинейное уравнение можно решать путем построения графиков функции:

[image: image61.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

a

a

=

2

1

2

1

  

;

  

;

t

t

F

m

c

.                                                            (12)

Одним из аргументов, например 
[image: image62.wmf]1

,

0

2

1

=

t

t

, можно задаться. Тогда решение можно находить из одного графика.
Выводы
1. Разработана расчетно-экспериментальная методика оценки деформационных свойств пластичных материалов на основе лабораторных испытаний по внедрению конического и сферического индентора в поверхность пробы смазки и наблюдения процеса деформации во времени.
2. Полученные методика позволяют анализировать процесы деформации смазочных слоев различных смазочных материалов под действием приложенных нагрузок.

Литература
1. Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом. ГОСТ 5346-78. − М.: ГОССТАНДАРТ, 1981.

2. Кузьменко А.Г., Дыха А.В. Износ и контактная ползучесть шара на плоскости // Проблемы трибологии. − 2004. − № 1. − С. 54-66.

Надійшла 1.06.2004


















Проблеми трибології (Problems of Tribology)  2004, № 2

_1150106170.unknown

_1150106728.unknown

_1150184468.unknown

_1150186056.unknown

_1150186121.unknown

_1150186155.unknown

_1150187249.unknown

_1150187260.unknown

_1150186145.unknown

_1150186085.unknown

_1150186095.unknown

_1150186057.unknown

_1150186054.unknown

_1150186055.unknown

_1150186011.unknown

_1150184536.unknown

_1150107417.unknown

_1150183895.unknown

_1150184339.unknown

_1150184416.unknown

_1150184302.unknown

_1150107473.unknown

_1150107497.unknown

_1150107550.unknown

_1150107493.unknown

_1150107427.unknown

_1150107239.doc


[image: image1.emf]0


0,5


1


1,5


2


0 50 100 150 200 250 300 350 400


t, мин


a


, мм


литол-24 (a(t=0)=12,75 мм) солидол C (a(t=0)=9,86 мм)




_1150107237.xls

Диаграмма1


			


			0.6			0.6


			2.6			2.6


			7.6			7.6


			17.6			17.6


			47.6			47.6


			107.6			107.6


			227.6			227.6


			407.6			407.6





литол-24 (a(t=0)=12,75 мм)


солидол C (a(t=0)=9,86 мм)


t, мин


Da, мм


0.24


0.23


0.4


0.44


0.61


0.65


0.89


0.85


1.14


1.04


1.32


1.13


1.45


1.23


1.69


1.32





Лист1


			t			a


			0.6			0.24


			2.6			0.4


			7.6			0.61


			17.6			0.89


			47.6			1.14


			107.6			1.32


			227.6			1.45


			407.6			1.69


			0.6			0.23


			2.6			0.44


			7.6			0.65


			17.6			0.85


			47.6			1.04


			107.6			1.13


			227.6			1.23


			407.6			1.32








Лист1


			





литол-24 (a(t=0)=12,75 мм)


солидол C (a(t=0)=9,86 мм)


t, мин


Da, мм





Лист2


			








Лист3


			











_1150107353.unknown

_1150107052.doc


[image: image1.emf]0


0,5


1


1,5


2


2,5


0 50 100 150 200 250 300 350 400


t, мин


D


a


, мм


литол-24 (a(t=0)=12,14 мм) солидол C (a(t=0)=9,14 мм)




_1150107051.xls

Диаграмма1


			


			0.6			0.6


			2.6			2.6


			7.6			7.6


			17.6			17.6


			47.6			47.6


			107.6			107.6


			227.6			227.6


			407.6			407.6





литол-24 (a(t=0)=12,14 мм)


солидол C (a(t=0)=9,14 мм)


t, мин


Da, мм


0.6


0.1


1.1


0.3


1.4


0.4


1.6


0.5


1.7


0.6


1.8


0.7


1.9


0.8


2.1


0.9





Лист1


			t			a


			0.6			0.6


			2.6			1.1


			7.6			1.4


			17.6			1.6


			47.6			1.7


			107.6			1.8


			227.6			1.9


			407.6			2.1


			0.6			0.1


			2.6			0.3


			7.6			0.4


			17.6			0.5


			47.6			0.6


			107.6			0.7


			227.6			0.8


			407.6			0.9








Лист1


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0





литол-24 (a(t=0)=12,14 мм)


солидол C (a(t=0)=9,14 мм)


t, мин


Da, мм


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0





Лист2


			








Лист3


			











_1150106420.unknown

_1150106638.unknown

_1150106641.unknown

_1150106591.unknown

_1150106191.unknown

_1150106389.unknown

_1150106185.unknown

_1150105931.unknown

_1150106100.unknown

_1150106144.unknown

_1150106156.unknown

_1150106106.unknown

_1150106024.unknown

_1150106093.unknown

_1150106012.unknown

_1150105837.unknown

_1150105892.unknown

_1150105923.unknown

_1150105873.unknown

_1149582069.dwg

_1150105749.unknown

_1150105757.unknown

_1150105745.unknown

_1144836103.unknown

_1149579072.xls
Диаграмма1

		

		1		1

		2		2

		3		7

		7		27

		17		47

		37

		67



пластилин

битум

t, мин

a, мм

1.18

2.22

1.425

2.89

1.55

3.64

1.82

4.32

2.14

4.64

2.44

2.64



Лист1

		t		a

		1		1.18

		2		1.425

		3		1.55

		7		1.82

		17		2.14

		37		2.44

		67		2.64

		1		2.22

		2		2.89

		7		3.64

		27		4.32

		47		4.64





Лист1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



битум

пластилин

t, мин

a, мм

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		





Лист3

		






_1144828309.unknown

_1144828458.unknown

_1144833204.unknown

_1144828359.unknown

_1144827605.unknown

