PAGE  
40
Метод испытаний на износ со смазкой по четырехшариковой схеме…

Кузьменко А.Г.,

Дыха А.В.

Технологический университет 
Подолья, г. Хмельницкий, Украина
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНОС СО СМАЗКОЙ 

ПО ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ СХЕМЕ
 (ТЕОРИЯ ИЗНОСА ШАРОВ В ЧШМ)


Введение

Метод испытаний смазок по четырехшариковой схеме стандартизован по ГОСТ 23.221-84, хорошо известен и широко применяется [1].

По этой схеме (рис.1) три шарика устанавливаются жестко (без вращения) в корпусе, а четвертый - помещается сверху на первых три, нагружается и вращается в среде испытываемой смазки.

При этом испытывается, как правило, смазка. За критерии температурной стойкости испытываемых при трении масел принята критическая температура разрушения граничных смазочных слоев. Эта температура определяется по резкому возрастанию коэффициента трения.

В качестве дополнительной информации при испытаниях иногда измеряют износ шариков. Однако, при отсутствии решений контактной задачи с износом для пары шаров, использование результатов испытаний и измерений износа носит чисто качественный характер.

В данной работе предлагается метод испытаний на износ со смазкой по четырехшариковой схеме с определением параметров моделей установившегося изнашивания.

В основе метода лежит приближенное решение контактной задачи для шаров с износом.

Приближенное решение базируется на допущении в равномерном распределении давления по площадке контакта.

1 Общее дифференциальное уравнение задачи

1.1 Геометрия контакта и нагрузка

10 Общее описание схемы

Возьмем три шарика одинакового радиуса 
[image: image1.wmf]1

R

 и расположим их на плоскости так, что они соприкасаются по схеме рис.1, при этом центры образуют равносторонний треугольник 
[image: image2.wmf]3

2

1

O

O

O

. Четвертый верхний шарик с центром 
[image: image3.wmf]4

O

 радиуса 
[image: image4.wmf]2

R

 располагается на трех нижних так, что контактирует с каждым в точках 
[image: image5.wmf]3

2

1

A

,

A

,

A

. К центру четвертого шарика 
[image: image6.wmf]4

O

 прикладывается сила 
[image: image7.wmf]Q

, которая передается к каждому из трех нижних шаров по межцентровым направлениям 
[image: image8.wmf]3

4

2

4

1

4

  

,

  

,

Q

Q

Q

Q

Q

Q

, создавая равные силы 
[image: image9.wmf]3

2

1

Q

Q

Q

=

=

. 


[image: image10.wmf] 

j

a


Рис. 1
Наличие обоймы обеспечивает устойчивое неподвижное положение нижних шариков при вертикальном нагружении силой 
[image: image11.wmf]Q

 и вращении верхнего шарика моментом 
[image: image12.wmf]M

вокруг его вертикальной оси. Такая простая устойчивая система из четырех шариков, центры которых образуют тетраэдр, широко применяется в качестве схемы трибологических испытаний с жидкой смазкой, заливаемой в пространство между шариками.

20 Равновесие системы сил

Для определения сил, действующих между шарами, необходимо определить их направление и угол 
[image: image13.wmf]a

 (рис. 1):

[image: image14.wmf]2

1

arcsin

R

r

=

a

.                                                                      (1.1)

Величину 
[image: image15.wmf]1

r

 определяем из подобия треугольников 
[image: image16.wmf]AB

O

4

 и 
[image: image17.wmf]C

O

O

1

4

:


[image: image18.wmf]2

2

1

1

R

R

R

C

O

r

+

=

,                                                                         (а)

где величина 
[image: image19.wmf]C

O

1

 находится из треугольника 
[image: image20.wmf]CD

O

1

:


[image: image21.wmf]o

30

        

,

3

2

cos

1

1

1

=

=

=

j

j

R

D

O

C

O

                                                                   (б)

Подставляя (б) в (а), имеем:


[image: image22.wmf](

)

2

1

2

1

1

3

2

R

R

R

R

r

+

=

,                                                                (1.2)

в частности, при 
[image: image23.wmf]R

R

R

=

=

2

1

:


[image: image24.wmf]R

,

R

r

5774

0

3

1

=

=

.                                                          (1.3)

Выражение для определения угла
[image: image25.wmf]a

 получаем после подстановки (1.2) в (1.1):


[image: image26.wmf](

)

2

1

1

3

2

arcsin

R

R

R

+

=

a

                                                      (1.4)

при 
[image: image27.wmf]R

R

R

=

=

2

1

:

[image: image28.wmf]o

26

,

35

3

1

arcsin

=

=

a

.                                                     (1.5)

Полезно также знать внутренний радиус 
[image: image29.wmf]К

R

корпуса, в который вставлены без зазора три нижних шарика:

[image: image30.wmf]1

1

1

1

2

1547

,

2

3

2

1

R

R

C

O

O

C

R

К

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

+

=

.                                  (1.6)

Силы 
[image: image31.wmf]1

Q

, действующие по нормали к каждому шару, выражаются через общую силу 
[image: image32.wmf]Q

 соотношением:


[image: image33.wmf]a

cos

3

1

Q

Q

=

,                                                                (1.7)

или с учетом (1.4):


[image: image34.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

2

1

1

1

3

2

arcsin

cos

3

R

R

R

Q

Q

.                                             (1.8)

В случае, если радиусы шаров одинаковы 
[image: image35.wmf]R

R

R

2

1

=

=

, имеем:


[image: image36.wmf]Q

Q

Q

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

4082

,

0

3

1

arcsin

cos

3

1

.                                          (1.9)

30 Пути трения для площадок контакта верхних 
[image: image37.wmf]2

S

 и нижних 
[image: image38.wmf]1

S

 шаров различны.

При определении путей трения будем полагать, что размеры 
[image: image39.wmf]a

 площадки контакта на нижних шарах малы по сравнению с размером 
[image: image40.wmf]1

r

 площадки контакта верхнего шара (
[image: image41.wmf]1

r

a

<<

), расчет пути трения будем вести по среднему радиусу 
[image: image42.wmf]1

r

.

Будем полагать, что путь трения для каждой точки нижней площадки контакта 
[image: image43.wmf]1

S

 равен:


[image: image44.wmf]nt

r

S

1

1

2

p

=

                                                                      (1.10)

где 
[image: image45.wmf]n

 - число оборотов верхнего шара в единицу времени; 
[image: image46.wmf]t

 - продолжительность работы.

Путь трения 
[image: image47.wmf]2

S

 для контактирующих точек верхнего шара различен и зависит: 


[image: image48.wmf]
Рис. 2
1) от расстояния 
[image: image49.wmf]y

1

r

 точек оси вращения шара (рис.2);

2) от размера площадки контакта 
[image: image50.wmf]y

S

S

2

'

2

=

 на расстоянии 
[image: image51.wmf]y

1

r

,


[image: image52.wmf](

)

2

2

'

2

2

,

2

y

a

y

a

a

S

y

-

=

=


С другой стороны, 
[image: image53.wmf]'

2

S

 - путь трения за один проход контактных точек верхнего шара через площадку контакта верхнего шара: форма нижней площадки контакта - круг; форма площадки контакта верхнего шара - кольцо.

Полный путь трения 
[image: image54.wmf]2

S

 для площадки контакта верхнего шара:


[image: image55.wmf]nt

S

S

'

2

2

3

=

,                    (1.11)

где 3 - коеффициент, учитывающий наличие трех шариков; 
[image: image56.wmf]n

 - число оборотов верхнего шара в единицу времени; 
[image: image57.wmf]t

- продолжительность испытаний.

Отношения путей трения верхней и нижней площадок является важной характеристикой системы, иногда называемой коэффициентом перекрытия, с учетом (1.10) и (1.11):

[image: image58.wmf](

)

2

1

2

2

1

1

/

2

1

2

3

2

3

y

a

r

nt

r

nt

S

S

S

K

Fy

-

=

=

=

p

p

                                        (1.12)

В среднем сечении при 
[image: image59.wmf]0

y

  

,

1

1

=

=

r

r

y



[image: image60.wmf](

)

1

1

3

r

S

a

K

F

p

=

.                                                                   (1.13)

Таким образом, имеем взаимосвязь средних путей трения:


[image: image61.wmf](

)

1

1

1

2

3

r

S

a

S

S

p

=

                                                               (1.14)

или


[image: image62.wmf](

)

1

1

1

2

S

a

S

C

S

=

,                                                                (1.15)

где 


[image: image63.wmf]1

1

3

r

C

p

=

                                                                         (1.16)

1.2 Постановка задачи и вывод уравнения

10 Допущения:

1) полагаем, что шары жесткие, то есть контактные перемещения от деформаций пренебрежимо малы по сравнению с перемещениями от износа;

2) контактные давления 
[image: image64.wmf](

)

1

S

s

 распределяются по площадке контакта равномерно [2];

3) износ 
[image: image65.wmf]2

w

1

w

u

,

u

 нижних и верхнего шаров происходит в установившемся режиме по моделям:


[image: image66.wmf]1

m

1

w

1

1

w

K

dS

du

s

=

,                                                              (1.17)


[image: image67.wmf]2

m

2

w

2

2

w

K

dS

du

s

=

,                                                                   (1.18)

где 
[image: image68.wmf]2

1

2

1

,

,

,

w

w

K

K

m

m

 - параметры моделей, при этом пути трения 
[image: image69.wmf]1

S

 и 
[image: image70.wmf]2

S

 по (1.10) и (1.15).

20 Условия в контакте. Контактирование осуществляется при выполнении двух условий сплошности и равновесия.

Условие непрерывности в контакте для одной пары имеет вид:


[image: image71.wmf](

)

(

)

(

)

r

S

S

u

r

S

u

r

S

u

w

w

,

,

,

,

2

1

2

2

1

1

=

+

,                                           (1.19)

где 
[image: image72.wmf]r

 - радиальная координата точек контакта (рис. 2); 
[image: image73.wmf](

)

(

)

r

S

u

r

S

u

w

w

,

  

,

,

2

2

1

1

 - линейный износ нижнего и верхнего шаров; 
[image: image74.wmf](

)

r

S

S

u

,

,

2

1

 - геометрическая функция согласования контактных перемещений.

Вторым условием является условие равновесия в контакте:


[image: image75.wmf](

)

ò

=

F

dF

S

S

r

Q

2

1

1

,

,

s

                                                       (1.20)

где 
[image: image76.wmf]F

 - площадь контакта на нижнем шаре; 
[image: image77.wmf](

)

2

1

,

,

S

S

r

s

 - распределение контактных давлений; 
[image: image78.wmf]1

Q

 - нагрузка на одну площадку контакта.

Соотношения (1.17 - 1.20), дают полную постановку рассматриваемой задачи для шаров с износом.

30 Геометрическая функция согласования контактных перемещений определяется из геометрии пересечения сферических поверхностей 
[image: image79.wmf]1

R

 и 
[image: image80.wmf]2

R

 в зоне контакта:


[image: image81.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

[

]

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

2

,

2

,

,

,

R

r

S

S

a

R

r

S

S

a

r

S

S

u

-

+

-

=

                              (1.21)

или


[image: image82.wmf](

)

(

)

[

]

2

2

2

1

2

1

,

2

1

,

,

r

S

S

a

R

r

S

S

u

пр

-

=

,                                           (1.22)

где


[image: image83.wmf]2

1

2

1

пр

R

R

R

R

R

+

=

.                                                                     (1.23)

40 Вывод дифференциального уравнения задачи сводится к взаимным подстановкам основных соотношений и простым преобразованиям.

Сначала представим условие непрерывности в контакте в дифференциальном виде, дифференцируя левую и правую части по пути 
[image: image84.wmf]1

S

 (путь трения для нижней площадки):

[image: image85.wmf](

)

(

)

(

)

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

,

,

,

,

dS

S

S

du

dS

dS

dS

r

S

S

du

dS

r

S

du

w

w

=

+

.                                (1.24)

С учетом (1.22) в правой части имеем:


[image: image86.wmf](

)

(

)

(

)

1

1

1

1

1

dS

S

da

S

a

dS

S

du

=

,                                                      (1.25)

а в левой части, с учетом (1.15):


[image: image87.wmf](

)

(

)

1

1

1

1

1

1

2

C

S

dS

S

da

S

a

dS

dS

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

.                                                (1.26)

Подставляя (1.17), (1.18), (1.25), (1.26) в (1.24) получаем следующее дифференциальное уравнение задачи относительно функции 
[image: image88.wmf](

)

1

S

a

:


[image: image89.wmf]1

1

1

1

2

1

2

1

dS

da

R

a

S

dS

da

a

C

K

K

пр

m

w

m

w

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

s

s

                                     (1.27)

Это и есть изначальное дифференциальное уравнение задачи относительно функции размера площадки контакта 
[image: image90.wmf](

)

1

S

a

 в зависимости от пути трения 
[image: image91.wmf]1

S

.

Это уравнение необходимо решать при выполнении условия равновесия (1.20), что дает сложную связь 
[image: image92.wmf](

)

Q

,

,

S

a

a

1

s

=

, затрудняющую решение уравнения (1.27)

Ситуация упрощается, если принять допущение о равномерности распределения контактных давлений по площадке. Это допущение обосновывается видом уравнения (1.27), в которое не входит радиальная коородината r.

При равномерном распределении давлений условие равновесия (1.20) принимает вид:


[image: image93.wmf](

)

(

)

1

1

2

1

S

S

a

Q

s

p

=

,                                                               (1.28)

отсюда


[image: image94.wmf](

)

(

)

1

2

1

1

S

a

Q

S

p

s

=

.                                                                (1.29)

Подставляя (1.29) в (1.27), получаем дифференциальное уравнение, в явном виде связывающее площадку 
[image: image95.wmf](

)

1

S

a

 и путь трения:


[image: image96.wmf]1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

dS

da

R

a

dS

da

S

a

C

a

Q

K

a

Q

K

пр

m

w

m

w

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

p

.                            (1.30)

Преобразуем это нелинейное дифференциальное уравнение к более удобному виду:


[image: image97.wmf]1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

dS

da

a

S

dS

da

a

b

a

a

b

a

b

m

m

m

=

+

+

,                                          (1.31)

где  
[image: image98.wmf](

)

;

1

1

1

1

m

w

пр

Q

K

R

b

p

=

  
[image: image99.wmf](

)

;

1

1

2

2

2

C

Q

K

R

b

m

w

пр

p

=


Дальнейшиее преобразования дают следующую форму:


[image: image100.wmf](

)

(

)

(

)

0

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

=

-

-

-

+

-

-

+

b

a

b

a

S

b

a

dS

da

m

m

m

m

m

.                            (1.32)

При 
[image: image101.wmf]1

2

1

=

=

m

m

 уравнение (1.32) приводится к виду:


[image: image102.wmf](

)

0

1

2

1

2

3

1

=

-

-

-

b

a

b

S

b

a

dS

da

.                                               (1.33)

Уравнение (1.31) и (1.32) по форме совпадают с аналогичными уравнениями для пары "шар-плоскость", полученными в работе [2].

2 Шары из одинакового материала

2.1 Уравнение и его решение

10 Если верхний и нижний шары изготовлены из одинакового матерриала:

[image: image103.wmf]w

w

K

K

m

m

m

=

=

=

=

2

1

w

2

1

K

  

;

,                                               (2.1)

то уравнение (1.32) приводится к более простому виду:


[image: image104.wmf](

)

0

1

2

1

2

1

2

1

=

-

-

-

+

b

a

b

S

b

a

dS

da

m

.                                              (2.2)

Записав это уравнение в стандартном виде


[image: image105.wmf](

)

(

)

0

S

 

,

S

 

,

1

1

1

=

+

da

a

N

dS

a

M

,                                                (2.3)

где     


 
[image: image106.wmf](

)

(

)

1

2

1

2

1

1

2

1

S

 

a,

N

  

;

S

 

,

S

b

a

b

a

b

a

M

m

-

=

-

-

=

+

,
убеждаемся, что это обыкновенное уравнение в полных дифференциалах, так как выполняется условие:

[image: image107.wmf] 

1

dS

dN

da

dM

=

.                                                                        (2.4)

20 Решение уравнения (2.3) как дифференциального уравнения в полных дифференциалах выполняется следующим образом:


[image: image108.wmf](

)

(

)

a

S

b

aS

b

a

MdS

u

j

j

+

-

-

=

+

=

ò

1

1

1

2

1

.                                         (а)

Далее пользуясь свойством:

[image: image109.wmf]N

da

du

=

,                                                                       (b)

имеем:


[image: image110.wmf](

)

1

2

+

=

m

a

da

a

d

j

                                                                  (с)

или интегрируя:

[image: image111.wmf](

)

C

m

a

a

m

+

+

=

+

2

2

2

2

j

.                                                             (d)

Подставив (d) в (а) получаем:


[image: image112.wmf]C

a

m

S

b

aS

b

m

=

+

+

-

-

+

2

2

1

1

1

2

2

2

1

.                                           (2.5)

30 Для случая, когда задано условие 
[image: image113.wmf](

)

0

0

1

=

=

S

a

 имеем 
[image: image114.wmf]0

=

C

. После подстановки этого значения в (2.5) имеем нелинейное алгебраическое уравнение:


[image: image115.wmf](

)

(

)

0

S

b

2

m

2

a

S

b

2

m

2

a

1

1

1

2

2

m

2

=

+

-

+

-

+

                                     (2.6)

где 
[image: image116.wmf]1

1

2

C

b

b

=

;  
[image: image117.wmf]m

w

пр

Q

K

R

b

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

p

1

1


или:

[image: image118.wmf](

)

(

)

0

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

S

Q

K

R

m

a

C

S

Q

K

R

m

a

m

w

пр

m

w

пр

m

p

p

.             (2.7)

Решение задачи определения размера а площадки контакта сводится к решению нелинейного алгебраического уравнения типа:


[image: image119.wmf]0

2

1

=

-

-

x

x

a

a

n

,                                                            (2.8)

где 
[image: image120.wmf](

)

1

1

1

1

2

2

S

C

Q

K

R

m

m

w

пр

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

p

x

,

                     
[image: image121.wmf](

)

1

1

2

2

2

S

Q

K

R

m

m

w

пр

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

p

x

,

                      
[image: image122.wmf]2

2

+

=

m

n

.

Очевидно, что возможно только численное решение нелинейного алгебраического уравнения (2.8).

При этом возможны различные алгоритмы вычислений. Например, возможна интерационная процедура:


[image: image123.wmf](

)

(

)

1

2

1

x

x

+

=

+

k

n

k

a

a

,                                                          (2.9)

для которой при 
[image: image124.wmf](

)

(

)

0

0

=

a

, имеем:


[image: image125.wmf](

)

(

)

(

)

ï

ï

ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ý

ü

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

=

...

1

2

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

2

1

2

3

1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n

n

n

n

a

a

a

                                   (2.10)

Сходимость этой процедуры зависит от соотношений параметров 
[image: image126.wmf]2

x

 и 
[image: image127.wmf]1

x

.


[image: image128.wmf]3

1

1

1

2

p

C

p

=

=

x

x

.                                                            (2.11)

40 Для случая, когда задано начальное условие в виде 
[image: image129.wmf](

)

0

1

0

a

S

a

=

=

, из (2.5) имеем:


[image: image130.wmf]2

2

2

2

0

+

=

+

m

a

C

m

.                                                                (2.12)

Подставляя (2.12) в (2.5) имеем:


[image: image131.wmf]0

2

2

2

2

2

2

0

2

2

1

1

1

2

=

+

-

+

+

-

-

+

+

m

a

m

a

S

b

aS

b

m

m

.

Это приводит к нелинейному алгебраическому уравнению:


[image: image132.wmf](

)

(

)

0

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

2

2

2

=

-

+

-

+

-

+

+

m

m

a

m

S

b

m

aS

b

a

,                                        (2.13)

точное аналитическое решение которого также затруднено.

50 Уравнения (2.6) и (2.13) легко разрешимы относительно пути трения. Это может быть использовано при решении задачи определения размеров площадки.

Так из (2.6) имеем:


[image: image133.wmf](

)

(

)

1

2

2

2

1

2

2

b

a

b

m

a

S

m

-

+

=

+

                                                     (2.14)

По этой зависимости может быть построен график для определения величины а при заданном пути трения S1.

2.2 Обратная задача, определение параметров модели изнашивания

10 Теперь поставим следующую задачу: определить параметры 
[image: image134.wmf]w

K

 и m модели изнашивания материала шаров из решения контактной задачи в форме (2.7).

Пусть из экспериментов известны результаты испытаний в двух точках: 
[image: image135.wmf](

)

(

)

12

2

11

1

 

;

S

a

S

a

 при прочих равных условиях, в том числе и по нагрузке.

Запишем уранение (2.7) для двух указанных опытов:


[image: image136.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

+

1

2

2

1

2

2

2

1

12

1

2

2

2

1

1

11

1

2

2

1

a

C

S

Q

K

R

m

a

a

C

S

Q

K

R

m

a

m

w

пр

m

m

w

пр

m

                                (2.15)

Составив отношение этих уравнений слева и справа, мы исключаем параметр 
[image: image137.wmf]w

K

, а именно:


[image: image138.wmf](

)

(

)

1

a

C

S

1

a

C

S

a

a

2

1

12

1

1

11

2

m

2

2

1

+

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

.                                                  (2.16)

Отсюда сразу получаем выражение для определения показателя степени m:


[image: image139.wmf](

)

(

)

(

)

1

2

1

1

2

1

2

1

12

1

1

11

-

+

+

=

a

a

lg

a

C

S

a

C

S

lg

m

.                                                     (2.17)

Второй параметр 
[image: image140.wmf]w

K

 находим из любого из уравнений (2.15):


[image: image141.wmf](

)

(

)

(

)

1

a

C

S

Q

R

2

m

2

a

K

1

1

11

m

1

пр

2

m

2

1

w

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

.                                       (2.18)

20 В случае начального контакта по площадке 
[image: image142.wmf]0

a

 решение задачи получено в виде (2.13), которое с учетом (2.6) имеет вид:


[image: image143.wmf](

)

(

)

0

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

2

2

=

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

+

m

m

w

пр

m

w

пр

m

a

m

S

Q

K

R

m

aS

C

Q

K

R

a

p

p

.        (2.19)
Для дальнейшего использования этому уравнению удобней придать следующуюму форму:


[image: image144.wmf](

)

1

1

1

2

2

0

2

2

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

-

+

+

a

C

S

Q

R

K

a

a

m

пр

w

m

m

p

.                                     (2.20)

Пусть из экспериментов известны результаты 
[image: image145.wmf]2

1

a

,

a

 двух испытаний при постоянной нагрузке на пути 
[image: image146.wmf]11

S

 и 
[image: image147.wmf]12

S

.

Запишем с помощью (2.20) систему уравнений, описывающих состояние для двух указанных точек:


[image: image148.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

-

+

+

+

+

1

2

2

1

2

2

2

1

12

2

2

0

2

2

2

1

1

11

2

2

0

2

2

1

a

C

S

Q

R

K

m

a

a

a

C

S

Q

R

K

m

a

a

m

пр

w

m

m

m

пр

w

m

m

p

p

.                          (2.21)

Составив соотношение этих уравнений, получаем:


[image: image149.wmf](

)

(

)

12

2

1

11

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

0

2

2

1

1

1

S

a

C

S

a

C

a

a

a

a

m

m

m

m

+

+

=

-

-

+

+

+

+

                                               (2.22)

или


[image: image150.wmf](

)

(

)

12

2

1

11

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

S

a

C

S

a

C

a

a

m

m

+

+

=

-

-

+

+

                                                  (2.23)

где 
[image: image151.wmf]0

2

2

0

1

1

a

  

;

a

a

a

a

a

=

=

.


Задача состоит в решении нелинейного уравнения (2.23) относительно показателя степени m.

Решение в замкнутом общем виде не представляется возможным.

30 Практически возможным является прямое численное решение системы (2.21) с помощью  компьютера.

Более рациональным является сначала численное решение нелинейного уравнения (2.23) относительно параметра m, а затем определение параметра 
[image: image152.wmf]w

K

 из любого из уравнений (2.21). Например, из первого уравнения:


[image: image153.wmf](

)

(

)

(

)

1

2

2

1

1

11

2

2

0

2

2

1

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

+

+

a

C

S

Q

R

m

a

a

K

m

пр

m

m

w

p

.                                        (2.24)

40 Другим способом решения и использования уравнения (2.23) является представление функции 
[image: image154.wmf](

)

x

 

,

 

,

2

1

a

a

m

 в виде графика от трех безразмерных параметров 
[image: image155.wmf]2

1

a

, 

a

 и 
[image: image156.wmf]x

.


[image: image157.wmf](

)

(

)

12

2

1

11

1

1

1

1

S

a

C

S

a

C

+

+

=

x

.

50 Параметры контакта двух одинаковых шаров можно определить по классическим формулам, следующих из теории Герца [3].

Радиус площадки контакта 
[image: image158.wmf]0

a

 и максимальное контактное давление 
[image: image159.wmf]0

σ

 в общем случае:


[image: image160.wmf]2

0

1

0

3

1

1

0

2

3

   

,

4

3

a

Q

E

R

Q

a

пр

p

s

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

*

                                              (2.25)

где 
[image: image161.wmf]1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

E

  

;

-

*

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

-

=

+

=

E

E

R

R

R

R

R

пр

m

m

.

В случае, когда материалы шаров одинаковы 
[image: image162.wmf]m

m

m

=

=

=

=

2

1

2

1

  

,

E

E

E

 и радиусы равны 
[image: image163.wmf](

)

2

2

1

1

2

m

-

=

=

=

=

*

E

R,  E

R,  R

R

R

пр

.

3 Порядок определения параметров и методический пример

3.1 Порядок определения параметров моделей изнашивания

При практическом использовании разработанной методики определения параметров моделей изнашивания шаров на четырехшариковой машине для шаров из одинакового материала можно рекомендовать следующий порядок действий и вычислений.

1. Подготовить испытания на износ на четырехшариковой машине при следующих исходных данных:

1) радиусы нижних R1 и верхнего R2  шаров;

2) полная нагрузка на верхний шарик Q;

3) число оборотов вала установки n об./мин;

4) общая продолжительность испытаний t ;

5) интервалы между измерениями износа (t.

2. Провести испытания на четырехшариковой машине с периодическим регулярным измерением размеров площадки контакта (радиуса а кругового пятна) в момент времени 
[image: image164.wmf]t

 :

1) результаты испытаний представить в виде функции 
[image: image165.wmf](

)

1

S

a

a

=

. Путь трения в моменты 
[image: image166.wmf]n

t

t

t

,

,

2

1

 определяются по формуле (1.10);

2) по таблице значений функции 
[image: image167.wmf](

)

1

S

a

a

=

 строится график;

3) экспериментальная зависимость сглаживается;

4) выбираются две базовые точки (
[image: image168.wmf]11

1

,

S

a

), (
[image: image169.wmf]12

2

,

S

a

);

5) тут определяется путь трения для точек со временем 
[image: image170.wmf]2

1

t

  

,

t

 по формуле (1.10);

6) вспомагательная величина 
[image: image171.wmf]1

C

 определяется по формуле (1.16);

7) определяется нагрузка 
[image: image172.wmf]1

Q

, действующая на каждый шар по формуле (1.9);

8) определяется приведенный радиус контактирующих тел по формуле (1.23).

3. Производится определение параметров модели изнашивания:

1) показатель степени 
[image: image173.wmf]m

 определяется по формуле (2.17);

2) коэффициент интенсивности изнашивания определяется по формуле (2.18).

4. Диапазон контактных давлений, для которого справедливы полученные параметры, определяется по формуле (1.29) при 
[image: image174.wmf]1

a

a

=

 и 
[image: image175.wmf]2

a

a

=

.

3.2 Методический пример

Проведены испытания на износ на четырехшариковой машине. По результатам испытаний определить параметры модели изнашивания.

1. Исходные данные:


[image: image176.wmf] 

35

,

6

2

1

=

=

R

R

мм;  
[image: image177.wmf]20

=

Q

 кг;  
[image: image178.wmf]300

=

n

 об/мин;  
[image: image179.wmf]60

1

=

t

мин; 
[image: image180.wmf]300

2

=

t

мин.

2. В результате испытаний:

1) получены результаты представленные в таблице 1:

Таблица 1
	t,

мин
	0


	36
	60
	120
	180
	300

	a,

мм
	0,15
	0,38
	0,42
	0,5
	0,6
	0,65


2) по фактическим экспериментальным данным построен график зависимости 
[image: image181.wmf](

)

t

a

a

=

 и 
[image: image182.wmf](

)

1

S

a

a

=

 (рис.3);


[image: image183.wmf]час

мм


Рис.3 - Результаты испытаний

3) экспериментальные данные сглаживаются вручную, визуально полагая, что функция проходит через начало координат;

4) выбираются две базовые точки зависимости 
[image: image184.wmf]42

,

0

1

=

a

мм, 
[image: image185.wmf]60

1

=

t

мин; 
[image: image186.wmf]65

,

0

2

=

a

мм, 
[image: image187.wmf]300

2

=

t

мин;

5) определяется путь трения для точек 
[image: image188.wmf]1

a

 и 
[image: image189.wmf]2

a

 по формуле (1.10) с учетом (1.3):


[image: image190.wmf]Rnt

nt

r

S

5774

,

0

2

2

1

1

×

=

=

p

p

.

При 
[image: image191.wmf]300

=

n

 об/мин, 
[image: image192.wmf]35

,

6

=

R

мм:

[image: image193.wmf]t

t

S

6911

300

35

,

6

5774

,

0

2

1

=

×

×

×

=

p


При 
[image: image194.wmf]60

1

=

t

 мин и 
[image: image195.wmf]300

2

=

t

 мин
для точки 
[image: image196.wmf]1

a

 :

[image: image197.wmf]6

11

10

415

,

0

60

6911

×

=

×

=

S

 (мм);

для точки 
[image: image198.wmf]2

a

: 


[image: image199.wmf]6

12

10

073

,

2

300

6911

×

=

×

=

S

 (мм).

6) вспомагательную величину 
[image: image200.wmf]1

C

 определяем по формуле (1.16) с учетом (1.3):


[image: image201.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

×

×

=

=

мм

1

26

,

0

35

,

6

5774

,

0

3

3

1

1

p

p

r

C

;

7) определяем нагрузку 
[image: image202.wmf]1

Q

, действующую на каждый шар по формуле (1.9):


[image: image203.wmf]164

8

20

4082

0

4082

0

1

,

,

Q

,

Q

=

×

=

=

(кг);

8) определяем приведенный радиус по формуле (1.23):


[image: image204.wmf]175

,

3

2

35

,

6

2

2

1

2

1

=

=

=

+

=

R

R

R

R

R

R

пр

 (мм).

3. Определяем параметры модели изнашивания для материала шаров:

1) показатель степени 
[image: image205.wmf]m

 определяется по формуле (1.27):


[image: image206.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

9028

,

0

1

65

,

0

42

,

0

lg

2

1

65

,

0

26

,

0

5

1

42

,

0

26

,

0

1

lg

1

lg

2

1

1

lg

2

1

2

1

12

1

1

11

=

-

+

×

+

×

=

-

+

+

=

a

a

a

C

S

a

C

S

m

;
2) коэффициент интенсивности изнашивания 
[image: image207.wmf]W

K

 по (2.18):


[image: image208.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

42

,

0

26

,

0

164

,

8

175

,

3

8056

,

3

10

415

,

0

42

,

0

1

2

2

9028

,

0

6

2

9028

,

0

2

1

1

11

1

2

2

1

+

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

×

×

=

+

+

=

-

+

×

+

p

p

a

C

S

Q

R

m

a

K

m

пр

m

W

;

[image: image209.wmf]9

10

4816

,

0

-

×

=

W

K

 мм2/Н.
4. Определяем диапазон контактных давлений, при которых проведены испытания пары трения:

1) предварительно по (2.25) находим радиус площадки контакта; при 
[image: image210.wmf]164

,

8

1

=

Q

(кг); 
[image: image211.wmf]35

,

6

=

R

(мм); 
[image: image212.wmf]4

2

1

10

1

,

2

×

=

=

=

E

E

E

(кг/мм2); 
[image: image213.wmf]3

,

0

2

1

=

=

m

m

;


[image: image214.wmf](

)

(

)

4

2

4

2

*

10

1538

,

1

3

,

0

1

2

10

1

,

2

1

2

×

=

-

×

=

-

=

m

E

E

(кг/мм2);


[image: image215.wmf](

)

1499

,

0

10

69

,

33

10

1538

,

1

4

35

,

6

164

,

8

3

4

3

3

1

4

3

1

4

3

1

*

1

0

=

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

×

×

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

-

E

R

Q

a

(мм);

2) максимальные начальные контактные давления по (2.25):


[image: image216.wmf]25

,

173

15

,

0

2

164

,

8

3

2

3

2

2

0

1

0

=

×

×

=

×

=

p

p

s

a

Q

 (кг/мм2);

3) максимальные контактные давления в конце испытаний (через 5 часов испытаний) определяем по формуле (1.29) при 
[image: image217.wmf]65

,

0

2

=

a

 мм:


[image: image218.wmf](

)

(

)

1507

,

6

65

,

0

164

,

8

2

2

2

1

2

0

=

×

=

×

=

p

p

s

a

Q

 (кг/мм2);

4) через час испытаний давления снизились до 


[image: image219.wmf](

)

73

,

14

42

,

0

164

,

8

2

2

1

1

1

0

=

×

=

×

=

p

p

s

a

Q

 кг/мм2;       то есть в 
[image: image220.wmf]76

,

11

14673

25

,

173

=

раз.
Выводы
1. Испытания смазок на четырехшариковой машине без измерения износа, или с измерением износа, но без соответствующих моделей изнашивания, носит качественный характер или дает представление о поведении в предельных точках.

2. Предложен метод испытаний на износ со смазкой по четырехшариковой схеме с определением параметров моделей установившегося изнашивания.

Предложенный метод позволяет количественно сравнивать масла по способности влиять на износ пары трения.

3. В основу метода положено решение контактной задачи для изнашиваемых шаров. В приближенном решении задачи используется допущение о равномерном распределении контактных давлений в любой момент испытаний.

4. Определен порядок действий и расчетов при определении параметров моделей изнашивания. Дан методический пример реализации метода.

5. Дальнейшие исследования целесообразно направить на повышение точности метода с учетом: 1) ненулевой начальной площадки контакта; 2) неустановившегося режима изнашивания; 3) влияние температуры смазочного слоя в контакте; 5) влияние скорости скольжения и т.д.

Литература

1. Справочник по триботехнике. Том 3. Триботехника антифрикционных, фрикционных и сцепных устройств. Методы и средства триботехнических испытаний. – М.: Машиностроение.- 1992.- 730 с.

2. Кузьменко А.Г., Сытник С.В., Кузьменко Г.А. Износ шара и плоскости (жесткий контакт) // Проблеми  трибології (Problems of Tribology).-1989.- №1.

3. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия.- М.: Мир, 1989.-509 с.

Надійшла 20.09.2000 р.
Проблеми трибології (Problems of Tribology )  2000, №3


_1029745113.unknown

_1031557578.unknown

_1037520494.unknown

_1037521187.unknown

_1037521441.unknown

_1037521449.unknown

_1037521472.unknown

_1037521567.unknown

_1037521585.unknown

_1037521658.unknown

_1037521742.unknown

_1037521764.unknown

_1037521787.unknown

_1037521791.unknown

_1037521843.unknown

_1037523470.unknown

_1037523482.unknown

_1037522137.unknown

_1037522150.unknown

_1037522266.unknown

_1037522731.unknown

_1037522829.unknown

_1037522897.unknown

_1037522289.unknown

_1037522264.unknown

_1037522144.unknown

_1037522148.unknown

_1037522140.unknown

_1037522037.unknown

_1037522076.unknown

_1037522087.unknown

_1037522064.unknown

_1037521845.unknown

_1037521946.unknown

_1037521986.unknown

_1037522021.unknown

_1037521957.unknown

_1037521846.unknown

_1037521844.unknown

_1037521831.unknown

_1037521788.unknown

_1037521775.unknown

_1037521762.unknown

_1037521707.unknown

_1037521612.unknown

_1037521584.unknown

_1037521565.unknown

_1037521458.unknown

_1037521240.unknown

_1037521281.unknown

_1037521352.unknown

_1037521366.unknown

_1037521414.unknown

_1037521433.unknown

_1037521364.unknown

_1037521332.unknown

_1037521350.unknown

_1037521329.unknown

_1037521276.unknown

_1037521277.unknown

_1037521259.unknown

_1037521196.unknown

_1037521222.unknown

_1037521189.unknown

_1037521054.unknown

_1037521129.unknown

_1037521137.unknown

_1037521140.unknown

_1037521133.unknown

_1037521096.unknown

_1037521120.unknown

_1037521122.unknown

_1037521126.unknown

_1037521098.unknown

_1037521068.unknown

_1037521011.unknown

_1037521019.unknown

_1037521046.unknown

_1037521013.unknown

_1037520496.unknown

_1037520497.unknown

_1037520495.unknown

_1037520208.unknown

_1037520390.unknown

_1037520476.unknown

_1037520478.unknown

_1037520485.unknown

_1037520398.unknown

_1037520401.unknown

_1037520456.unknown

_1037520394.unknown

_1037520383.unknown

_1037520386.unknown

_1037520338.unknown

_1037520202.unknown

_1037520205.unknown

_1037520199.unknown

_1037520081.unknown

_1037520087.unknown

_1037520194.unknown

_1037520196.unknown

_1037520085.unknown

_1037519912.unknown

_1037520071.unknown

_1037519935.unknown

_1037520015.unknown

_1037520033.unknown

_1037520063.unknown

_1037520065.unknown

_1037520020.unknown

_1037519967.unknown

_1037519983.unknown

_1037519953.unknown

_1037519914.unknown

_1037519915.unknown

_1037519913.unknown

_1037519858.unknown

_1037519900.unknown

_1037519903.unknown

_1037519909.unknown

_1037519888.unknown

_1037519821.unknown

_1037519828.unknown

_1037519753.unknown

_1031043055.doc
[image: image1.wmf]j


a




�EMBED AutoCAD.Drawing.15���











[image: image2.wmf]j


a


_1031043054.dwg




_1031150338.unknown

_1031557054.unknown

_1031557209.unknown

_1031557251.unknown

_1031557273.unknown

_1031557235.unknown

_1031557147.unknown

_1031557176.unknown

_1031557097.unknown

_1031150594.unknown

_1031490535.unknown

_1031556901.unknown

_1031151245.unknown

_1031151406.unknown

_1031150685.unknown

_1031150464.unknown

_1031150564.unknown

_1031150373.unknown

_1031149689.unknown

_1031150130.unknown

_1031150287.unknown

_1031150313.unknown

_1031150209.unknown

_1031149944.unknown

_1031150073.unknown

_1031149727.unknown

_1031149803.unknown

_1031149160.unknown

_1031149555.unknown

_1031149571.unknown

_1031149487.unknown

_1031148663.dwg

_1031148993.unknown

_1031148370.unknown

_1031068815.dwg

_1029749921.unknown

_1029751019.unknown

_1029917665.unknown

_1029918068.unknown

_1029918531.unknown

_1029918552.unknown

_1029918744.unknown

_1029918338.unknown

_1029917880.unknown

_1029917975.unknown

_1029917693.unknown

_1029913597.unknown

_1029917636.unknown

_1029913520.unknown

_1029750266.unknown

_1029750589.unknown

_1029750641.unknown

_1029750418.unknown

_1029750097.unknown

_1029750144.unknown

_1029750027.unknown

_1029746161.unknown

_1029749621.unknown

_1029749715.unknown

_1029749744.unknown

_1029749553.unknown

_1029749576.unknown

_1029746044.unknown

_1029746160.unknown

_1029745847.unknown

_1029746026.unknown

_1029745145.unknown

_1024818219.unknown

_1025418649.unknown

_1025515220.unknown

_1025516473.unknown

_1029744834.unknown

_1029745059.unknown

_1029745077.unknown

_1029745002.unknown

_1029744810.unknown

_1025516628.unknown

_1026113176.unknown

_1025515583.unknown

_1025515832.unknown

_1025515957.unknown

_1025515802.unknown

_1025515481.unknown

_1025515506.unknown

_1025515233.unknown

_1025420530.unknown

_1025510443.unknown

_1025512769.unknown

_1025513151.unknown

_1025513477.unknown

_1025515060.unknown

_1025512873.unknown

_1025511507.unknown

_1025420901.unknown

_1025509920.unknown

_1025505407.unknown

_1025509735.unknown

_1025420608.unknown

_1025418950.unknown

_1025419773.unknown

_1025420493.unknown

_1025419435.unknown

_1025418826.unknown

_1025418855.unknown

_1025418722.unknown

_1025334749.unknown

_1025336235.unknown

_1025418027.unknown

_1025418270.unknown

_1025418621.unknown

_1025418175.unknown

_1025336564.unknown

_1025336673.unknown

_1025336490.unknown

_1025335481.unknown

_1025335721.unknown

_1025335775.unknown

_1025335566.unknown

_1025335035.unknown

_1025335301.unknown

_1025334799.unknown

_1024819463.unknown

_1024999627.unknown

_1025334495.unknown

_1025334602.unknown

_1024999832.unknown

_1024999320.unknown

_1024999366.unknown

_1024819591.unknown

_1024818747.unknown

_1024819131.unknown

_1024819247.unknown

_1024818867.unknown

_1024818493.unknown

_1024818551.unknown

_1024818464.unknown

_1024737614.unknown

_1024739874.unknown

_1024816658.unknown

_1024817104.unknown

_1024817336.unknown

_1024817405.unknown

_1024817227.unknown

_1024816950.unknown

_1024817012.unknown

_1024816838.unknown

_1024816430.unknown

_1024816567.unknown

_1024816639.unknown

_1024816513.unknown

_1024740013.unknown

_1024816343.unknown

_1024739970.unknown

_1024738041.unknown

_1024739366.unknown

_1024739716.unknown

_1024739763.unknown

_1024739394.unknown

_1024738187.unknown

_1024739219.unknown

_1024738091.unknown

_1024737782.unknown

_1024737869.unknown

_1024737956.unknown

_1024737837.unknown

_1024737711.unknown

_1024737760.unknown

_1024737645.unknown

_1024734651.unknown

_1024735798.unknown

_1024736318.unknown

_1024736537.unknown

_1024737579.unknown

_1024736498.unknown

_1024736082.unknown

_1024736172.unknown

_1024735990.unknown

_1024734987.unknown

_1024735546.unknown

_1024735682.unknown

_1024735095.unknown

_1024734789.unknown

_1024734823.unknown

_1024734754.unknown

_1024734376.unknown

_1024734443.unknown

_1024734573.unknown

_1024734627.unknown

_1024734540.unknown

_1024734415.unknown

_1024734386.unknown

_1024734408.unknown

_1024734348.unknown

_1024734361.unknown

_1024734369.unknown

_1024734354.unknown

_1024734335.unknown

_1024734341.unknown

_1024734327.unknown

_1024734209.unknown

