132
Методика лабораторных испытаний на износ по схеме “конус-фаска на торце полого цилиндра”

Кузьменко А.Г., 
Дыха А.В.

Технологический университет Подолья, г. Хмельницкий, Украина




МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНОС ПО СХЕМЕ “КОНУС-ФАСКА 

НА ТОРЦЕ ПОЛОГО ЦИЛИНДРА”


Ставится задача получить расчетные зависимости для расчета износа кромки при заданных параметрах модели изнашивания и зависимостей для параметров модели изнашивания по результатам испытаний на износ кромки (фаски) торца полого цилиндра вращающимся конусом (рис. 1).

[image: image1.wmf]b

R

2

1

R

Q

2

1


Рис. 1,а

1 Прямая задача

1.1 Прямая задача

10 Постановка задачи. Рассмотрим контактное взаимодействие конуса с углом 
[image: image2.wmf]b

2

 при вершине и внутренней торцевой кромки полого цилиндра с внутренним радиусом 
[image: image3.wmf]1

R

 и наружным 
[image: image4.wmf]2

R

.

Для определения будем полагать, что цилиндр неподвижен, конус вращается и прижимается к кромке цилиндра с силой 
[image: image5.wmf]Q

.

В качестве основного допущения будем полагать, что упругими перемещениями в контакте можно пренебречь, так как перемещения от износа наиболее превосходят упругие перемещения на порядок.

Угол при вершине внутренней кромки цилиндра, как правило, равен 90(.

Первоначально конус контактирующий с кромкой цилиндра по окружности радиуса 
[image: image6.wmf]1

R

. По мере износа образуется коническая площадка контакта 
[image: image7.wmf]a

A

A

'

'

0

 (рис. 1,б).

[image: image8.wmf] 

0

 

0

 

r

 

R

 

w0

 

u

 

y0

 

''

 

A

 

1

 

u

 

A

 

u

 

''

 

a

 

b

 

A

 

A

 

0

 

'

 

u

 

a

 

D

 

a

 

1

 

a

 

2

 

u

 

0

 

y

 

A

 

r

 

r

 

r

 

n

 

a

 

a

 

A

 

'

 

r

 

b

 

A

 

1

 

в)

 

a

 


Рис. 1,б

В процессе работы точки конуса перемещаются по вертикали (по оси конуса), или по оси 
[image: image9.wmf]y

. Будем обозначать эти перемещения с индексом 
[image: image10.wmf]y

:


[image: image11.wmf]0

'

'

0

0

y

u

A

A

=

; 
[image: image12.wmf]y

r

r

u

A

A

=

'

'

.

Нормальные контактные давления действуют по нормали к поверхности конуса, будем обозначать их так:


[image: image13.wmf](

)

(

)

r

r

n

s

=

s

=

s

.

Износ поверхности развивается также по нормали к поверхности. Перемещения от износа по нормали к поверхности будем обозначать так:


[image: image14.wmf](

)

r

u

w

.

1) Условие сплошности.

По условию сплошности в контакте эти перемещения должны согласовываться с геометрией пересечения поверхностей контактирующих тел. Будем обозначать отрезки от пересечения контуров поверхности конуса и поверхности кромки, отсчитываемые по нормали и поверхности конуса через 
[image: image15.wmf]u

 или 
[image: image16.wmf]n

u

.

Тогда условие сплошности записывается в виде: 


[image: image17.wmf](

)

(

)

r

u

r

u

w

=

.                                                                  (1.1)

Из геометрии (рис.1,б) имеем:


[image: image18.wmf](

)

(

)

b

D

-

=

cos

r

a

r

u

.                                                            (1.2)

Тогда из (1.1) имеем:


[image: image19.wmf](

)

(

)

(

)

b

D

-

=

cos

,

r

S

a

S

r

u

w

,                                                     (1.3)


[image: image20.wmf]1

R

r

r

-

=

D

                                                                          (1.4)

где 
[image: image21.wmf]r

 ( текущая радиальная координата точки поверхности конуса.

Выражение (1.3) ( это условие сплошности в контакте, первое из трех условий контактной задачи.

2) Вторым условием в контакте является условие равновесия конуса:


[image: image22.wmf](

)

ò

ò

p

+

y

a

s

=

2

0

1

1

1

cos

a

R

R

dr

rd

r

Q

,                                                    (1.5)

где 
[image: image23.wmf]y

 ( угол, отсчитываемый по окружности.

Так как от угла 
[image: image24.wmf]y

 давления не зависят, то интегрируя по 
[image: image25.wmf]y

 имеем:


[image: image26.wmf](

)

ò

+

a

s

p

=

a

R

R

rdr

r

Q

1

1

1

cos

2

,                                                    (1.6)

где 
[image: image27.wmf]b

-

=

a

90

1

; 
[image: image28.wmf]1

90

a

-

=

b

.

3) Третьим условием в контакте является зависимость между интенсивностью износа и давлением. Для установившегося износа:


[image: image29.wmf]m

w

w

k

dS

du

s

=

.                                                                 (1.7)

20 Решение задачи.

1) Дифференцируя по пути трения условие сплошности (1.3) имеем:


[image: image30.wmf]b

=

cos

dS

da

dS

du

w

.                                                              (1.8)

2) Приравнивая правые части (1.7) и (1.8), имеем:


[image: image31.wmf]b

=

s

cos

dS

da

k

m

w

,                                                             (1.9)

отсюда имеем выражение для давлений:


[image: image32.wmf]m

w

dS

da

k

1

cos

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

b

=

s

.                                                       (1.10)

Из (1.10) следует независимость давлений от радиальной координаты 
[image: image33.wmf]r

, то есть равномерность распределения давлений.

3) Подставим (1.10) в (1.6), при этом учтем, что:


[image: image34.wmf](

)

b

=

b

-

=

a

sin

90

cos

cos

1

,

в результате имеем:


[image: image35.wmf](

)

(

)

ò

+

b

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

b

p

=

a

R

R

m

w

rdr

dS

da

k

Q

1

1

sin

cos

1

2

1

.                                         (1.11)

Вычисление интеграла дает:


[image: image36.wmf](

)

[

]

(

)

Ra

a

R

a

R

r

rdr

a

R

R

a

R

R

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

+

=

-

+

=

=

+

+

ò

.                       (1.12)

Тогда по (1.11) имеем:


[image: image37.wmf](

)

(

)

m

m

w

dS

da

Ra

a

k

Q

1

2

1

2

2

1

sin

cos

1

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

b

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

b

p

=

.                                (1.13)

Это дифференциальное уравнение задачи представим в следующем виде:


[image: image38.wmf](

)

(

)

m

m

m

w

Ra

a

dS

da

k

Q

2

sin

cos

1

2

1

+

=

÷

÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

b

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

b

p


или разделяя переменные имеем решение:


[image: image39.wmf](

)

(

)

(

)

ò

+

b

b

p

=

+

C

S

k

Q

da

Ra

a

m

w

m

m

sin

cos

2

2

.                                           (1.14)

Для взятия интеграла возвратимся к формуле интеграла (1.12). Точно, в элементарных функциях взять интеграл (1.14) не представляется возможным.

Выполним приближенное интегрирование, разложив подынтегральную функцию в ряд и взяв первых два члена:


[image: image40.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

-

+

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

@

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

+

m

m

m

m

m

m

m

R

a

aR

R

a

m

aR

R

a

aR

Ra

a

.     (1.15)

Приближенно интеграл (1.14) представим в виде:


[image: image41.wmf](

)

(

)

(

)

ò

-

+

+

+

+

+

=

+

1

2

1

2

2

2

1

2

2

m

m

m

m

m

R

m

a

m

a

R

da

Ra

a

.                             (1.16)

Для случая начального нулевого контакта 
[image: image42.wmf](

)

0

0

=

=

S

a

 имеем 
[image: image43.wmf]0

=

C

, тогда задача определения площадки контакта 
[image: image44.wmf]a

 сводится к нелинейному алгебраическому уравнению:


[image: image45.wmf](

)

(

)

(

)

1

1

2

1

cos

cos

2

2

1

2

a

b

p

=

+

+

+

-

+

+

S

k

Q

R

m

a

m

a

R

w

m

m

m

m

m

.                                (1.17)

Очевидно возможно только численное решение уравнения.

2 Обратная задача

Теперь рассмотрим задачу определения параметров модели изнашивания при известной из эксперимента функции 
[image: image46.wmf](

)

S

a

, площадки контакта от пути трения.

Площадка контакта 
[image: image47.wmf]a

 связана с максимальным износом 
[image: image48.wmf]0

w

u

 геометрическим отношением:


[image: image49.wmf]b

=

cos

0

a

u

w

; 
[image: image50.wmf]b

=

cos

0

w

u

a

.                                                    (2.1)

При равномерном распределении давлений можно рассматривать только наибольший износ. С учетом (1.7) имеем:


[image: image51.wmf]ò

s

=

dS

k

u

m

w

w

0

.                                                   (2.2)

Проекция контактных давлений на площадку перпендикулярную оси будет равна:


[image: image52.wmf](

)

[

]

2

1

2

1

a

R

R

Q

F

Q

y

+

+

-

p

=

=

s

                                            (2.3)

или приближенно:


[image: image53.wmf](

)

2

1

2

a

a

R

Q

y

+

p

=

s

.                                                   (2.4)

Давление по нормали 
[image: image54.wmf]s

=

s

n

 связано с давлением 
[image: image55.wmf]y

s

 соотношением:


[image: image56.wmf]1

cos

a

s

=

s

y

; 
[image: image57.wmf]1

cos

a

s

=

s

y

.                                            (2.5)

С учетом (2.4):


[image: image58.wmf](

)

1

2

1

cos

2

a

+

p

=

s

a

R

Q

.                                              (2.6)

Подставляя (2.6) в (2.2) имеем:


[image: image59.wmf](

)

(

)

ò

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

a

p

=

m

m

w

w

a

R

dS

Q

k

u

2

1

1

0

2

cos

.                                  (2.7)

При малой ширине площадки 
[image: image60.wmf]R

a

<<

 приближенную площадь можно определить:


[image: image61.wmf]1

2

aR

F

p

=

,

тогда выражение (2.7) принимает вид:


[image: image62.wmf](

)

(

)

ò

ò

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

a

p

=

a

p

=

S

a

dS

R

Q

k

aR

dS

Q

k

u

m

w

m

m

w

w

1

1

1

1

0

cos

2

cos

2

                          (2.8)

или с учетом (2.1):

[image: image63.wmf](

)

[

]

ò

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

a

p

=

b

m

m

w

S

a

dS

R

Q

k

a

1

cos

2

cos

.                                         (2.9)

Пусть из эксперимента известно:


[image: image64.wmf](

)

b

=

CS

S

a

                                                                  (2.10)

тогда интеграл:


[image: image65.wmf](

)

ò

b

-

=

b

-

b

m

S

C

CS

dS

m

m

m

1

1

1

1

.                                                 (2.11)

Подставляя в (2.9) имеем:


[image: image66.wmf]m

S

C

R

Q

k

CS

m

m

m

w

b

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

a

p

=

b

b

-

b

1

1

1

cos

2

cos

1

1

.                           (2.12)

Из условия выполнимости (2.12) при любом 
[image: image67.wmf]S

 имеем


[image: image68.wmf]m

b

-

=

b

1

                                                             (2.13)

или


[image: image69.wmf]b

b

-

=

1

m

.                                                             (2.14)

С учетом (2.13) из (2.12) имеем уравнение для определения 
[image: image70.wmf]w

k

 в виде:


[image: image71.wmf]m

w

m

R

Q

k

C

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

a

p

=

b

b

+

1

1

cos

2

cos

,

отсюда


[image: image72.wmf](

)

(

)

m

m

w

R

Q

C

k

1

1

cos

2

cos

a

p

b

b

=

+

.                                                (2.15)

Выводы

1. Решена прямая задача определения размеров площадки контакта при износе вращающимся конусом фаски на торце цилиндра. В результате получено нелинейное алгебраическое уравнение, требующее численного решения.

2. Решена обратная задача определения параметров модели изнашивания фаски полого цилиндра вращающимся конусом.

3. Представленная методика испытаний на износ по схеме “конус - фаска” с определением параметров модели изнашивания может быть реализована на базе стандартных машин трения (ЧШМ) с целью исследования трибохимических свойств конструкционных и смазочных материалов.

Надійшла 20.07.02

[image: image73.wmf]
Ч И Т А Й Т Е

журнал
“P r o b l e m s   o f   T r i b o l o g y”

во всемирной сети

I N T E R N E T  !

http://www.tup.km.ua

или

http://www.r-style.kiev.ua/tribology/journal.htm

Проблеми трибології (Problems of Tribology )  2002, №2


_925717117.unknown

_925718639.unknown

_925720497.unknown

_925720900.unknown

_925722107.unknown

_925722387.unknown

_925722703.unknown

_931334051.doc






0







0







r







R







w0







u







y0







''







A







1







u







A







u







''







a















A







A







0







'







u































1















2







u







0







y







A







r







r







r







n















a







A







'







r















A







1







в)







a











_931333952.dwg




_931334390.unknown

_931334506.unknown

_931334191.dwg

_925722742.unknown

_925722832.unknown

_925722609.unknown

_925722656.unknown

_925722598.unknown

_925722254.unknown

_925722291.unknown

_925722174.unknown

_925721136.unknown

_925721210.unknown

_925721449.unknown

_925721170.unknown

_925720931.unknown

_925720619.unknown

_925720861.unknown

_925720878.unknown

_925720680.unknown

_925720535.unknown

_925720560.unknown

_925720508.unknown

_925719951.unknown

_925719966.unknown

_925720472.unknown

_925719952.unknown

_925719595.unknown

_925719724.unknown

_925719949.unknown

_925718809.unknown

_925717727.unknown

_925717993.unknown

_925718304.unknown

_925718511.unknown

_925718118.unknown

_925717852.unknown

_925717916.unknown

_925717807.unknown

_925717569.unknown

_925717676.unknown

_925717698.unknown

_925717601.unknown

_925717422.unknown

_925717542.unknown

_925717158.unknown

_925716713.unknown

_925716872.unknown

_925716947.unknown

_925717036.unknown

_925716904.unknown

_925716821.unknown

_925716860.unknown

_925716745.unknown

_925716403.unknown

_925716631.unknown

_925716656.unknown

_925716496.unknown

_925716316.unknown

_925716336.unknown

_925716273.unknown

_925716295.unknown

