PAGE  
82
Моделювання поцесів створення і руйнування мастильної плівки в залежності від температури

Приймаков О.Г.,*
Диха О.В.**

*Харьківський університет Повітряних Сил ім І. Кожедуба,
**Хмельницький національный університет


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ І РУЙНУВАННЯ МАСТИЛЬНОЇ ПЛІВКИ 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАУРИ

Вступ
Математичні та інформаційні теорії самоорганізації трибосистем, основані  на синтезі термодинаміки, теории систем, інформації та керування, вимірюваннях та матеріалознавстві сприяють поглибленню знань про природу тертя та зношування і є визначальними для прогнозування надійності та довговічності більшості елементів механізмів та машин. 

Найбільш поширеним в роботі машин різного призначення є режим граничного тертя та мащення. Самоорганізація в цьому режимі виявляється шляхом утворення захисних структур, які екранують основний матеріал поверхонь тертя  від безпосереднього контакту, схоплювання та інтенсивного руйнування [1-3]. Ткі захисні структури представляють собою тонкі плівки, які утворюються в результаті сумісної дії деформацій, нагріву, дифузії та хімічних реакцій.
В даній роботі зроблена спроба побудови фізичної моделі та її математичного тлумачення  процесів  створення та руйнування мастильної плівки в залежності від температури на основі загальноприйнятої схеми цього процесу, представленого на рис. 1 [4].

1. Загальна схема процесу
Є дві області 1 і 2, де має місце процес самоорганізації, тобто умовна рівновага  між утворенням плівки та її руйнуванням. Можна допустити, що в областях 1 та 2 проходить підготовчий період, а в зоні 1 - 2 − власне руйнування. плівки. Отже найбільше уваги слід приділити хвилеподібному процесу руйнування плівки в зоні 1 - 2.

Рівновага для області 1 порушується при критичній температурі 
[image: image1.wmf]1

êð

T

, плівка руйнується (молекули мастила зникають з поверхні внаслідок дифузії). Одночасно з підвищенням температури починає утворюватись хімічна гранична плівка. Рівновага настає при температурі 
[image: image2.wmf]õì

T

, а після температури 
[image: image3.wmf]2

êð

T

 плівка знову руйнується.

[image: image4.wmf]2

2

1

f

 

1

к

p

2

T

T

хм

кр

1

T

г

f

 


Рис. 1 − Розрахункова схема процесу
Отже, маємо хвилеподібний рух граничної масляної плівки: утворення адсорбованої масляної плівки - рівновага - руйнування адсорбованої плівки з одночасним утворенням хімічної плівки - рівновага - руйнування хімічної плівки.

Перш за все, покажемо, як здійснюється самоорганізація через переходи у нашому випадку. Якщо гранична мастильна плівка переходить від деякого початкового стану до іншого кінцевого або проміжного стану, то вектор її стану 
[image: image5.wmf](

)

t

x

q

,

 можна виразити так:


[image: image6.wmf](

)

(

)

(

)

x

V

t

u

t

x

q

=

,

,                                                                      (1)
де 
[image: image7.wmf](

)

x

V

 − описує деякий просторовий порядок;


[image: image8.wmf](

)

t

u

 − функція збурення, залежна від часу 
[image: image9.wmf]t

.
В рівнянні (1) параметр порядку 
[image: image10.wmf]u

&

 визначається за рівнянням:

[image: image11.wmf]u

u

l

=

&

,                                                                                (2)

де 
[image: image12.wmf]l

 − показник І. Ляпунова.

При швидкій зміні керуючого параметра 
[image: image13.wmf]a

, коли нерівність 
[image: image14.wmf]0

<

l

 швидко переходить в нерівність 
[image: image15.wmf]0

>

l

, з’являється перехідний вектор стану виду:


[image: image16.wmf](

)

(

)

x

V

e

t

x

q

t

l

=

,

.                                                                       (3)
Зрозуміло, що перехідний вектор описує деяку оновлену структуру мастильної плівки, але не прямує до нового стійкого стану.

На це впливають такі процеси, як дифузія, тепло- і масоперенос, реологічні явища і т.ін. Саме такі процеси і визначають самоорганізацію системи змащування.

За описаним нами підходом криється властива всім випадкам самоорганізації філософська проблема: для виникнення переходу (3) всередині системи змащування мають існувати деякі флуктуації в певному поєднанні (ПАР, ХАР, дифузія, взаємодифузія, рух дислокацій, реологія властивостей, хвилеподібні коливання речовини і т.ін.). При відсутності флуктуацій розв’язок 
[image: image17.wmf]0

º

u

 і, відповідно, 
[image: image18.wmf]0

º

q

 назавжди.

Проте, слід припустити, що самоорганізація в області 1-2 йде не лише через переходи, але й через зміну числа компонент та через зміну керуючих параметрів, як це випливає із [5]. Згідно [10] еволюційне рівняння стохастичного переходу від стану 
[image: image19.wmf]1

q

 до стану 
[image: image20.wmf]2

q

 описується нелінійним рівнянням:


[image: image21.wmf](

)

t

f

q

q

q

q

+

b

+

a

=

2

1

1

1

&

,                                                                (4)

де 
[image: image22.wmf]b

a

,

 − керуючі параметри, що задаються чи визначаються детерміновано;


[image: image23.wmf](

)

t

f

 − "флуктуаційні сили", що визначаються недетерміновано і роблять еволюцію тимчасовою.

Якщо прийняти ентропію 
[image: image24.wmf]S

 за міру невизначеності стану системи змащування, то з розбалансовкою температур аж до досягнення  
[image: image25.wmf]1

êð

T

 ступінь впорядкованості мастильної плівки зменшується і ініціюється процес самоорганізації її структури аж до дифузії ("
[image: image26.wmf]S

-теорема", [10]).

Там же показано, що зміна ентропії 
[image: image27.wmf]S

 носить пульсуючий (коливальний) характер, що описується рівнянням:


[image: image28.wmf](

)

0

2

)

(

2

2

1

>

d

r

=

-

D

v

S

S

T

,                                                        (5)

де 
[image: image29.wmf]T

D

 − різниця температур мастильної плівки і поверхневого шару матеріалу;


[image: image30.wmf]2

1

,

S

S

 − ентропія станів 1 і 2 відповідно;


[image: image31.wmf]v

d

 − пульсація швидкості зміни структурного стану мастильної плівки, [11].

В системі змащування продукується ентропія, причому, одночасно з продукуванням ентропії всередені системи відбувається теплообмін із зовнішнім середовищем:


[image: image32.wmf]T

dQ

S

d

dS

i

+

=

,                                                                         (6)

де 
[image: image33.wmf]S

d

i

 − ентропія, що продукується всередені системи;


[image: image34.wmf]T

dQ

 − потік тепла в системі змащування.

Продукування ентропії відбувається з певною швидкістю і в умовах нерівноваги завжди додатньою, тобто:


[image: image35.wmf]0

>

dt

S

d

i

.                                                                                 (7)

Якщо позначити 
[image: image36.wmf]s

 виробництво ентропії в одиницю часу в одиниці об’єму мастильної плівки, то можна записати:


[image: image37.wmf]ò

>

s

=

0

dV

dt

S

d

i

.                                                                        (8)

Значення 
[image: image38.wmf]dt

S

d

i

 фактично визначає швидкість продукування ентропії, причому при тепло- та масопереносі ця швидкість буде певним чином змінюватись. Ентропія 
[image: image39.wmf]dS

 продукується завдяки теплопровідності.

Через різницю температур 
[image: image40.wmf]T

D

 виникає потік енергії 
[image: image41.wmf]dt

dE

, а рушійною силою цього потоку є теплопровідність системи змащування.

Опираючись на [11, 13],  пропонується визначити функцію дисипації ентропії так:


[image: image42.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

s

2

1

1

2

2

1

1

1

T

T

T

T

dt

dE

T

T

dt

dE

.                                                     (9)

Рівняння (9) може слугувати математичним описом термодинамічного та синергетичного тлумачення процесу утворення граничних мастильних плівок.

Цікаво, що до подібного висновку прийдемо і на основі теорії інформації. Як відомо, [12, 13] зменшення ентропії веде до збільшення інформації про систему змащування і навпаки.

В нашому випадку таке збільшення інформації виражається через реологічні зміни всередені системи змащування, дифузію мастильної плівки і т. ін. Це і є поясненням такого феноменологічного явища, як формування граничних мастильних плівок. Чисельно зв’язок інформації про стан мастильної плівки з її ентропією виражається відомою формулою Шеннона [13, 15].

2. Опис фізичної моделі

Виходячи із вищенаведеного, напружено-деформований стан (НДС) мастильної плівки, що деформується а відповідно і  рухається в напрямку зменшення її товщини, [10] має визначатись із деякої фізичної моделі, яку подібна до руху гусені. Гіпотеза про можливість такої фізичної моделі стосовно НДС поверхневого шару трибосистеми висунута в роботі [20].

Процес міжшарового тертя, що характерний для в’язкої мастильної плівки, характеризується величиною міжатомної відстані в молекулярній структурі мастила, як рідини. Рух молекул мастила є енергетично вигідним, [16, 21], так як відбувається в напрямку збільшення продукування ентропії 
[image: image43.wmf]S

.

Переміщення молекул в шарі молекул мастила відбувається з ковзанням площин в’язкого тертя одна відносно другої. Такий рух нагадує рух гусені в природі, коли відбувається рух продуктів зношування пошарово один відносно другого.

Такий рух показано на рис. 2.


[image: image44.wmf]v

D

r


Рис.2 − Фізична модель формування граничної мастильної плівки

Такий механізм характерний і для повздовжнього і для поперечного руху молекул мастила.

Цілком природньо допустити, що цей рух молекул мастила можна активно коригувати за рахунок деякого програмованого навантаження, регулюванням теплового потоку, контактного навантаження  в пружно-пластичній області, тобто в умовах, сприятливих до самоорганізації такої системи змащування.

Використовуючи таку фізичну модель, можна дослідити процеси еволюції та самоорганізації і самовпорядкування довільних систем змащування оскільки ентропійний ресурс цієї моделі є змінним і всі мікроскопічні процеси в ній проходять кооперативно (узгоджено). Модель також допускає перехід системи змащування в когерентний стан і дає можливість імпульсного (та будь-якого іншого) навантаження.

3. Математичне тлумачення моделі

При такому підході маса рухомого навантаження не впливає на хід процесу.

Нехай молекула чи сімейство молекул мастила умовно вагою 
[image: image45.wmf]P

 рівномірно рухається зі швидкістю 
[image: image46.wmf]V

 вздовж безкінечної балки, що лежить на суцільній однорідній пружній основі (рис. 3) − модель Галіна - Приймакова, [21, 22].


[image: image47.wmf]x

z

z

v

vt

y


Рис. 3 − Дія рухомої молекули мастила на безкінцеву балку, 
що лежить на суцільній пружній основі

Як відомо з [23] при стаціонарному режимі руху прогин під дією 
[image: image48.wmf]P

 залишається весь час постійним, картина згину осі балки буде незмінною, але рівномірно рухомою зі швидкістю руху навантаження, отже, маємо рухому згинну хвилю.

Основу балки вважатимемо лінійно деформованою, що слідує гіпотезі Вінклера, [19, 21]:


[image: image49.wmf]ky

r

-

=

,                                                                           (10)

де 
[image: image50.wmf]r

 − інтенсивність реакції основи;


[image: image51.wmf]y

 − прогин;


[image: image52.wmf]k

 − коефіцієнт пропорційності, що характеризує жорсткість основи і називається, [4, 19, 23] коефіцієнтом постелі. Отже пружність є єдиною фізичною властивістю нашої моделі пружної основи, як поверхні, що змащується.

Нехай 
[image: image53.wmf]z

  − абсциса поточного перерізу балки, 
[image: image54.wmf]t

 − час, тоді диференціальне рівняння згину балки від дії молекул мастила запишемо у вигляді:


[image: image55.wmf]ky

t

y

m

z

y

EI

-

¶

¶

-

=

¶

¶

2

2

4

4

,                                                            (11)

де 
[image: image56.wmf]m

 − маса одиниці довжини балки.

В правій частині (11) перший член виражає собою інерційне навантаження, а другий − реакцію пружної основи.

Перепишемо (11) в формі:


[image: image57.wmf]0

2

2

2

2

4

4

=

+

¶

¶

+

¶

¶

y

b

t

y

a

z

y

,                                                            (12)

де                                                   
[image: image58.wmf]EI

m

a

=

2

; 
[image: image59.wmf]EI

k

b

=

2

.                                                                    (13)

Розв’язок цього рівняння знаходимо у вигляді:


[image: image60.wmf](

)

vt

z

f

y

-

=

.                                                                         (14)

Диференцюючи цю функцію по аргументу 
[image: image61.wmf]vt

z

-

, потрібні нам похідні функції 
[image: image62.wmf]y

 запишуться у вигляді:


[image: image63.wmf](

)

vt

z

f

z

y

IV

-

=

¶

¶

4

4

; 
[image: image64.wmf](

)

vt

z

f

v

t

y

II

-

=

¶

¶

2

2

2

.                                            (15)

Тепер (12) переходить в наступне звичайне диференціальне рівняння:


[image: image65.wmf]0

2

2

2

=

+

+

f

b

f

av

f

II

IV

.                                                            (16)

Можна сказати, що рівняння (16) представляє собою диференціальне рівняння рухомої згинної хвилі. 

Лінійне диференціальне рівняння (16) має постійні коефіцієнти, тому розв’язок знаходимо у вигляді:


[image: image66.wmf])

cos

sin

(

)

cos

sin

(

4

3

2

1

bx

+

bx

+

bx

+

bx

=

ax

ax

-

C

C

e

C

C

e

f

,                        (17)

де 
[image: image67.wmf]vt

z

-

=

x

;


[image: image68.wmf]0

>

x

.

Величини 
[image: image69.wmf]a

 і 
[image: image70.wmf]b

 визначаються через коефіцієнти рівняння (16) за формулами:


[image: image71.wmf]2

2

av

b

-

=

a

; 
[image: image72.wmf]2

2

av

b

+

=

b

.                                                          (18)

При 
[image: image73.wmf]0

<

x

 рівняння зігнутої осі має аналогічну формулу:


[image: image74.wmf])

cos

sin

(

)

cos

sin

(

4

3

2

1

1

bx

+

bx

+

bx

+

bx

=

ax

ax

-

Ä

Ä

e

Ä

Ä

e

f

.                        (19)

Проте, значення постійних інтегрування будуть іншими.

Для повного розв’язку необхідно знайти вісім постійних 
[image: image75.wmf]i

i

Ä

C

...

, що входять в (17) і (19). 

Для цього слід скористатись наступними умовами.

На безкінцевості:


[image: image76.wmf]þ

ý

ü

-¥

=

x

=

¥

=

x

=

.

 

ïðè

 

0

;

 

ïðè

 

0

1

f

f

                                                                   (20)

Під навантаженням:


[image: image77.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ý

ü

=

-

=

=

=

.

)

0

(

)

0

(

;

0

0

);

0

(

)

0

(

;

0

0

1

1

1

1

EI

P

f

f

f

f

f

f

f

f

III

II

II

II

I

I

                                                             (21)

Із (20) знаходимо чотири постійних:


[image: image78.wmf]0

4

3

2

1

=

=

=

=

C

C

Ä

Ä

.

З допомогою (21) знаходимо:


[image: image79.wmf](

)

4

2

3

1

2

b

+

a

b

=

-

=

EI

P

Ä

C

;  
[image: image80.wmf](

)

2

2

4

2

2

b

+

a

a

-

=

=

EI

P

Ä

C

.

Таким чином, рухома згинна хвиля молекули плівки має симетричну форму і для аналізу отриманих результатів досить розглянути частину хвилі при 
[image: image81.wmf]0

³

x

:


[image: image82.wmf](

)

(

)

bx

b

+

bx

a

ab

b

+

a

-

=

ax

-

cos

sin

2

2

2

EI

Pe

f

.                                             (22)

Найбільший інтерес викликає значення прогину під навантаженням, тобто при 
[image: image83.wmf]0

=

x

:


[image: image84.wmf](

)

2

2

2

)

0

(

b

+

a

a

-

=

EI

P

f

.                                                           (23)

Для виявлення впливу швидкості 
[image: image85.wmf]v

 на величину 
[image: image86.wmf](

)

0

f

 підставимо в (23) вирази для 
[image: image87.wmf]a

 і 
[image: image88.wmf]b

:


[image: image89.wmf](

)

2

2

)

0

(

av

b

EIb

P

f

-

-

=

.                                                      (24)

Зокрема, при 
[image: image90.wmf]0

=

v

, тобто у випадку нерухомого навантаження, отримаємо прогин 
[image: image91.wmf]ñá

f

 під силою, прикладеною до безкінцево довгої балки на пружній основі.

При 
[image: image92.wmf]0

>

v

 відповідне значення становить деяке значення 
[image: image93.wmf]f

, а відношення 
[image: image94.wmf]ñá

f

f

/

 є коефіцієнтом динамічності 
[image: image95.wmf]m

.

З врахуванням (13):


[image: image96.wmf]kEI

mv

2

1

1

2

-

=

m

.                                                                  (25)

З ростом швидкості 
[image: image97.wmf]v

 коефіцієнт динамічності збільшується і при швидкості:


[image: image98.wmf]m

kEI

v

2

=

,                                                                         (26)

прямоє до безкінцевості. Це значення швидкості є критичним.

Отже при значеннях 
[image: image99.wmf]v

, що менші критичного, рухома хвиля біжучої молекули плівки має форму синусоїди, але зі спадаючими амплітудами. Затухання амплітуд визначається множником 
[image: image100.wmf]ax

-

e

 в рівнянні (22). З наближенням швидкості до її критичного значення, параметр 
[image: image101.wmf]a

 згідно (18) прямує до нуля і при критичній швидкості стає рівним нулю. Відповідно цьому крива (22) виявляє все менше затухання і при критичній швидкості стає чистою синусоїдою.

Так виглядає математична модель формування граничних мастильних плівок з позиції фізичної моделі "гусені".

Висновок
Побудована фізична модель та математичне опис процесів  створення та руйнування мастильної плівки  при граничному мащенні в залежності від температури на основі схеми створення адсорбованих та хімічно модифікофаних граничних мастильних шарів.
Література
1. Костецкий Б.И., Носовский И.Г., Караулов А.К. и др. Поверхностная прочность материалов при трении. ─ К.: "Техніка", 1976. ─ 296 с.
2. Бершадский Л.И. Структурная термодинамика трибосистемы. ─ К.: О-во "Знание" УССР, 1990. ─ 32 с.

3. Костецкий Б.И. Структурно-энергетические основы управления трением и износом в машинах. ─ Киев: О-во "Знание" УССР, 1990. ─ 32 с.

4. Дыха А.В. Структурно-термодинамические подходы в механизмах граничного трения // Проблеми трибології. − 2006. − №3. − С. 62-65.

5. Хакен Г. Синергетика, иерархии неустойчивости в самоорганизующихся системах. ─ М.: Мир, 1985. ─ 419 с.

6. Смазочные материалы:Антифрикционные и противоизносные свойства. Методы испытаний: справочник / Р.М. Матвееевский, В.Л.Лашхи, И.А.Буяновский и др. ─ М.: Машиностроение, 1989. ─    224 с.

7. Диха О.В. Принципи побудови структурно-динамічної схеми при граничному змащуванні , Тези допов. міжнар. наук.-техн. конф. “Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2001)”. − Хмельницький: ТУП. − 2001. − С. 52.

8. Материалы в триботехнике нестационарных процессов / А.В. Чичинадзе, Р.М. Матвеевский, Э.Д. Браун и др. ─ М.: Наука, 1986.

9. Противозадирная стойкость смазочных сред при трении в режиме граничной смазки /                  Р.М. Матвеевский, И.А. Буяновский, О.В. Лазовская. ─ М.: Наука, 1978.

10. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах / Пер. с англ. − М.: Мир. − 1979. − 597 с.

11. Синергетика: Сб. статей / Пер. с англ. // Под ред. Б.Б. Кадомцева. М.: Мир. − 1984. − 624 с.

12. Бокштейн Б.С. Атомы блуждают по кристаллу. − М.: Наука. − 1984. − 207 с.
13. Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. − М.: Наука. − 1986. − 191 с.

14. Таганов И.Н. Моделирование процессов массо- и энергопереноса. − Л.: Химия − 1979. −                        204 с.

15. Цеснек Л.С. Механика и микрофизика истирания поверхностей. − М.: Машиностроение, 1979. − 263 с.

16. Протасов Б.В. Энергетические соотношения в трибосопряжении и прогнозирование его долговечности. − Саратов: изд. Сарат. ун-та. − 1979. − 152 с.

17. Ползучесть элементов машиностроительных конструкций / Под ред. А.Н. Подгорного. − К.: Наукова думка, 1984. − 262 с.

18. Королев В.И. Упруго-пластические деформации оболочек. − М.: Машиностроение, 1971. − 303 с.
19. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. − М.: Наука, 1966. − 752 с.
20. Приймаков О.Г., Мазепа О.В. Математичне моделювання процесу системного підбору та визначення термінів, експлуатації моторних олив // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2006. − № 3. – С. 13-19.
21. Приймаков О.Г., Устиненко О.В., Приймаков Г.О. Математична модель аналізу напруженно-деформованого стану поверхневого шару та його стійкості на поверхнях тертя при визначенні допустимих напружень. − Вісник НТУ "ХПІ" / Проблеми механічного привода. − 2005. − Вип. 40. − С. 65-77.
22. Приймаков О.Г., Устиненко О.В. Врахування температурних деформацій та напружень, при виборі допустимих напружень в машинобудуванні. − Вісник НТУ "ХПІ" / Динаміка та міцність машин. − 2005. − Вип. 21. − С. 119-126.

23. Бабак В.П., Приймаков О.Г., Стадніченко В.М. Прогнозування надійності, довговічності та витривалості авіаційних матеріалів. − автоматика. автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. − 2004. − Вип. 1 (13). − С. 158-167.

Надійшла 25.12.2006


















Проблеми трибології (Problems of Tribology)  2007, №1

_1228131516.unknown

_1228563898.unknown

_1230627022.unknown

_1230627100.unknown

_1230627115.unknown

_1230627174.unknown

_1230627180.unknown

_1230627478.unknown

_1230627121.unknown

_1230627105.unknown

_1230627048.unknown

_1230627095.unknown

_1230627043.unknown

_1228564028.unknown

_1228730003.dwg

_1230034453.unknown

_1230204329.unknown

_1230204362.unknown

_1230363443.unknown

_1230204344.unknown

_1230042468.unknown

_1228732356.dwg

_1228564061.unknown

_1228564183.unknown

_1228564218.unknown

_1228564240.unknown

_1228564078.unknown

_1228564045.unknown

_1228564000.unknown

_1228564014.unknown

_1228563989.unknown

_1228132943.unknown

_1228135381.unknown

_1228135801.unknown

_1228203725.unknown

_1228204340.unknown

_1228205759.unknown

_1228295648.unknown

_1228204734.unknown

_1228204801.unknown

_1228203987.unknown

_1228204127.unknown

_1228204173.unknown

_1228204105.unknown

_1228203735.unknown

_1228203638.unknown

_1228203694.unknown

_1228203612.unknown

_1228135571.unknown

_1228135766.unknown

_1228135486.unknown

_1228134209.unknown

_1228134483.unknown

_1228134570.unknown

_1228134304.unknown

_1228133962.unknown

_1228133969.unknown

_1228133936.unknown

_1228132033.unknown

_1228132615.unknown

_1228132689.unknown

_1228132067.unknown

_1228131581.unknown

_1228131849.unknown

_1228131550.unknown

_1228123628.unknown

_1228124561.unknown

_1228129178.unknown

_1228130454.unknown

_1228131236.unknown

_1228130420.unknown

_1228124654.unknown

_1228124807.unknown

_1228124620.unknown

_1228124235.unknown

_1228124391.unknown

_1228124460.unknown

_1228124310.unknown

_1228124064.unknown

_1228124118.unknown

_1228123676.unknown

_1228117159.unknown

_1228118396.unknown

_1228123225.unknown

_1228123398.unknown

_1228123042.unknown

_1228117855.unknown

_1228118379.unknown

_1228117806.unknown

_1228116915.unknown

_1228116975.unknown

_1228116982.unknown

_1228116919.unknown

_1228116927.unknown

_1228116904.unknown

_1228116909.unknown

_1228116893.unknown

_1228116899.unknown

_1227953990.dwg

