PAGE  
113
Вдавливание конуса [image: image281.wmf]y

s



Кузьменко А.Г.,
Кащук Д.Я.
Дыха А.В.,
Технологический университет Подолья,

г. Хмельницкий, Украина




ВДАВЛИВАНИЕ КОНУСА

[image: image282.wmf]s


Содержание

Введение 

1 Метод экспериментально-теоретического равновесия (МЭТР) 

1.1 Решение с помощью одного уравнения равновесия

1.1.1 Общее решение

1.1.2 Анализ решения, случай 
[image: image1.wmf]2

>

n


1.1.3 Анализ решения, случай 
[image: image2.wmf]2

<

n


1.2 Решение задачи с помощью функционала

1.2.1 Функционалы задачи и их минимизация

1.2.2 Решение задачи с помощью функционала 
[image: image3.wmf](

)

n

F

2


2 Метод алгебраических уравнений (МАУ) и связь с МЭТР

2.1 Общее решение задачи МАУ

2.2 Связь методов МЭТР и МАУ

3 Эксперименты по вдавливанию конуса

3.1 Вдавливание жесткого конуса в пластилин

3.2 Соударение конуса и плоскости

3.3 О болевых ощущениях при вдавливании иглы в мышечную ткань

Выводы

Литература 

Введение

Процесс вдавливания острого жесткого конуса в плоскую деформируемую плоскость получил широкое практическое применение. В машиностроении для определения твердости, как одной из основных механических характеристик металлов, используется метод Роквелла [1]. В соответствии с этим методом твердость определяется по глубине вдавливания алмазного конуса с углом при вершине 
[image: image4.wmf]o

120

2

=

g

 при нагрузке 60 и 150 кг.

В легкой промышленности создание соединений практически всех изделий из ткани и кожи выполняется с помощью игл [2], то есть тонких стержней с острым коническим конусом.

Заметим также, что иглы используются в медицине при лечении с помощью иглоукалывания.

Во всех случаях, когда в технологическом процессе используется внедряющий конус для изучения и совершенствования процессов необходимо знать параметры механики вдавливания конуса: давление, напряжение, площадь контакта и т.д. В данной работе предлагаются методы решения контактных задач о вдавливании конуса с определением этих параметров.

1 Метод экспериментально-теоретического равновесия (МЭТР)

1.1 Решение с помощью одного уравнения равновесия

1.1.1 Общее решение

10 Постановка задачи
Рассматривается вдавливание силой 
[image: image5.wmf]Q

 жесткого острого конуса с углом при вершине 
[image: image6.wmf]g

2

 в плоскую поверхность деформируемого тела. Предварительно из эксперимента при вдавливании измеряется максимальное контактное перемещение 
[image: image7.wmf]0

u

 (рис 1.1), результаты эксперимента аппроксимируются в виде степенной функции вида:


[image: image8.wmf]n

cu

Q

0

=

                                                                          (1.1.1)

Ставится задача: используя функцию (1.1.1) определить функцию нормальных контактных давлений 
[image: image9.wmf](

)

r

s

 на поверхность конуса.

[image: image283.wmf]y

t

[image: image284.wmf]x

t

[image: image285.wmf]0

u

[image: image286.wmf](

)

r

u

[image: image287.wmf]dr

[image: image288.wmf]g

[image: image289.wmf]r

[image: image290.wmf]a

[image: image291.wmf]a

[image: image292.wmf]g

[image: image293.wmf]y

d

[image: image294.wmf]y

[image: image295.wmf]dr

[image: image296.wmf]r

[image: image297.wmf]F

d

¢

[image: image298.wmf]x

s

[image: image299.wmf]t

[image: image300.wmf]dF

[image: image301.wmf]0

u

[image: image302.wmf](

)

a

s


[image: image10.wmf]
Рис 1.1 - Схема внедрения жесткого конуса в плоскую поверхность деформируемого тела

В соответствии с МЭТР [7] будем полагать, что при некоторых допущениях решение можно получить, используя только одно уравнение равновесия конуса:


[image: image11.wmf](

)

ò

s

=

F

dF

r

Q

,                                                                    (1.1.2)

где 
[image: image12.wmf]F

 ( контактная поверхность конуса; 
      
[image: image13.wmf]r

 ( радиальная координата точек поверхности.

Преобразуем общее уравнение равновесия следующим образом. Двумя плоскими сечениями выделим на поверхности конуса кольцевую область с площадью боковой поверхности 
[image: image14.wmf]dF

 (рис. 1.1). Площадь проекции этой кольцевой области на горизонтальную плоскость 
[image: image15.wmf]F

d

¢

 может быть определена из соотношения:


[image: image16.wmf]y

=

¢

rdrd

F

d

,                                                                             (а)

где 
[image: image17.wmf]y

 ( угловая координата точки поверхности.

Элементарную площадь поверхности конуса 
[image: image18.wmf]dF

 выразим через площадь проекции:


[image: image19.wmf]g

y

=

g

¢

=

sin

sin

rdrd

F

d

dF

.                                                                     (b)

Сила, действующая по нормали к элементарной площадке, равна:


[image: image20.wmf](

)

(

)

g

y

s

=

s

=

¢

sin

rdrd

r

dF

r

Q

d

.                                                           (c)

Проекция 
[image: image21.wmf]dQ

 этой элементарной силы 
[image: image22.wmf]Q

d

¢

 на вертикальную ось, равна:


[image: image23.wmf](

)

y

s

=

g

¢

=

rdrd

r

Q

d

dQ

sin

.                                                         (d)

Интегрируя по всей поверхности конуса, имеем:


[image: image24.wmf](

)

(

)

ò

ò

ò

p

s

p

=

y

s

=

a

a

rdr

r

rdrd

r

Q

0

2

0

0

2

.                                              (1.1.3)

Контактные перемещения точек деформируемой поверхности после вступления в контакт не могут быть определены однозначно, так как зависят от многих факторов: силы трения, модуля упругости и коэффициента Пуассона деформируемого тела, ортотронности свойств материала и т. д.

В связи с этим, в дальнейшем, в качестве базовой функции используем однозначные контактные перемещения точек поверхности конуса и из геометрии (рис 1.1.) следует:


[image: image25.wmf](

)

(

)

r

a

r

u

-

g

=

tg

1

,                                                            (1.1.4)

максимальное значение этой функции:


[image: image26.wmf](

)

g

=

=

=

tg

0

0

a

u

r

u

,                                                          (1.1.5)

где 
[image: image27.wmf]a

 ( радиус отверстия прокола поверхности конусом (рис 1.1).

Таким образом, задача состоит в определении функции нормальных контактных давлений 
[image: image28.wmf](

)

r

s

 на конус при использовании исходной функции (1.1.1), основного уравнения равновесия (1.1.3) и геометрического соотношения (1.1.4).

20 Решение задачи

В качестве основного допущения будем полагать, что функция нормальных контактных давлений 
[image: image29.wmf](

)

r

s

 определяется контактными перемещениями 
[image: image30.wmf](

)

r

u

:


[image: image31.wmf](

)

(

)

[

]

a

x

=

s

r

u

r

                                                                  (1.1.6)

или


[image: image32.wmf](

)

a

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

-

x

=

s

tg

r

a

r

,                                                                (1.1.7)

где 
[image: image33.wmf]x

 и 
[image: image34.wmf]d

 ( искомые параметры.

Выразим условие равновесия (1.1.3) через функцию контактных перемещений следующим образом:

1) дифференцируя (1.1.4), имеем:


[image: image35.wmf](

)

g

-

=

tg

1

dr

r

du

,

отсюда


[image: image36.wmf](

)

r

du

dr

g

-

=

tg

;                                                                      (e)

2) с другой стороны из (1.1.4):


[image: image37.wmf](

)

g

-

=

tg

r

u

a

r

;                                                                       (f)

3) подставляя (e) и (f) в (1.1.3), получаем:


[image: image38.wmf](

)

[

]

(

)

(

)

(

)

(

)

ò

g

-

g

-

x

p

=

a

a

r

u

a

r

du

r

u

Q

0

tg

 

tg

2


или


[image: image39.wmf](

)

(

)

ò

g

-

g

-

px

=

+

a

a

0

0

1

tg

tg

2

u

du

u

au

Q

.                                              (1.1.8)

После интегрирования с учетом (1.1.5), получаем:


[image: image40.wmf](

)

0

0

2

1

0

tg

2

1

tg

 

tg

2

u

u

u

u

Q

g

+

a

-

+

a

g

g

-

px

=

+

a

+

a


или


[image: image41.wmf](

)

(

)

2

0

2

2

 

1

tg

2

+

a

+

a

+

a

g

px

=

u

Q

.                                                          (1.1.9)

Приравнивая функцию диаграммы вдавливания (1.1.1) к (1.1.9), имеем:


[image: image42.wmf](

)

(

)

2

0

2

0

2

 

1

tg

2

+

a

+

a

+

a

g

px

=

u

cu

n

.                                                     (1.1.10)

Из условия выполняемости уравнения (1.1.10) при любых значениях 
[image: image43.wmf]0

u

, следует:


[image: image44.wmf]2

+

a

=

n

                                                                    (1.1.11)
или


[image: image45.wmf]2

-

=

a

n

.

Второй параметр 
[image: image46.wmf]x

 получаем из (1.1.10) с учетом (1.1.11):


[image: image47.wmf](

)

(

)

(

)

g

p

-

=

g

p

+

a

+

a

=

x

2

2

tg

2

1

tg

2

2

 

1

n

cn

c

.                                               (1.1.12)

Подставляя (1.1.11) и (1.1.12) в (1.1.7), получаем функцию давлений:


[image: image48.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

tg

2

1

tg

tg

2

1

-

-

-

g

p

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

-

g

p

-

=

s

n

n

n

r

a

n

cn

r

a

n

cn

r


или


[image: image49.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

tg

2

1

-

-

g

p

-

=

s

n

n

r

a

n

cn

r

.                                                (1.1.13)

Из этого итогового соотношения следует, что вид распределения решающим образом зависит от величины показателя степени 
[image: image50.wmf]n

: при 
[image: image51.wmf]2

>

n

 максимум давлений находится в вершине конуса 
[image: image52.wmf]0

=

r

, при 
[image: image53.wmf]2

<

n

 максимум давлений находится в точке 
[image: image54.wmf]a

r

=

, на начальной поверхности деформируемого тела.

1.1.2 Анализ решения, случай 
[image: image55.wmf]2

>

n


Максимальное давление в этом случае из (1.1.13) имеет место при 
[image: image56.wmf]0

=

r

:


[image: image57.wmf](

)

(

)

(

)

2

0

tg

2

1

0

-

g

p

-

=

=

s

=

s

n

n

a

n

cn

r

,                                              (1.1.14)

или выражая величину 
[image: image58.wmf]a

 через глубину вдавливания 
[image: image59.wmf]0

u

 по (1.1.5), имеем:


[image: image60.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

0

2

2

0

0

tg

2

1

tg

tg

2

1

-

-

g

p

-

=

g

g

p

-

s

=

s

n

n

n

u

n

cn

u

n

n

.                                 (1.1.15)

Выразим максимальное давление через среднее:


[image: image61.wmf](

)

(

)

2

2

0

2

0

0

2

tg

tg

g

p

=

g

p

=

p

=

s

-

n

n

ñð

cu

u

cu

a

Q

.                                        (1.1.16)

Коєффициент концентрации давлений 
[image: image62.wmf]s

a

 получим разделив (1.1.15) на (1.1.16):


[image: image63.wmf](

)

2

1

0

-

=

s

s

=

a

s

n

n

ср

,                                                     (1.1.17)

При 
[image: image64.wmf]2

=

n

 распределение давлений равномерное.

1.1.3 Анализ решения, случай 
[image: image65.wmf]2

<

n


10 В этом случае функция распределения контактных давлений (1.1.13) принимает вид:


[image: image66.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

n

n

r

a

n

cn

r

-

-

g

p

-

=

s

2

1

tg

2

1

.                                                (1.1.18)

При 
[image: image67.wmf]0

=

r

, в вершине конуса контактное давление определяется соотношением:


[image: image68.wmf](

)

(

)

(

)

n

n

a

n

cn

r

-

g

p

-

=

s

=

=

s

2

0

0

tg

2

1

0

,                                           (1.1.19)

или


[image: image69.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n

n

n

u

n

cn

u

n

cn

-

-

g

p

-

=

g

g

p

-

=

s

2

0

2

2

0

0

tg

2

1

tg

tg

2

1

.

Среднее давление при 
[image: image70.wmf]2

<

n

 по (1.1.16) можно записать в виде:


[image: image71.wmf](

)

2

0

2

tg

-

g

p

=

s

n

ñð

u

ñ

,                                                             (1.1.20)

тогда относительное давление при 
[image: image72.wmf]0

=

r

 будет:


[image: image73.wmf](

)

(

)

2

1

0

0

n

n

r

ср

-

=

s

=

s

.                                                         (1.1.21)

20 В точке 
[image: image74.wmf]a

r

=

 функция (1.1.18) принимает максимальное значение, устремляющееся к бесконечности. Это особая точка функции, фактически в этой точке нет решения. Положение усложняется еще и тем, что интеграл от функции (1.1.18) в точке 
[image: image75.wmf]a

r

=

 расходящейся.

Действительно интеграл:


[image: image76.wmf](

)

(

)

ò

ò

b

-

=

s

p

=

a

a

r

a

rdr

A

rdr

r

Q

0

0

2

,                                               (1.1.22)

где 
[image: image77.wmf](

)

(

)

2

;

tg

2

1

-

=

b

g

p

-

=

n

n

cn

A

n

 по [3] равен:


[image: image78.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

b

+

-

-

b

-

=

-

b

-

b

1

2

 

1

 

2

1

r

a

a

r

a

A

Q

.                                    (1.1.23)

Очевидно, что при 
[image: image79.wmf]a

r

®

 имеем 
[image: image80.wmf]¥

®

Q

.

Для устранения особенности в точке выполним два действия:

1) введем в зоне 
[image: image81.wmf]¥

®

s

 условие 
[image: image82.wmf]HB

=

s

, где
[image: image83.wmf]HB

- твердость по Бринелю;

2) учтем изменение функции распределения давлений при интегрировании.

30 Уточнение решения

Будем полагать, что распределение нормальных давлений под конусом описывается соотношениями:


[image: image84.wmf](

)

(

)

(

)

ï

þ

ï

ý

ü

>

s

=

³

s

<

s

-

=

s

-

.

,

;

,

2

HB

HB

r

r

HB

r

a

A

r

HB

n

                                              (1.1.24)

Координата 
[image: image85.wmf]HB

r

r

=

 определяется из условия равновесия:


[image: image86.wmf]2

1

Q

Q

Q

+

=

,                                                               (1.1.25)

где


[image: image87.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

b

+

-

-

b

-

=

-

b

-

b

1

2

1

 

1

 

2

1

r

r

a

r

r

A

Q

HB

HB

,


[image: image88.wmf](

)

2

2

2

2

2

2

2

2

HB

a

HB

r

HB

HBrdr

Q

a

r

a

r

HB

HB

-

p

=

p

=

p

=

ò

.

Аналитическое решение (1.1.25) относительно 
[image: image89.wmf]HB

r

 затруднено. При практических расчетах лучше использовать графический способ определения 
[image: image90.wmf]HB

r

.

Заметим, что для вдавливания конуса 
[image: image91.wmf]HB

=

s

 является приближенным условием перехода в пластическое состояние. Более точное условие может быть получено при рассмотрении упруго-пластического напряженного состояния в деформируемой среде численными методами, например МКЭ.

1.2 Решение задачи с помощью функционала

1.2.1 Функционалы задачи и их минимизация

10 Функционал 
[image: image92.wmf](

)

a

F

1

 при отсутствии сил трения может быть получен из условия выполнения уравнения равновесия конуса в любой момент протекания процесса нагружения.

С учетом (1.1.1) и (1.1.3) имеем:


[image: image93.wmf](

)

(

)

[

]

ò

ò

s

p

-

=

a

n

da

rdr

r

cu

a

F

0

2

0

1

2

,                                                    (1.2.1)

или с учетом (1.1.5):


[image: image94.wmf](

)

(

)

(

)

ò

ò

ú

û

ù

ê

ë

é

s

p

-

g

=

a

a

n

n

da

rdr

r

ca

a

F

0

2

0

1

2

tg

.                                               (1.2.2)

20 Решение любой задачи вариационным методом состоит из двух этапов:

1) на первом этапе необходимо из любых соображений (интуитивно, из эксперимента и т. д.) выбрать вид и форму искомой функции с точностью до некоторого количества параметров;

2) на втором этапе после подстановки выбранной формы искомой функции функционал переходит в функцию многих переменных; далее из условий минимума этой функции отыскиваются необходимые параметры.

В общем случае, если давление 
[image: image95.wmf](

)

i

x

s

 зависит от 
[image: image96.wmf]K

i

i

,

1

,

=

x

 параметров, то после подстановки в функционал получаем функцию 
[image: image97.wmf](

)

i

F

x

, минимизируя которую, получаем систему уравнений относительно 
[image: image98.wmf]i

x

:


[image: image99.wmf](

)

K

i

F

i

i

,

1

,

0

=

=

x

¶

x

¶

.                                                         (1.2.3)

Параметры 
[image: image100.wmf]i

x

 определяются из решения этой системы.

30 Другая форма функционала 
[image: image101.wmf](

)

u

F

2

 может быть получена при условии равновесия, выраженного через функцию перемещения 
[image: image102.wmf](

)

r

u

.

В условии равновесия:


[image: image103.wmf](

)

ò

s

p

=

a

rdr

r

Q

0

2

,

с учетом (1.1.4) имеем:


[image: image104.wmf](

)

r

du

dr

g

-

=

tg

,

[image: image105.wmf](

)

(

)

[

]

g

-

=

g

-

=

tg

tg

0

r

u

u

r

u

a

r

, 

тогда


[image: image106.wmf](

)

(

)

(

)

ò

g

-

s

p

-

=

0

2

0

tg

 

2

u

du

r

u

u

u

Q

,

или


[image: image107.wmf](

)

(

)

(

)

ò

-

s

g

p

+

=

u

du

r

u

u

u

Q

0

0

2

 

tg

2

.                                              (1.2.4)

С учетом зависимостей (1.1.1) и (1.2.4) имеем функционал:


[image: image108.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ò

ò

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

s

g

p

-

=

0

0

0

0

2

0

0

2

0

2

 

tg

2

u

u

n

du

du

r

u

u

u

cu

u

F

.                               (1.2.5)

40 Функционал 
[image: image109.wmf](

)

a

F

3

 с учетом сил трения. Будем полагать, что по поверхности конуса действуют нормальные давления 
[image: image110.wmf]s

 и касательные силы трения:


[image: image111.wmf]s

=

t

f

.                                                                         (1.2.6)

Спроектировав все эти силы на вертикальную ось 
[image: image112.wmf]y

,  получаем:


[image: image113.wmf]t

s

+

=

y

y

Q

Q

Q

,


[image: image114.wmf](

)

ò

s

p

=

s

a

y

rdr

r

Q

0

2

,                                                            (1.2.7)


[image: image115.wmf](

)

ò

s

g

p

=

t

a

y

rdr

r

f

Q

0

tg

2

.                                                         (1.2.8)

Таким образом, уравнение равновесия и вертикальной оси с учетом сил трения имеет вид:


[image: image116.wmf](

)

ò

s

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

+

p

=

a

rdr

r

f

Q

0

tg

1

2

.                                                  (1.2.9)

С учетом (1.1.1) можно записать функционал:


[image: image117.wmf](

)

(

)

ò

ò

ú

û

ù

ê

ë

é

s

p

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

+

-

g

=

a

a

n

n

da

rdr

r

f

ca

a

F

0

2

0

3

2

tg

1

tg

.                               (1.2.10)

50 Функционал 
[image: image118.wmf](

)

u

F

4

 с учетом сил трения при использовании (1.1.5) по аналогии с (1.2.5) имеет вид:


[image: image119.wmf](

)

(

)

(

)

ò

ò

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

s

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

+

p

-

=

0

0

0

0

2

0

0

0

4

 

tg

1

2

u

u

n

du

du

u

u

u

f

cu

u

F

.                     (1.2.11)

Заметим также, что (1.2.9) можно записать в виде:


[image: image120.wmf](

)

(

)

ò

-

s

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

+

p

=

u

du

u

u

u

f

Q

0

0

 

tg

1

2

.                                         (1.2.12)

1.2.2 Решение задачи с помощью функционала 
[image: image121.wmf](

)

u

F

2


10 Решения задачи, выполненные в п. 1.1 содержат два предельных случая: максимальное давление имеет место либо в точке 
[image: image122.wmf]0

=

r

, либо в точке 
[image: image123.wmf]a

r

=

. Решения с помощью одного уравнения равновесия ограничиваются степенной функцией давлений с двумя параметрами 
[image: image124.wmf]x

 и 
[image: image125.wmf]a

. Решения с помощью одного уравнения здесь возможно только благодаря случайно благоприятной форме разрешающего уравнения. Решение при большем числе параметров или в виде функции с двумя параметрами другого вида по одному уравнению равновесия невозможно.

В связи с этим здесь рассматривается использование функционала задачи.

Покажем процедуру решения на примере функционала типа 
[image: image126.wmf](

)

u

F

2

 по (1.2.5):


[image: image127.wmf](

)

(

)

(

)

ò

ò

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

s

g

p

-

=

u

u

n

du

du

u

u

u

cu

u

F

0

0

2

0

0

2

0

2

0

tg

2

.

В качестве пробной функции возьмем давление в форме:


[image: image128.wmf](

)

2

1

2

2

1

1

-

x

+

x

=

s

u

u

u

,                                                          (1.2.13)

где 
[image: image129.wmf](

)

r

a

u

-

g

=

tg

1

.

Подставляя (1.2.13) в функционал (1.2.5), получаем:


[image: image130.wmf](

)

(

)

ò

ò

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

x

+

x

g

p

-

=

-

0

0

0

0

2

0

0

2

1

2

2

1

1

2

0

2

 

tg

2

u

u

n

du

du

u

u

u

u

cu

u

F

.                     (1.2.14)

После интегрирования внутреннего интеграла имеем:


[image: image131.wmf](

)

ò

x

+

x

=

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

x

+

x

=

-

0

0

2

3

0

2

5

2

0

1

0

2

1

2

2

1

1

3

4

15

4

u

u

u

du

u

u

u

u

I

.

Подставляя в выражение (1.2.14), имеем:


[image: image132.wmf](

)

ò

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

x

-

x

-

=

0

0

0

2

2

2

3

0

1

2

5

0

0

2

u

n

du

Bu

Au

cu

u

F

,                                        (1.2.15)

где 
[image: image133.wmf]15

4

tg

2

2

g

p

=

A

; 
[image: image134.wmf]3

4

tg

2

2

g

p

=

B

.

Из условия  минимума функции из (1.2.15):


[image: image135.wmf](

)

0

1

2

=

x

¶

¶

u

F

,  
[image: image136.wmf](

)

0

2

2

=

x

¶

¶

u

F

,                                                       (1.2.16)

имеем систему двух уравнений:

[image: image303.wmf]0

a

[image: image304.wmf]0

a


[image: image137.wmf]ò

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

x

-

x

-

0

0

0

2

5

0

2

2

3

0

1

2

5

0

0

0

 

u

n

du

u

Bu

Au

cu

,


[image: image138.wmf]ò

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

x

-

x

-

0

0

0

2

3

0

2

2

3

0

1

2

5

0

0

0

 

u

n

du

u

Bu

Au

cu

.

После интегрирования и преобразований имеем систему:


[image: image139.wmf]ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

x

-

x

=

+

x

-

x

=

+

+

+

.

4

5

2

5

;

5

6

2

7

4

0

2

5

0

1

2

5

0

5

0

2

6

0

1

2

7

0

u

B

u

A

n

cu

u

B

u

A

n

cu

n

n


или


[image: image140.wmf]ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

x

-

x

=

+

x

-

x

=

+

-

-

.

5

4

2

5

4

;

6

5

2

7

5

2

0

1

2

3

0

2

0

1

2

3

0

B

u

A

n

cu

B

u

A

n

cu

n

n

                                                   (1.2.18)

Решая систему (1.2.18), имеем:


[image: image141.wmf]30

1

2

5

4

2

7

5

0

2

3

0

1

Au

n

n

cu

n

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

+

-

+

=

x

-

,  
[image: image142.wmf]÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

+

-

+

=

x

-

2

5

4

2

7

5

30

2

5

0

1

n

n

u

A

c

n

,

или           


[image: image143.wmf],

5

2

8

7

2

10

30

2

5

0

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

=

x

-

n

n

u

A

c

n

  
[image: image144.wmf](

)

(

)

(

)

5

2

 

7

2

1

4

30

2

5

0

1

+

+

-

=

x

-

n

n

n

u

A

c

n

.             (1.2.19)


[image: image145.wmf]÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

+

-

x

=

x

-

2

7

5

6

5

1

2

3

0

0

1

2

n

cu

u

A

B

n

,


[image: image146.wmf](

)

(

)

(

)

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

-

+

+

-

=

x

-

-

2

7

5

5

2

 

7

2

1

4

30

6

5

1

2

3

0

2

5

0

0

2

n

cu

n

n

n

u

A

c

u

A

B

n

n

,


[image: image147.wmf](

)

(

)

(

)

2

3

0

2

5

2

 

7

2

10

3

10

-

+

+

-

=

x

n

u

n

n

B

c

n

.                                                 (1.2.20)

Подставляя (1.2.19) и (1.2.20) в (1.2.13), получаем:


[image: image148.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

1

2

3

0

2

1

2

5

0

5

2

 

7

2

10

3

10

5

2

 

7

2

1

4

30

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

=

s

u

u

n

n

B

c

n

u

u

n

n

n

A

c

u

n

n

,               (1.2.21)


[image: image149.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

-

+

+

=

s

-

-

-

2

1

2

3

0

2

1

2

5

0

10

3

1

12

5

2

 

7

2

10

u

u

B

n

u

u

A

n

n

n

c

u

n

n

.               (1.2.22)

Заметим, что в выражении для давления сохранилась особенность в точке 
[image: image150.wmf]0

=

n

. Эту особенность можно устранить из физических соображений, полагая 
[image: image151.wmf]HB

=

s

.

Однако важно заметить, что интегралы в решении особенностей не имеют, это собственные интегралы, то есть решение в принципе корректное.

2 Метод алгебраических уравнений (МАУ) и связь с МЭТР

2.1 Общее решение задачи МАУ
10 Рассматривается вдавливание жесткого острого конуса в плоскую поверхность деформируемого тела.

Будем полагать, что в соответствии  с МАУ нормальные контактные давления пропорциональны контактным перемещениям. Можно различать три разных функции контактных перемещений точек, вступивших в контакт:

1) 
[image: image152.wmf](

)

r

u

y

 ( контактные перемещения по оси 
[image: image153.wmf]y

, или вертикальные перемещения:


[image: image154.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image155.wmf](

)

(

)

r

a

r

u

y

-

g

=

tg

1

,                                                              (2.1.1)

это соответствует условиям сцепления в контакте;

2) 
[image: image156.wmf](

)

r

u

x

 ( контактные перемещения по оси 
[image: image157.wmf]x

 или горизонтальные перемещения:


[image: image158.wmf](

)

r

a

r

u

x

-

=

,                                                                  (2.1.2)

это соответствует отсутствию сил трения в контакте;

3) 
[image: image159.wmf](

)

r

u

n

 ( контактные перемещения по нормали к поверхности конуса:


[image: image160.wmf](

)

(

)

r

a

r

u

n

-

g

=

cos

1

,                                                             (2.1.3)

или 


[image: image161.wmf](

)

(

)

(

)

[

]

2

1

2

2

r

u

r

u

r

u

y

x

n

+

=

.                                                         (2.1.4)

Это некий наиболее общий случай.

Определение действительной траектории перемещения точки после вступления в контакт - это сложная задача, реально решаемая только экспериментально. 

При решении задачи методом алгебраической формы функции податливости необходимо знать не только траекторию точки, но и зависимость контактных перемещений от давлений в виде нелинейной функции:


[image: image162.wmf](

)

(

)

[

]

m

r

k

r

u

s

=

,                                                                  (2.1.4)

где 
[image: image163.wmf]m

k

,

 ( параметры модели. 

Сначала покажем процедуру определения контактных давлений при известных параметрах 
[image: image164.wmf]m

k

,

 модели, а затем обратимся к вопросу определения этих параметров.

20 Постановка задачи
Пусть известна модель деформирования в форме (2.1.4) и условие равновесия конуса:


[image: image165.wmf](

)

ò

s

p

=

a

rdr

r

Q

0

2

.                                                            (2.1.5)

Для определенности примем функцию контактных перемещений по (2.1.1):


[image: image166.wmf](

)

r

a

u

-

g

=

tg

1

.                                                             (2.1.6)

Требуется выразить контактные давления 
[image: image167.wmf](

)

r

s

 через параметры модели деформирования и нагрузку.

30 Решение
Приравнивая (2.1.6) и (2.1.4), получаем:


[image: image168.wmf](

)

[

]

(

)

r

a

r

k

m

-

g

=

s

tg

1

,                                                          (2.1.7)

отсюда


[image: image169.wmf](

)

(

)

m

r

a

k

r

1

tg

1

ú

û

ù

ê

ë

é

-

g

=

s

,                                                        (2.1.8)

или


[image: image170.wmf](

)

(

)

m

m

r

a

k

r

1

1

tg

1

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

=

s

.                                                      (2.1.9)

40. Величину размера радиуса 
[image: image171.wmf]a

 окружности прокола определим из условия равновесия. Подставляя (2.1.8) в (2.1.5):


[image: image172.wmf](

)

(

)

ò

-

g

p

=

a

m

m

rdr

r

a

k

Q

0

1

1

tg

2

.                                              (2.1.10)

Будем далее полагать, что 
[image: image173.wmf]2

<

n

, тогда 
[image: image174.wmf]0

<

m

, в этом случае:


[image: image175.wmf](

)

(

)

ò

-

g

p

=

a

m

m

r

a

rdr

k

Q

0

1

1

tg

2

                                                 (2.1.11)

далее 
[image: image176.wmf]m

 употребляется по модулю. После интегрирования имеем:


[image: image177.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

a

m

r

a

a

r

a

k

Q

0

1

2

1

 

1

 

2

1

tg

2

-

a

-

a

-

-

a

+

-

-

a

-

=

g

p

,

или                                                                          
[image: image178.wmf]m

d

1

=

,


[image: image179.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

g

p

m

m

a

k

Q

m

1

1

 

1

2

tg

2

1

,

отсюда:


[image: image180.wmf](

)

m

k

m

m

Q

a

1

tg

2

1

1

 

1

2

g

p

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

.                                                       (2.1.16)

2.2 Связь методов МЭТР и МАУ
В разделе 1 задача о вдавливании жесткого конуса в деформируемую плоскость решена методом экспериментального равновесия, а в разделе 2 методом алгебраических уравнений. 

Сравнение результатов решения одной задачи разными методами позволяет определять параметры 
[image: image181.wmf]m

k

,

 податливости основания через параметры 
[image: image182.wmf]n

C

,

 диаграммы вдавливания клина.

Сопоставляя форму решения (МАУ (2.1.9)) и форму решения МЭТР (1.1.13), находим взаимосвязь параметров 
[image: image183.wmf]m

 и 
[image: image184.wmf]n

, 
[image: image185.wmf]k

 и 
[image: image186.wmf]C

:


[image: image187.wmf]2

1

-

=

n

m

,                                                                  (2.2.1)

отсюда:


[image: image188.wmf]2

1

-

=

n

m

.                                                                   (2.2.2)

Приравнивая далее коэффициенты при функциональной части, получаем:


[image: image189.wmf](

)

(

)

n

n

n

Cn

k

g

p

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

-

tg

2

1

tg

1

2

,                                                     (2.2.3)

отсюда:


[image: image190.wmf](

)

(

)

2

1

1

tg

2

1

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

g

p

g

=

n

n

n

Cn

tg

k

.                                                      (2.2.4)

Таким образом, параметры 
[image: image191.wmf]m

 и 
[image: image192.wmf]n

 алгебраической модели податливости основания под клином выражаются через параметры степенной функции диаграммы вдавливания. 

3 Эксперименты по вдавливанию конуса

3.1 Вдавливание жесткого конуса в пластилин

10. Жесткий металлический конус с полным углом при вершине 
[image: image193.wmf]o

41

2

=

g

 вдавливается при разных нагрузках в пластилин (ГОСТ 6-15-1525-86).


[image: image194.wmf]Q

, 

кг

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

1,0

2,0

a

, 

мм


Рис 3.1 - Зависимость нагрузки 
[image: image195.wmf]Q

 от размера отверстия при вдавливании жесткого конуса в пластилин

Каждой нагрузке соответствует своя лунка, то есть для каждой нагрузки использовался новый участок на пластилине. Для каждой нагрузки измерялся максимальный остаточный диаметр отверстия.

Результаты испытаний, усредненные для трех точек, представлены в таблице 3.1 и на рис 3.1.

Таблица 3.1 

Результаты вдавливания клина в пластилин

	
[image: image196.wmf],

Q

кг
	
[image: image197.wmf],

ср

d

мм
	
[image: image198.wmf],

2

cp

d

a

=

мм

	0,19
	2,3
	1,15

	0,29
	3,15
	1,57

	0,39
	3,6
	1,8

	0,49
	4,03
	2,01

	0,59
	4,8
	2,4

	0,69
	5,0
	2,5


20. Диаграмма вдавливания апроксимируется степенной функцией:


[image: image199.wmf](

)

n

n

n

ca

cu

Q

g

=

=

tg

0

.                                                             (3.1.1)

Показатель степени степенной апроксимации определяется по двум точкам по зависимости:


[image: image200.wmf]2

1

2

1

lg

lg

a

a

Q

Q

n

=

,                                                                     (3.1.2)

второй параметр:


[image: image201.wmf](

)

n

n

a

Q

c

1

1

tg

g

=

.                                                                   (3.1.3)

Для вычислений возьмем две точки:


[image: image202.wmf]19

,

0

1

=

Q

кг,  
[image: image203.wmf]15

,

1

1

=

а

мм


[image: image204.wmf]69

,

0

2

=

Q

кг,  
[image: image205.wmf]5

,

2

2

=

а

мм,
тогда по (3.1.2) имеем:


[image: image206.wmf];

6608

,

1

5

,

2

15

,

1

lg

69

,

0

19

,

0

lg

=

=

n



[image: image207.wmf]6021

,

0

1

=

n

,
по (3.1.3), имеем:


[image: image208.wmf](

)

0563

,

0

15

,

1

2

41

tg

19

,

0

6608

,

1

6608

,

1

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

c

кг/ммn.

30. Так как 
[image: image209.wmf]0

34

,

0

2

66

,

1

2

<

-

=

-

=

-

n

, то функцию давлений будем вычислять по (1.1.18).

Разделив (1.1.18) на (1.1.19), представим функцию давлений в безразмерном виде:


[image: image210.wmf]2

2

1

1

-

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

s

n

n

a

r

r

a

a

a

r

.                                                (3.1.4)

При 
[image: image211.wmf];

0

,

¥

®

÷

ø

ö

ç

è

æ

®

s

®

a

r

a

r

 при 
[image: image212.wmf]1

0

,

0

®

÷

ø

ö

ç

è

æ

®

s

®

a

r

r

.

Для некоторых других значений 
[image: image213.wmf]a

r

 
[image: image214.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

s

a

r

 приведены в таблице 3.2 и на рис 3.2.

Определим среднее контактное давление:


[image: image215.wmf]035

,

0

5

,

2

69

,

0

2

2

=

p

=

p

=

s

a

Q

ср

кг/мм2

в точке 
[image: image216.wmf]0

=

r

 давление ниже среднего:


[image: image217.wmf](

)

(

)

(

)

019

,

0

035

,

0

2

1

66

,

1

66

,

1

2

1

0

=

-

=

s

-

=

=

s

ср

n

n

r

 кг/мм2
с коэффициентом концентрации:


[image: image218.wmf](

)

(

)

5428

,

0

0

0

=

s

=

s

=

=

a

s

cp

r

r

.

40. Для определения реальной точки с наибольшим давлением по критерию:


[image: image219.wmf](

)

HB

r

=

s

max

,                                                                  (3.1.5)

необходимо определить твердость пластилина.

При вдавливании шарика диаметром 13,8 мм в пластилин в течение 10 с силой 0,5 кг получена глубина вдавливания 
[image: image220.wmf]25

,

0

0

=

u

 мм.

По известной формуле [4] для расчета твердости по Бринелю находим для пластилина:

[image: image221.wmf]046

,

0

25

,

0

8

,

13

5

,

0

0

=

×

×

p

=

p

=

Du

Q

HB

кг/мм2.

Таким образом, максимальное давление в контакте конуса с пластилином не превышает          0,046 кг/мм2.
В результате особенность в теоретическом решении для функции контактных давлений устраивается из физических соображений.

Заметим, что условие (3.1.5) является приближенным, так как 
[image: image222.wmf]HB

 ( твердость по Бринелю равна давлению, при котором протекают пластические деформации в контакте шара и плоскости. В контакте конуса и плоскости напряженное состояние будет другим, и величина типа 
[image: image223.wmf]HB

 будет отличаться от найденной по Бринелю. 

Таблица 3.2

Распределение относительных давлений по поверхности конуса

	
[image: image224.wmf]a

r


	
[image: image225.wmf]66

,

1

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

s

n

a

r


	
[image: image226.wmf]613

,

1

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

s

n

a

r



	0
	1,0
	1,0

	0,1
	1,036
	1,042

	0,5
	1,26
	1,31

	0,8
	1,73
	1,86

	0,9
	2,18
	2,43

	0,95
	2,77
	3,19

	0,99
	4,79
	5,94

	1,00
	
[image: image227.wmf]¥


	
[image: image228.wmf]¥



	
[image: image229.wmf]s

a


	0,5428
	0,4950


3.2 Соударение конуса и плоскости
10. При упругопластическом соударении тел [5] разной формы из разных материалов для описания процесса используется экспериментально полученная силовая характеристика, функционально связывающая упругопластические максимальное перемещение 
[image: image230.wmf]0

u

 и общее контактное усилие 
[image: image231.wmf]Q

 в форме:


[image: image232.wmf]1

0

n

bQ

u

=

,                                                                    (3.2.1)

или


[image: image233.wmf]n

cu

Q

0

=

.                                                                     (3.2.2)

Связь между параметрами этих зависимостей очевидна из обращения (3.2.1):

[image: image234.wmf]1

1

1

1

0

1

1

0

1

n

n

n

u

b

b

u

Q

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

,                                                     (3.2.3)


[image: image235.wmf]1

1

n

n

=

,                                                                       (3.2.4)


[image: image236.wmf]1

1

1

n

b

c

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

.                                                                   (3.2.5)

20. В книге [5]  приведено значительное количество результатов по соударению конусов и плит из разных материалов.

В качестве примера рассмотрим здесь порядок и результат использования методики определения контактных давлений под стальным конусом, вдавливаемым в плиту из свинца при следующих исходных данных [5] для клина:

1) сталь 45;

2) угол при вершине 
[image: image237.wmf]o

50

2

=

g

;

3) максимальная сила при соударении 
[image: image238.wmf]2788

=

Q

 кг;

4) максимальное внедрение 
[image: image239.wmf]11

0

=

u

 мм;

5) показатель степени диаграммы вдавливания в форме (3.2.2)  
[image: image240.wmf]613

,

1

=

n

;

6) второй параметр 
[image: image241.wmf]c

 функции (3.2.2).


[image: image242.wmf]00374

,

0

кг

см

10

2

,

8

1

1

613

,

1

1

3

1

1

1

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

n

n

b

c

см/кгn,


[image: image243.wmf]0374

,

0

=

c

мм/кгn.

30. Расчет функции давлений выполним по аналогии с 3.1.

Так как в этом случае также как и в предыдущем:


[image: image244.wmf],

0

387

,

0

2

613

,

1

2

,

2

 

          

          

<

-

=

-

=

-

<

n

n


то функцию давлений будем вычислять по (1.1.18), а относительное давление по (3.1.4):

[image: image245.wmf]387

,

0

2

1

1

1

1

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

-

=

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

s

-

a

r

a

r

a

r

n

.

Для некоторых характеристик точек определим численные значения, которые приведены в таблице 3.2 и на рис 3.2.

Относительная величина среднего давления:


[image: image246.wmf](

)

(

)

0

,

173

25

tg

11

788

,

2

tg

788

,

2

2

2

0

2

=

×

p

=

g

p

=

p

=

s

o

u

a

Q

ñð

кг/мм2,

[image: image247.wmf](

)

(

)

(

)

5

,

85

173

2

1

613

,

1

613

,

1

2

1

0

=

-

=

s

-

=

=

s

ср

n

n

r

кг/мм2,

[image: image248.wmf](

)

495

,

0

173

5

,

85

0

=

=

s

=

s

=

s

cp

r

d

.

Относительная величина твердости:

[image: image249.wmf](

)

(

)

538

,

0

5

,

85

46

0

=

=

=

s

=

s

r

HB

HB

.

Низкое значение относительной величины твердости для свинца означает, что:

1) давления по поверхности конуса в заданных условиях из-за высокой пластичности можно считать равномерно распределенными;

2) условия пластичности под шаром и под конусом могут быть существенно разными из-за разного напряженного состояния.

3.3 О болевых ощущениях при вдавливании иглы в мышечную ткань

10. Полученные результаты о функции распределения давлений по поверхности конуса позволяют высказать следующие соображения о механизме возникновения болевых ощущений при уколах или вдавливании острой конически заточенной иглы в живую мышечную ткань.

Интуитивно мы полагаем, что боль при иглоукалывании возникает от надавливания на ткань острой иглы, то есть от очень большого давления в вершине конуса (иглы).

Наше решение показывает, что вероятней всего болевые ощущения возникают, главным образом от растяжения по окружности поверхности ткани (кожи).

В пользу этого допущения говорят два факта, следующих из решения:

1) давления иглы вблизи поверхности максимальные, теоретически стремящиеся к бесконечности, и практически равные напряжению разрушения ткани;

2) деформации, возникающие при этом в точке контакта иглы с поверхностью кожи в точке 
[image: image250.wmf]0

=

r

 также стремятся к бесконечности, так как начальная длина 
[image: image251.wmf]l

 растягиваемого участка кожи равна нулю, поэтому 
[image: image252.wmf]¥

®

D

l

l

/

.

Из этого механизма следует, что для снижения болевых ощущений при иглоукалывании больший эффект дает уменьшение диаметра иглы, чем эффект от более острой ее заточки.

Высказанные соображения подтверждаются размерами игл, используемых в иглотерапии, диаметр этих игл находится в интервале 0,25-0,35 мм, что намного меньше диаметра игл для укалывания  при введении лекарств. Это объясняет большие болевые ощущения в последнем случае.

20. Болевые ощущения от внешнего воздействия являются одним из показателей состояния участка тела в настоящее время, как мы полагаем, отсутствуют количественные оценки определения этого показателя. В то же время это важно знать как при проектировании инструмента для разделения поверхности кожи и мышц, так и при проектировании устройств, защищающих тело от повреждений, например, в спорте.

Метод количественной оценки болевых ощущений можно построить по аналогии с методом оценки прочности в механике деформируемого тела или в наиболее простой её части сопротивления материалов разрушений. Метод состоит в том, что действующие напряжения 
[image: image253.wmf]пр

s

 сравниваются с аналогичными, допускаемыми 
[image: image254.wmf][

]

s

 напряжениями, при которых происходит разрушение материалов.

В случае, если действующие напряжения превышают допускаемые, происходит разрушение:


[image: image255.wmf][

]

s

>

s

пр

.                                                                       (3.3.1)

По другой теории прочности сравниваются действующие 
[image: image256.wmf]пр

e

 приведенные и допускаемые 
[image: image257.wmf][

]

e

 деформации:


[image: image258.wmf][

]

e

>

e

пр

.                                                                       (3.3.2)

Живая ткань в отличие от неживого материала состоит из мышечной ткани и нервных волокон, которые играют роль датчиков деформаций. Чем больше деформации ткани, тем больше деформации нервной ткани. При деформациях, когда происходит разрыв тканей, нервы создают сигнал наибольшей боли.

Таким образом, для построения метода расчетной оценки уровня боли, создаваемой внешним воздействием, необходимо знать две величины: 1) величину действующей деформации в точке; 2) величину болевого сигнала, генерируемого нервом в условиях заданной деформации.

В нашей работе дается методика определения действующих деформаций. Определение связи действующих деформаций и болевых усилий ( отдельная задача, которую здесь мы не рассматриваем.

30. Рассматриваем определение деформаций в мышечной ткани при вдавливании конической иглы. В предыдущих разделах была дана методика определения конических давлений от иглы на ткань. Оказалось, что эти давления имеют наибольшие значения в контакте иглы с поверхностью мышечной ткани, в которую вдавливается игла.

Будем рассматривать деформацию поверхности мышечной ткани в предположении, что в самый начальный момент касания вершины иглы в поверхность, разрушается и образуется пятно контакта равным радиусу 
[image: image259.wmf]a

 закругления иглы.

Можно предположить, что эта величина находится в пределах 
[image: image260.wmf](

)

05

,

0

...

01

,

0

0

=

a

 мм.

Величину деформации поверхности ткани при вдавливании иглы на  глубину 
[image: image261.wmf]0

u



 EMBED Equation.3  [image: image262.wmf] определили по схеме рис. 3.2. 

[image: image305.wmf]0

r

[image: image306.wmf]a

[image: image307.wmf]a

[image: image308.wmf]g

[image: image309.wmf]g

[image: image310.wmf](

)

0

a

s

[image: image311.wmf]0

a

[image: image312.wmf]0

l

[image: image313.wmf]j


[image: image263.wmf]
[image: image314.wmf](

)

a

s

[image: image315.wmf]l


[image: image264.wmf]
Рис 3.2 - Схема деформации поверхности ткани при вдавливании иглы
При начальном пятне разрыва радиусом 
[image: image265.wmf]0

a

 и конечном радиусе отверстия в поверхности ткани 
[image: image266.wmf]a

 окружная деформация ткани определится из соотношения:

[image: image267.wmf]0

0

0

0

0

0

a

a

a

a

a

a

l

l

l

-

=

j

j

-

j

=

-

=

e

.                                                  (3.3.3) 

Например, при 
[image: image268.wmf]=

0

a

0,05 мм и диаметре иглы для инъекций 0,8 мм относительная деформация равна:

[image: image269.wmf]15

05

,

0

05

,

0

8

,

0

=

-

=

e

.

То есть относительная деформация увеличивается по сравнению с начальной в 15 раз, другими словами относительная деформация составляет 1500 % .Эта очень большая деформация неизбежно приведет к разрыву тканей поверхности и значительным большим ощущениям.

40. Изучение механизма деформирования поверхности мышечной ткани при вдавливании иглы может способствовать поиску путей снижения болевых ощущений при иглоукалывании

Один из таких путей найден в конструкции в традиционной игле для инъекций: заточка иглы выполнена в виде острой плоской заточки. Такая заточка приводит к тому, что ткань в начальный момент надрезается по линии. Дальнейшее внедрение иглы происходит при увеличении разрывов ткани только в двух точках на краях плоскости разреза.

Так как, очевидно, уровень или сила болевых ощущений пропорциональна объему ткани, участвующей в разрушении, то при деформировании ткани с надрезом боль меньше, чем при деформировании ткани растяжением по всему периметру контура иглы.

Выводы
1. При вдавливании жесткого острого конуса в плоскую поверхность деформируемого тела возможны два принципиально (по распределению давлений) разных параметра в функции диаграммы вдавливания:

[image: image270.wmf]n

Cu

Q

0

=

.

1) показатель степени 
[image: image271.wmf]2

>

n

; в этом случае максимальное давление имеет место в вершине конуса и превышает среднее в 
[image: image272.wmf](

)

n

n

1

2

1

-

=

a

s

 раз;

2) показатель степени 
[image: image273.wmf];

2

<

n

 в этом случае максимальное давление имеет место на поверхности конуса в точке с координатой 
[image: image274.wmf];

a

r

=

 это давление при 
[image: image275.wmf]a

r

®

 устремляется к бесконечности.

2. В действительности по данным эксперимента, приведенного в работе и по многочисленным литературным экспериментальным данным показатель степени 
[image: image276.wmf]2

<

n

, то есть давления увеличиваются по направлению к исходной поверхности деформируемого тела.

Предложено особенность в зоне больших давлений устранять, ограничивая их твердостью деформируемого материала.

3. Методы теоретического и экспериментального равновесия и алгебраических уравнений испо-льзованы для решения задачи для конуса достаточно эффективно. 

4. Интересно отметить принципиальное различие в функциях давлений, возникающих при вда-вливании клина и конуса: при вдавливании клина, как правило, 
[image: image277.wmf]2

>

n

 и максимальные давления имеют место в вершине клина [6]; при вдавливании конуса, как здесь показано 
[image: image278.wmf]2

<

n

 и максимальное давление имет место вблизи исходной плоскости деформируемого тела.

5. Очень интересен также факт практического постоянства коэффициента 
[image: image279.wmf]n

 для вдавливания конуса независимо от материала деформируемого элемента, угла конуса и скорости соударения [5]. При этом не имеет значения, что деформируется конус или контртело. 

Литература
1. Измерение твердости вдавливанием алмазного конуса или стального шарика (метод Роквелла) ГОСТ 9013-59.

2. Гарбарчук В.Н. Прокалывание текстильных материалов иглой // Известия ВУЗов. – Техно-логия легкой промышленности. - 1975. - № 5. - С. 84-88.

3. Двайт Г.Б. Таблица интегралов и другие математические формулы. - М.: Наука, 1964. - 228 с.

4. Марковец М.П. Определение механических свойств металлов по твердости. - М.: Машино-строение, 1979. - 191 с.

5. Батуев Г.С., Голубков Ю.В., Ефремов А.К., Федосов А.А. Инженерные методы исследования ударных процессов. - М.: Машиностроение. - 1977. - 240 с.

6. Кузьменко А.Г., Сторощук В.А. Механика вырубки // Проблемы трибологии. - 2003. - № 1(27). - С. 145-159. 

7. Кузьменко А.Г. Упруго-пластический контакт шара с плоскостью // Проблемы трибологии. - 2003. - № 1(27). - С. 101-131. 

Надійшла 08.09.2003

[image: image280.wmf]
Ч И Т А Й Т Е

журнал

“P r o b l e m s   o f   T r i b o l o g y”

во всемирной сети

I N T E R N E T  !

http://www.tup.km.ua


или


http://www.r-style.kiev.ua/tribology/journal.htm




� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





(1.2.17)






































� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








Проблеми трибології (Problems of Tribology )  2003, №4


_1093680140.unknown

_1123931999.unknown

_1133350445.unknown

_1133350982.unknown

_1133351395.unknown

_1133351460.unknown

_1133351827.unknown

_1133781919.unknown

_1133782092.unknown

_1133782238.unknown

_1133782387.unknown

_1133781971.unknown

_1133352019.unknown

_1133352129.unknown

_1133781558.unknown

_1133352105.unknown

_1133351952.unknown

_1133351596.unknown

_1133351801.unknown

_1133351578.unknown

_1133351436.unknown

_1133351446.unknown

_1133351429.unknown

_1133351120.unknown

_1133351313.unknown

_1133351322.unknown

_1133351183.unknown

_1133351054.unknown

_1133351064.unknown

_1133351003.unknown

_1133350624.unknown

_1133350806.unknown

_1133350904.unknown

_1133350774.unknown

_1133350510.unknown

_1133350520.unknown

_1133350487.unknown

_1133349501.unknown

_1133349716.unknown

_1133349810.unknown

_1133349851.unknown

_1133349896.unknown

_1133349934.unknown

_1133349986.unknown

_1133349921.unknown

_1133349860.unknown

_1133349839.unknown

_1133349771.unknown

_1133349799.unknown

_1133349730.unknown

_1133349602.unknown

_1133349666.unknown

_1133349678.unknown

_1133349611.unknown

_1133349528.unknown

_1133349581.unknown

_1133349518.unknown

_1133349338.unknown

_1133349398.unknown

_1133349459.unknown

_1133349476.unknown

_1133349417.unknown

_1133349370.unknown

_1133349388.unknown

_1133349348.unknown

_1124025617.unknown

_1133349171.unknown

_1133349301.unknown

_1133349324.unknown

_1133349212.unknown

_1124111925.unknown

_1133349025.unknown

_1133349042.unknown

_1124112416.unknown

_1133349013.unknown

_1124112326.unknown

_1124027464.unknown

_1124106385.unknown

_1124106457.unknown

_1124106834.unknown

_1124106197.unknown

_1124027298.unknown

_1124014441.unknown

_1124017397.unknown

_1124022514.unknown

_1124025591.unknown

_1124023057.unknown

_1124022366.unknown

_1124017444.unknown

_1124014572.unknown

_1124017342.unknown

_1124014543.unknown

_1123935596.unknown

_1124014256.unknown

_1123932025.unknown

_1123935557.unknown

_1119968535.unknown

_1120381557.unknown

_1120383665.unknown

_1120388986.unknown

_1120389517.unknown

_1123930440.unknown

_1120389765.unknown

_1120389495.unknown

_1120383832.unknown

_1120384845.unknown

_1120384916.unknown

_1120384795.unknown

_1120384810.unknown

_1120384226.unknown

_1120383725.unknown

_1120381874.unknown

_1120382080.unknown

_1120383579.unknown

_1120381924.unknown

_1120381630.unknown

_1120381833.unknown

_1120381601.unknown

_1120298964.unknown

_1120303472.unknown

_1120305536.unknown

_1120303287.unknown

_1120046094.unknown

_1120046584.unknown

_1120288806.unknown

_1120288836.unknown

_1120288298.unknown

_1120046646.unknown

_1120046172.unknown

_1120046264.unknown

_1120046148.unknown

_1120046040.unknown

_1120045916.unknown

_1120045976.unknown

_1119965659.unknown

_1119967020.unknown

_1119967751.unknown

_1119968447.unknown

_1119967054.unknown

_1119966109.unknown

_1119966391.unknown

_1119965934.unknown

_1093681806.unknown

_1093691534.unknown

_1094205490.unknown

_1094205913.unknown

_1094205930.unknown

_1094205748.unknown

_1094205846.unknown

_1094205738.unknown

_1094205353.unknown

_1094205459.unknown

_1094205266.unknown

_1093690756.unknown

_1093690772.unknown

_1093691448.unknown

_1093690764.unknown

_1093681862.unknown

_1093690750.unknown

_1093681856.unknown

_1093681347.unknown

_1093681666.unknown

_1093681698.unknown

_1093681797.unknown

_1093681677.unknown

_1093681445.unknown

_1093681458.unknown

_1093681350.unknown

_1093680319.dwg

_1093681326.unknown

_1093680148.unknown

_1093257069.unknown

_1093258825.unknown

_1093603390.unknown

_1093678484.unknown

_1093678730.unknown

_1093680130.unknown

_1093678722.unknown

_1093677711.unknown

_1093677745.unknown

_1093603599.unknown

_1093603609.unknown

_1093603553.unknown

_1093259694.unknown

_1093603384.unknown

_1093603388.unknown

_1093260118.unknown

_1093260201.unknown

_1093259840.unknown

_1093259112.unknown

_1093259690.unknown

_1093258898.unknown

_1093257920.unknown

_1093258342.unknown

_1093258601.unknown

_1093258805.unknown

_1093258378.unknown

_1093258141.unknown

_1093258156.unknown

_1093257931.unknown

_1093257237.unknown

_1093257276.unknown

_1093257784.unknown

_1093257267.unknown

_1093257103.unknown

_1093257109.unknown

_1093257087.unknown

_804430623.unknown

_1025685817.unknown

_1093171948.unknown

_1093172192.unknown

_1093172295.unknown

_1093257034.unknown

_1093257043.unknown

_1093172380.unknown

_1093256974.unknown

_1093172379.unknown

_1093172299.unknown

_1093172282.unknown

_1093172291.unknown

_1093172286.unknown

_1093172268.unknown

_1093172278.unknown

_1093172256.unknown

_1093172137.unknown

_1093172186.unknown

_1093172088.unknown

_1029578083.dwg

_1029583219.unknown

_1029669166.unknown

_1093171936.unknown

_1029583241.unknown

_1029579800.unknown

_1029579982.unknown

_1029582367.unknown

_1029582384.unknown

_1029582338.unknown

_1029579924.unknown

_1029579948.unknown

_1029579903.unknown

_1029579848.unknown

_1029579725.unknown

_1029579763.unknown

_1029579589.unknown

_1029579632.unknown

_1029579570.unknown

_1025687195.unknown

_1029421498.dwg

_1029578052.dwg

_1025688097.unknown

_1025767645.unknown

_1025687516.unknown

_1025687015.unknown

_1025687064.unknown

_1025686916.unknown

_804432470.unknown

_804870217.unknown

_804870670.unknown

_1025685648.unknown

_1025685735.unknown

_804871266.unknown

_804871378.unknown

_1025685191.unknown

_804871337.unknown

_804871228.unknown

_804870471.unknown

_804870608.unknown

_804870332.unknown

_804869017.unknown

_804870129.unknown

_804870168.unknown

_804869181.unknown

_804778900.unknown

_804866909.unknown

_804868417.unknown

_804779289.unknown

_804866534.unknown

_804779089.unknown

_804779054.unknown

_804778846.unknown

_804778874.unknown

_804778859.unknown

_804778719.unknown

_804778749.unknown

_804431232.unknown

_804432054.unknown

_804432164.unknown

_804431264.unknown

_804430945.unknown

_804431046.unknown

_804430694.unknown

_804362091.unknown

_804429121.unknown

_804429924.unknown

_804430605.unknown

_804429923.unknown

_804363266.unknown

_804364167.unknown

_804362126.unknown

_804360854.unknown

_804361268.unknown

_804361591.unknown

_804361183.unknown

_804359958.unknown

_804360799.unknown

_804359780.unknown

_741948802.unknown

