УДК 687.016: 51

Л.В. Буханцова

Хмельницький національний університет

Дослідження зміни грубої структури Костюмно-пальтових тканин при формотворенні деталей швейних виробів

Автором досліджено зміну сітьових кутів та товщини костюмно-пальтових тканин при формотворенні деталей швейних виробів. За результатами дослідження визначено рівень формувальної здатності тканин.

Л.В. Буханцова. Исследование изменений грубой структуры костюмно-пальтовых тканей при формообразовании деталей швейных изделий

Автором исследовано изменения сетевых кутов и толщины костюмно-пальтовых тканей при формообразовании деталей швейных изделий. За результатами исследований определено уровень формовочной способности тканей.

L. Bukhantsova. Investigation of rough structure of fabrics for suits and overcoats in the process of shaping of details of sewing products

An author has researched the changes of network corners and thickness of fabrics for suits and overcoats in the process of shaping of details of sewing products. As a result of research experiment were finded levels of shaping ability of fabrics.

Ключові слова: груба структура тканин, сітьовий кут, товщина тканини, формотворення, навантаження розтягнення.

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями

Особливістю формотворення деталей швейних виробів є використання властивостей структури матеріалів. Виділяють три методи формотворення: конструктивний та методи впливу на грубу і тонку структуру тканин. Використання двох останніх методів дозволяє часткового чи повністю виключити членування деталей при виготовленні швейних виробів, що дозволяє суттєвою мірою зменшити трудові та енергетичні витрати виробничого процесу [1].

Формотворення шляхом впливу на грубу структуру матеріалів передбачає використання їхньої сітчастої структури за рахунок зміни кута між системами ниток, що спостерігається при обробці всіх текстильних матеріалів [1]. Факторами, які обмежують застосування цього способу, є кривизна об’ємної поверхні, що одягається, а також формувальні властивості матеріалів: лінійна щільність тканини та вид переплетення.

Водночас, основною задачею, яку реалізують у процесі формотворення, є забезпечення формувальної здатності текстильного матеріалу. Останню оцінюють можливостями отримувати та зберігати надану форму [1]. Формувальна здатність визначається властивостями структури тканини, а саме спроможністю до деформацій, основною з яких є зміна кута між системами ниток. Відповідно до цього будь-який процес формотворення деталей швейних виробів повинен ураховувати та ґрунтуватись на закономірностях зміни сітьових кутів між системами ниток, товщини та лінійних розмірів тканин [1-3].

	Аналіз останніх досліджень та публікацій

Значний інтерес при дослідженні властивостей структури тканин представляє теорія Чебишева П.Л. про одягання обємних поверхонь плоским сітчастим матеріалом (тканиною) [1]. Сутність теорії полягає в тому, що у процесі одягання обємних поверхонь взаємно ортогональні системи ниток тканин утворюють криволінійну сітку. Це обумовлено згинанням ниток і зміною сітьового кута між системами ниток основи та утоку (рис. 1) [4-6].
	[image: image1.jpg]



а)


б)
Рис. 1. Зміна кутів між системами ниток тканини: а) система ниток до формотворення; б) зміна кутів між системами ниток після формотворення.


Для одягання поверхні без складок, зборок та розтягнення ниток значення зміни сітьового кута тканини  не повинне перевищувати допустиме значення зміни сітьового кута доп (  доп) для кожної групи тканин. Для пальтово-костюмних тканин це значення коливається у межах доп = 10…15. У разі, коли ця умова не виконується застосовують додаткові членування деталей [1].

При дослідженні процесу формотворення швейних виробів вхідними параметрами є товщина, лінійна густина, відстань між нитками основи та утоку, діаметр ниток [7], а вихідними – деформації розтягнення чи стиснення, зміна кута між системами ниток та зміна товщини тканин [8-10].

Реалізація ідеї Чебишева ускладнена тим, що тканини мають різні формувальні властивості обумовлені їхньою структурою та геометричними властивостями. Дослідженнями [2] встановлено, що зміна сітьових кутів ниток тканин залежить від їхньої рухомості. При цьому за характеристику рухомості ниток прийнято вважати коефіцієнт рухомості, який враховує товщину ниток, поверхневу густину тканин та характеристики переплетення.

Формостійкість деталей швейних виробів передбачають на етапі формотворення [1, 6]. При цьому слід ураховувати, що під дією зовнішніх навантажень у процесі експлуатації швейних виробів елементи тканини, тобто системи ниток основи та утоку, намагаються повернутися до свого початкового менш напруженого стану, що безпосередньо відображається на споживчій цінності та надійності одягу. Остання забезпечується двома властивостями: стабільністю зовнішнього вигляду і форми одягу та довговічністю [11]. Саме збереження цих властивостей одягу свідчить про його якість та конкурентоздатність.

Формулювання цілей

Надійність швейного виробу можна передбачити на етапі його формотворення на основі повної інформації про формувальну здатність тканин. У зв’язку з цим, актуальними є дослідження закономірностей зміни грубої структури тканин при формотворенні деталей швейних виробів із метою підвищення якості та конкурентоздатності одягу шляхом прогнозування його надійності.

Виклад основного матеріалу досліджень

Здатність тканини змінювати сітьовий кут  між нитками основи та утоку є однією із основних формувальних властивостей матеріалів [1, 2, 4-6]. Виходячи з цього у роботі визначена формувальна здатність групи костюмно-пальтових тканин та встановлені допустимі значення зміни їхніх сітьових кутів . Дослідження проведено за методикою [4], яка передбачає визначення зміни сітьового кута   при розтягненні проб тканини розміром 
[image: image2.wmf]200

100

´

 мм на розривальній машині типу РТ-250-М. Для визначення показника зміни сітьових кутів  на проби наносять квадрат, розміщуючи його по діагоналі посередині та упоперек проби, тобто у напрямку найбільшого опору розтягненню.

Зміну сітьового кута  між системами ниток виміряють транспортиром між нанесеними лініями квадрата з точністю до 1. У процесі розтягнення проб зміну товщини тканини визначають товщиноміром типу ТР 25-100 [12].

Величину навантаження розтягнення 
[image: image3.wmf]p

F

 на проби пальтово-костюмних тканин змінюють у межах 0…320 Н з інтервалом 40 Н [8-10].

Обробку експериментальних даних здійснено за допомогою умовно безкоштовної програми NUMERI. Внаслідок цього із довірчою ймовірністю (=0,95) отримано математичні залежності між зміною сітьового кута , товщиною тканини   та величиною навантаження розтягнення 
[image: image4.wmf]p

F

.

Аналіз результатів експерименту свідчить, що зі збільшенням величини навантаження розтягнення 
[image: image5.wmf]p

F

 значення сітьового кута між системами ниток  змінюється так: для тканини пальтової “Октава” – від 90 до 78 (1max = 12); для тканини пальтової “Парадиз” – від 90 до 72 (2max = 18); для тканини пальтової – від 90 до 68 (3max = 22); для тканини костюмно-пальтової – від 90 до 76 (4max = 14); для тканини пальтової “Іванна” – від 90 до 79 (5max = 11); для тканини костюмної – від 90 до 80 (6max = 10).

Отримані дані свідчать, що серед предметів досліджень є тканини, які відповідно до [2, 4] можна віднести до тканин з низькою (max  10), середньою (10max  20) та високою формувальною здатністю (max  20).

Приклад статистичної обробки експериментальних даних для тканини пальтової «Октава» представлено у табл. 1-табл. 2 [13].

Таблиця 1

Результати дослідження зміни сітьового кута між системами ниток від навантаження розтягнення

	№

досл.
	Експериментальні   значення
	Розрахункові   значення

	
	1
	2
	3
	4
	min
	max
	
[image: image6.wmf]u

j


	
[image: image7.wmf]u

j

ˆ


	
[image: image8.wmf]2

ou

S



	1
	84,0
	83,5
	83,0
	83,0
	83,0
	84,0
	83,4
	83,2
	0,27000

	2
	83,5
	83,0
	83,0
	84,0
	83,0
	83,5
	83,4
	83,0
	0,41667

	3
	82,0
	82,5
	83,0
	83,0
	82,5
	83,0
	82,6
	82,1
	0,59667

	4
	81,5
	81,5
	82,0
	81,0
	81,0
	82,0
	81,5
	81,9
	0,41320

	5
	81,5
	82,0
	81,5
	82,5
	81,5
	82,5
	81,9
	82,0
	0,25347

	6
	81,0
	82,0
	82,0
	82,5
	81,0
	82,5
	81,9
	81,8
	0,41053

	7
	81,0
	81,0
	80,0
	81,0
	80,0
	81,0
	80,8
	80,7
	0,26333

	8
	77,0
	78,0
	78,0
	78,5
	77,0
	78,5
	77,9
	78,1
	0,46333

	Критерій Кохрена: Gp = 0,12,  Gт = 0,5209;  Gp  Gт - ряд дисперсій однорідний

	Рівняння регресії: 
[image: image9.wmf]3

2

000002

,

0

0008

,

0

13

,

0

3

,

89

p

p

p

F

F

F

×

-

×

+

×

-

=

j



	Критерій Фішера: Fр = 2,35,  Fт = 4,07;  Fр  Fт - модель адекватна

	Кореляційне відношення:  = 0,96


Таблиця 2

Результати дослідження зміни товщини від навантаження розтягнення

	№

досл.
	Експериментальні значення
	Розрахункові   значення

	
	1
	2
	3
	4
	min
	max
	
[image: image10.wmf]u

t


	
[image: image11.wmf]u

t

ˆ


	
[image: image12.wmf]2

ou

S



	1
	1,73
	1,74
	1,73
	1,73
	1,73
	1,74
	1,73
	1,71
	0,0007

	2
	1,65
	1,64
	1,65
	1,66
	1,64
	1,66
	1,65
	1,63
	0,0006

	3
	1,55
	1,54
	1,55
	1,56
	1,54
	1,56
	1,55
	1,56
	0,0002

	4
	1,5
	1,49
	1,5
	1,51
	1,48
	1,51
	1,5
	1,5
	0,00007

	5
	1,45
	1,44
	1,45
	1,45
	1,44
	1,45
	1,45
	1,46
	0,00023

	6
	1,4
	1,39
	1,4
	1,41
	1,39
	1,41
	1,4
	1,4
	0,00007

	7
	1,4
	1,4
	1,39
	1,4
	1,39
	1,4
	1,4
	1,38
	0,00043

	8
	1,35
	1,34
	1,36
	1,35
	1,34
	1,36
	1,35
	1,35
	0,00007

	Критерій Кохрена: Gp = 0,18,   Gт = 0,5209;   Gp  Gт - ряд дисперсій однорідний

	Рівняння регресії: 
[image: image13.wmf]p

F

×

-

=

t

001

,

0

74

,

1



	Критерій Фішера: Fр = 2,67,   Fт = 4,07;   Fр  Fт - модель адекватна

	Кореляційне відношення:  = 0,96


Залежності між зміною сітьового кута та навантаженням розтягнення 
[image: image14.wmf])

(

p

F

f

=

j

 описують адекватними регресійними рівняннями третього ступеню, приведеними у табл. 3.

Таблиця 3

Регресійні залежності 
[image: image15.wmf])

(

p

F

f

=

j


	Найменування тканини (умовне позначення)
	Рівняння регресії
	Кореляційна залежність

	Тканина пальтова “Октава” (1)
	
[image: image16.wmf]3

2

000002

,

0

0008

,

0

13

,

0

3

,

89

p

p

p

F

F

F

×

-

×

+

×

-

=

j


	0,999

	Тканина пальтова “Парадиз” (2)
	
[image: image17.wmf]3

2

000002

,

0

0012

,

0

21

,

0

6

,

89

p

p

p

F

F

F

×

-

×

+

×

-

=

j


	0,995

	Тканина пальтова (3)
	
[image: image18.wmf]3

2

000003

,

0

0017

,

0

3

,

0

2

,

89

p

p

p

F

F

F

×

-

×

+

×

-

=

j


	0,999

	Тканина костюмно-пальтова (4)
	
[image: image19.wmf]3

2

000002

,

0

0008

,

0

14

,

0

2

,

89

p

p

p

F

F

F

×

-

×

+

×

-

=

j


	0,992

	Тканина пальтова “Іванна” (5)
	
[image: image20.wmf]3

2

000001

,

0

0005

,

0

10

,

0

0

,

90

p

p

p

F

F

F

×

-

×

+

×

-

=

j


	0,999

	Тканина костюмна (6)
	
[image: image21.wmf]3

2

000001

,

0

0007

,

0

12

,

0

5

,

89

p

p

p

F

F

F

×

-

×

+

×

-

=

j


	0,993


Експериментально встановлено, що зі збільшенням навантаження розтягнення 
[image: image22.wmf]p

F

 значення товщини досліджуваних костюмно-пальтових тканин  зменшуються. З’ясовано, що зміна товщини тканин  у процесі розтягнення характеризується лінійною залежністю 
[image: image23.wmf])

(

p

F

f

=

t

, яка описується поліномом першого ступеню.

Регресійні залежності зміни товщини досліджуваних тканин  у процесі розтягнення подано в табл. 4.

Таблиця 4

Регресійні залежності 
[image: image24.wmf])

(

p

F

f

=

t


	Найменування тканини (умовне позначення)
	Рівняння регресії
	Кореляційна залежність

	Тканина пальтова “Октава” (1)
	
[image: image25.wmf]p

F

×

-

=

t

001

,

0

74

,

1


	0,96

	Тканина пальтова “Парадиз” (2)
	
[image: image26.wmf]p

F

×

-

=

t

0006

,

0

2

,

1


	0,84

	Тканина пальтова (3)
	
[image: image27.wmf]p

F

×

-

=

t

001

,

0

67

,

1


	0,83

	Тканина костюмно-пальтова (4)
	
[image: image28.wmf]p

F

×

-

=

t

0006

,

0

4

,

1


	0,81

	Тканина пальтова “Іванна” (5)
	
[image: image29.wmf]p

F

×

-

=

t

0004

,

0

88

,

0


	0,91

	Тканина костюмна (6)
	
[image: image30.wmf]p

F

×

-

=

t

0004

,

0

35

,

0


	0,91


Отримані залежності зміни сітьового кута  та товщини досліджуваних тканин  від навантаження розтягнення 
[image: image31.wmf]p

F

 наведені на рис. 2-рис. 3.

	[image: image32.emf]68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

0 40 80 120 160 200 240 280 320

Навантаження, Н

Сітьовий кут, град

1

3

4

2

5

6


Рис. 2. Залежність зміни сітьового кута між системами ниток тканин від навантаження розтягнення
	[image: image33.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 40 80 120 160 200 240 280 320

Навантаження, Н

Товщина, мм

1

3

4

2

5

6


Рис. 3. Залежність зміни товщини тканин від навантаження розтягнення


Висновки

Встановлено рівні формувальної здатності костюмно-пальтових тканин, що є вихідною інформацією для проектування членувань одягу. Визначено, що серед предметів досліджень є тканини, які відносять до тканин із низькою (max  10, тканина з умовним позначенням 6), середньою (10max  20, тканини з умовними позначеннями 1, 2, 3, 5) та високою формувальною здатністю (max  20, тканина з умовним позначенням 4).

Отримані математичні залежності зміни сітьового кута від навантаження розтягнення 
[image: image34.wmf])

(

p

F

f

=

j

 та товщини досліджуваних тканин від навантаження розтягнення 
[image: image35.wmf])

(

p

F

f

=

t

 дозволяють оцінити зміну грубої структури тканин при дії на них навантажень різної величини, а також урахувати ці дані при прогнозуванні надійності швейних виробів.

1. Рогова А. П. Изготовление одежды повышенной формоустойчивости / А. П. Рогова, А. И. Табакова.− М. : Легкая индустрия, 1979. – 184 с.

2. Смирнова Н. А. Прогнозирование формовочной способности льняных тканей для одежды // Н. А. Смирнова, О. И. Денисова // Известия вузов. Технология текстильной промышленности, 2002. – № 6 – С. 107−108.

3. Березненко Сергій Миколайович. Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування та формозакріплення деталей швейних виробів з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів : дис...докт. техн. наук : 05.19.04 / Березненко Сергій Миколайович. – К., 2002. – 372 с.

4. Лопандин И. В. Расчет оболочек и разверток одежды промышленного производства / И. В. Лопандин. – М. : Легкая и швейная промышленность, 1982. – 163 с.

5. Меликов Е. Х. Разработка и исследование методов формования деталей одежды : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук : спец. 05.19.04 «Технология швейных изделий» / Меликов Ерванд Хоренович ; Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт легкой промышленности. – М., 1986. – 49 с.

6. Попов Е. В. Метод натянутых сеток в задачах геометрического моделирования : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук : спец. 05.01.01 «Инженерная геометрия и компьютерная графика» / Попов Евгений Владимирович ; Нижегородский архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород, 2001. – 26 с.

7. Кирсанова Е. А. Исследование и разработка технологии получения объемных эффектов в швейных изделиях : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.04 «Технология швейных изделий» / Кирсанова Елена Александровна ; Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт легкой промышленности. – М., 1985. – 25 с. 

8. Сухарникова В. А. Совершенствование технологии изготовления мужских головных уборов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.04 «Технология швейных изделий» / Сухарникова В. А. ; Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт легкой промышленности. – М., 1987. – 21 с. 

9. Ахмедулова Н. И. Разработка конструктивно-технологического обеспечения процесса формообразования мужских брюк : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.04 «Технология швейных изделий» / Ахмедулова Наталья Ивановна ; Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт текстильной и легкой промышленности имени С. М. Кирова. – Ленинград, 1987. – 21 с.

10. Филимоненкова Р. Н. Исследование влияния релаксационных процессов на качество формования пакетов одежды / Р. Н. Филимоненкова, Н. П. Гарская, Е. Х. Меликов // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1987. – № 2. – С. 74−77.

11. Савчук Н. г. Квалітологія швейного виробництва: підручник / Н. г. Савчук, С. М. Березненко, М. П. Березненко.− 2-ге вид. − К. : Арістей, 2007. − 464 с.

12. ГОСТ 12023-93. Материалы текстильные. Полотна. Методы определения толщины. – М. : Издательство стандартов, 1985. – 5 с.

13. Буханцова Людмила Василівна. удосконалення процесу формування жіночих головних уборів : дис...канд. техн. наук: 05.19.04 / Буханцова Людмила Василівна . – Хмельницький, 2007. – 221 с. − Бібліогр. : с. 79−82.

_153768400.unknown

_265511364.unknown

_265512324.unknown

_265513284.unknown

_265513604.unknown

_265511684.unknown

_153770960.unknown

_264388156.unknown

_265204800.unknown

_265204160.unknown

_153773780.unknown

_264383416.unknown

_153772820.unknown

_153770000.unknown

_153770640.unknown

_153770320.unknown

_153769360.unknown

_153769680.unknown

_153764620.unknown

_153767500.unknown

_153768080.unknown

_153765260.unknown

_153767180.unknown

_153764940.unknown

_153762440.unknown

_153763980.unknown

_153764300.unknown

_153762760.unknown

_153763400.unknown

_153760200.unknown

_153761800.unknown

_153759880.unknown

