PAGE  
140
Износ кромки (фаски) отверстия конусом и шаром

Кузьменко А.Г., 

Дыха А.В.

Хмельницкий национальный университет, Украина



ИЗНОС КРОМКИ (ФАСКИ) ОТВЕРСТИЯ КОНУСОМ И ШАРОМ

Содержание

Введение

1. Износ кромки кругового отверстия конусом

1.1. Прямая задача

1.2. Обратная задача

1.3. Износ кромки цилиндра в полом конусе

2. Износ кромки кругового отверстия шаром

2.1. Прямая задача

2.2. Обратная задача

3. неустановившийся износ

3.1. Конус на фаске кругового отверстия, прямая задача

3.2. Конус на фаске, обратная задача

3.2.1. нулевая начальная площадка

3.2.2. ненулевая начальная площадка

3.3. Шар на фаске
Выводы
Литература

При разработке методов испытаний на износ возникает вопрос о выборе схемы испытаний. Нами исследуются испытанные схемы, в которых площадка контакта по мере износа изменяется, растет. Основное преимущество таких схем − возможность по результатам испытаний одного - двух образцов определить параметры модели изнашивания.

среди множества таких схем находятся схемы вращающихся конуса или шара на кромке кругового отверстия в плоскости. Очевидным здесь является простота изготовления образца − отверстия в плоскости.

Ранее нами рассматривались теоретические основы испытаний по этим схемам [1, 2, 3]. В данной работе: во-первых уточняются расчетные зависимости полученных ранее для установившегося режима изнашивания; во-вторых рассматривается механика неустановившегося изнашивания, что расширяет область применения методик.

1. Износ кромки кругового отверстия конусом

1.1. Прямая задача

10. Геометрия и давления контакта на фаску. Рассматривается контактное взаимодействий жесткого неизнашиваемого клина и жесткой изнашиваемой кромки кругового отверстия в плоскости (рис. 1).  По мере износа кромка отверстия превращается во внутреннюю фаску в отверстии с размером 
[image: image1.wmf]a

.
Сила 
[image: image2.wmf]Q

, приложенная к корпусу, передается на фаску. Среднее нормальное контактное давление 
[image: image3.wmf]s

 на поверхности фаски определяется из соотношения:


[image: image4.wmf]F

Q

F

Q

n

n

=

=

s

,                                                                       (1.1.1)

[image: image5.wmf]j

=

cos

Q

Q

n

;
[image: image6.wmf]j

=

cos

F

F

n

,                                                           (1.1.2)
где 
[image: image7.wmf]F

 − проекция поверхности контакта на горизонтальную плоскость.

[image: image8.wmf](

)

[

]

(

)

2

2

2

2

a

aR

R

a

R

F

+

p

=

p

-

+

p

=

,                                            (1.1.3)
при 
[image: image9.wmf]1

/

<<

R

a

:

[image: image10.wmf]aR

F

p

=

2

.                                                                       (1.1.4)

[image: image11.wmf]a

a

Q

j

0

j

R

R

Q

Q

n

a

u

0

u

j

Q

n

n

j

0

u

u

w

a


Рис. 1.1 − Схема контакта конуса и кромки кругового отверстия

Подставляя (1.1.3) в (1.1.1) получаем среднее контактное давление на фаску, которое равно:


[image: image12.wmf](

)

2

2

a

aR

Q

+

p

=

s

,                                                                    (1.1.5)
или для малой фаски:


[image: image13.wmf]aR

Q

p

=

s

2

.                                                                         (1.1.6)
Таким образом, среднее контактное давление не зависит от углов конуса. Поэтому все дальнейшее рассмотрение контактного взаимодействия выполним при действии силы 
[image: image14.wmf]Q

 на проекцию фаски на плоскость.

Между размерами фаски 
[image: image15.wmf]a

, 
[image: image16.wmf]n

a

 и 
[image: image17.wmf]0

u

 из геометрии следуют зависимости:


[image: image18.wmf]j

=

cos

0

a

u

,                                                                       (1.1.7)

[image: image19.wmf]j

=

sin

a

a

n

,                                                                         (1.1.8)

[image: image20.wmf]j

-

=

tg

2

0

u

,                                                                       (1.1.9)

[image: image21.wmf]j

=

sin

0

n

a

u

,                                                                   (1.1.10)

[image: image22.wmf]j

=

j

=

cos

sin

0

a

u

u

w

,                                                       (1.1.10а)

20. Постановка задачи. Задача определения износа фаски конусом формулируется с помощью трех основных соотношений:
1) модель установившегося изнашивания:


[image: image23.wmf]m

w

w

k

dS

du

s

=

;                                                                (1.1.11)

2) условие сплошности в контакте:


[image: image24.wmf]j

=

j

j

=

j

=

cos

sin

tg

sin

0

a

a

u

u

w

;                                             (1.1.12)

3) условие равновесия в контакте, например (1.1.6):


[image: image25.wmf]aR

Q

p

=

s

2

, 
[image: image26.wmf]aR

Q

p

s

=

2

.                                                       (1.1.13)
Средний путь трения 
[image: image27.wmf]S

 для каждой точки поверхности определяется соотношением:


[image: image28.wmf]R

a

R

S

p

@

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

p

=

2

2

2

.                                                      (1.1.14)
Прямая задача состоит в получении зависимости площадки контакта 
[image: image29.wmf](

)

S

a

 или износа 
[image: image30.wmf](

)

S

u

w

 от пути трения при заданных 
[image: image31.wmf]w

k

, 
[image: image32.wmf]m

.

30. Сведение задачи к дифференциальному уравнению. Дифференцируя условие сплошности (1.1.12) по 
[image: image33.wmf]S

:


[image: image34.wmf]dS

da

dS

du

w

=

                                                                  (1.1.15)

и приравнивая эту величину к соотношению (1.1.11), получаем:


[image: image35.wmf]j

s

cos

dS

da

k

m

w

.                                                             (1.1.16)

Подставляя (1.1.13) в (1.1.16), получаем:


[image: image36.wmf]j

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

cos

2

dS

da

aR

Q

k

m

w

.                                                   (1.1.17)

Это обыкновенное дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными.

Решая уравнение, имеем:


[image: image37.wmf](

)

C

S

R

Q

m

k

a

m

w

m

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

+

2

cos

1

1

.                                               (1.1.18)

1. Из условия 
[image: image38.wmf](

)

0

0

=

=

S

a

 имеем 
[image: image39.wmf]0

=

C

:


[image: image40.wmf](

)

1

1

2

cos

1

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

m

m

w

S

R

Q

m

k

a

.                                                (1.1.19)

2. Из условия 
[image: image41.wmf](

)

0

0

a

S

a

=

=

 имеем:

[image: image42.wmf]1

0

+

=

m

a

C


и далее


[image: image43.wmf](

)

S

R

Q

m

k

a

a

m

w

m

m

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

-

+

+

2

cos

1

1

0

1

.                                        (1.1.20)

1.2. Обратная задача (ПМ - РОЗ)

10. Постановка задачи. Пусть из эксперимента получена функция размера 
[image: image44.wmf](

)

S

a

 площадки контакта от пути трения. Требуется определить параметры 
[image: image45.wmf]w

u

 и 
[image: image46.wmf]m

 модели изнашивания:


[image: image47.wmf]m

w

w

k

dS

du

s

=

.                                                                    (1.2.1)

При решении задачи необходимо удовлетворить условие равновесия:


[image: image48.wmf]aR

Q

p

=

s

2

.                                                                         (1.2.2)
и условие сплошности в контакте типа (1.1.12):


[image: image49.wmf]j

=

cos

a

u

w

.                                                                      (1.2.3)

20. Решение. Интегрируя (1.2.1):


[image: image50.wmf]ò

s

=

S

m

w

w

dS

k

u

0

                                                                      (1.2.4)

и подставляя сюда (1.2.2) и (1.2.3), получаем:


[image: image51.wmf]ò

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

=

j

S

m

w

dS

aR

Q

k

a

0

2

cos

.                                                         (1.2.5)

Полагаем, что из эксперимента функция 
[image: image52.wmf](

)

S

a

 представлена в виде аппроксимирующей функции:


[image: image53.wmf](

)

b

=

cS

S

a

.                                                                        (1.2.6)

Подставляя (1.2.6) в (1.2.5), получаем:


[image: image54.wmf](

)

ò

b

b

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

=

j

m

m

w

cS

dS

R

Q

k

cS

2

cos

                                                  (1.2.7)
или                                                 
[image: image55.wmf]m

S

R

Q

k

S

c

m

m

w

m

b

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

=

j

b

-

b

+

1

2

cos

1

1

.                                                (1.2.8)
Из условия выполнимости уравнения (1.2.8) при любых значениях 
[image: image56.wmf]S

, имеем:


[image: image57.wmf]m

b

-

=

b

1

.                                                                          (1.2.9)
отсюда:                                                               
[image: image58.wmf]b

b

-

=

1

m

.                                                                       (1.2.10)
С учетом (1.2.9) из (1.2.8) получаем:


[image: image59.wmf]m

m

w

R

Q

c

k

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

b

+

2

cos

1

.                                                                (1.2.11)
30. В случае, если начале испытаний площадка контакта задана и равна:


[image: image60.wmf](

)

0

0

a

S

a

=

=


функцию 
[image: image61.wmf](

)

S

a

 можно аппроксимировать функцией вида:


[image: image62.wmf](

)

b

+

=

cS

a

S

a

0

.                                                               (1.2.12)
Однако, подстановка (1.2.12) в решение (1.1.20) не дает возможности получить расчетные формулы в явном виде. Для получения разрешающего уравнения достаточно иметь из эксперимента две усредненные точки:


[image: image63.wmf](

)

1

1

  

,

S

a

;  
[image: image64.wmf](

)

2

2

  

,

S

a

.
Подставляя эти точки в решение (1.1.20) приходим к системе двух нелинейных уравнений относительно 
[image: image65.wmf]w

k

 и 
[image: image66.wmf]m

:


[image: image67.wmf](

)

(

)

ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

-

+

+

+

+

.

2

cos

1

;

2

cos

1

2

1

0

1

2

1

1

0

1

1

S

R

Q

m

k

a

a

S

R

Q

m

k

a

a

m

w

m

m

m

w

m

m

.                                        (1.2.13)

Взяв отношение этих уравнений получаем  нелинейное уравнение относительно параметра 
[image: image68.wmf]m

:


[image: image69.wmf](

)

(

)

2

1

1

0

2

1

0

1

1

/

1

/

S

S

a

a

a

a

m

m

=

-

-

+

+

.                                                            (1.2.14)
Уравнение решается численно.

После определения первого параметра 
[image: image70.wmf]m

, второй параметр определяется из одного из уравнений (1.2.13):


[image: image71.wmf](

)

(

)

1

1

0

1

1

2

1

cos

S

R

Q

m

a

a

k

m

m

m

w

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

j

-

=

+

+

.                                                      (1.2.15)

1.3. Износ кромки цилиндра в полом конусе

Рассматривается взаимодействие кромки (фаски) жесткого изнашиваемого цилиндра с полым неизнашиваемым цилиндром (рис 1, в).

Хотя расчетная схема конуса на фаске существенно отличается от этой схемы расчетные формулы практически совпадают.

В прямой задаче размер площадки контакта определяется по формулам (1.1.19), (1.1.20); в обратной задаче по формулам (1.2.10) и (1.2.11).
2. Износ кромки кругового отверстия шаром
2.1. Прямая задача
10. Постановка задачи. Рассматривается контактное взаимодействие вращающегося шара радиуса 
[image: image72.wmf]1

R

 с угловой кромкой кругового отверстия  (рис. 2)  радиуса 
[image: image73.wmf]R

. Полагаем, что шар и кромка жесткие, при этом кромка изнашивается, а шар нет.


[image: image74.wmf]a

j

1

R

Q

R

j

0

u


Рис. 2.1 − Схема контакта шара и угловой кромки цилиндрического отверстия
Ставится задача при установивишемся износе кромки по модели:


[image: image75.wmf]m

w

w

k

dS

du

s

=

                                                               (2.1.1)

При заданных: 
[image: image76.wmf]Q

 − нагрузке; 
[image: image77.wmf]S

 − пути трения; параметрах 
[image: image78.wmf]m

k

w

 

,

 − необходимо получить зависимости для расчета износа − 
[image: image79.wmf])

(

S

u

w

 и давления 
[image: image80.wmf])

(

S

s

от пути трения 
[image: image81.wmf]S

.

Постановка задачи содержит как ив случае с контактом с конусом и кромки условие равновесия и условие сплошности в контакте.

20.  При решение задачи принимается следующее допущение. В случае малого размера площадки контакта 
[image: image82.wmf]a

<<
[image: image83.wmf]R

 условие равновесия и условие сплошности в контакте для данной задачи можно принять такими же как в задаче конус-кромка.

То есть в данном случае полагаем условие равновесия в форме (1.1.6):


[image: image84.wmf]aR

Q

p

=

s

2

                                                                     (2.1.2)

и условие сплошности в контакте в форме (1.1.12а):


[image: image85.wmf]j

=

cos

a

u

w

.                                                                  (2.1.3)

В случае принятия этого допущения задача п.1 и задача п.2 совпадают по постановочным соотношениям. Различие состоит только в уточнении угла 
[image: image86.wmf]j

. В задаче п. 1. это угол конуса, а в задаче п. 2, по рис. 2, имеем:


[image: image87.wmf]y

-

p

=

y

-

=

j

4

90

0

,                                                        (2.1.4)

где


[image: image88.wmf]1

arccos

R

R

=

y

,                                                              (2.1.5)

где 
[image: image89.wmf]R

 − радиус отверстия; 

[image: image90.wmf]1

R

 − радиус шара.

30. С учетом допущения и соотношений (2.1.4), (2.1.5) размер
[image: image91.wmf]a

площадки контакта шара и кромки в процессе износа описывается выражениями, совпадающими с (1.1.19) и (1.1.20):

1) при 
[image: image92.wmf]0

)

0

(

=

=

S

a

:


[image: image93.wmf][

]

S

R

Q

m

k

S

a

m

w

m

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

+

2

cos

)

1

(

)

(

1

;                                               (2.1.6)

2) при 
[image: image94.wmf]0

)

0

(

a

S

a

=

=

:


[image: image95.wmf][

]

S

R

Q

m

k

a

S

a

m

w

m

m

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

-

+

+

2

cos

)

1

(

)

(

1

0

1

.                                        (2.1.7)
2.2. Обратная задача
10. Постановка обратной задачи для шара, вращающегося на прямоугольной кромке в отверстии состоит в определении параметров 
[image: image96.wmf]m

k

w

 

,

 модели изнашивания:


[image: image97.wmf]m

w

W

k

dS

du

s

=

                                                                  (2.2.1)

по функции 
[image: image98.wmf])

(

S

a

, определенной из эксперимента.

Если принять допущении о малой величине площадки контакта, то постановка обратной задачи для шара совпадает с постановкой обратной задачи для конуса, п. 1.2, с учетом соотношений (2.1.4), (2.1.5).
20. Из этого следует, что в случае начальной нулевой площадки контакта и степенной аппроксимации функции 
[image: image99.wmf])

(

s

a

по (1.2.6), параметры модели изнашивания определятся по формулам типа (1.2.10) и (1.2.11):


[image: image100.wmf]m

m

w

R

Q

c

k

m

)

2

(

cos

  

;

1

1

p

j

b

=

b

b

-

=

+

.                                                      (2.2)

30. В случае ненулевой начальной площадки контакта по результатам испытаний необходимо иметь значения размера площадки контакта минимум для двух точек кроме нулевой 
[image: image101.wmf])

 

,

(

1

1

S

a

, 
[image: image102.wmf])

 

,

(

2

2

S

a

. Далее параметры модели изнашивания 
[image: image103.wmf]m

k

w

 

,

 по тем же, что и для конуса формулам (1.2.14), (1.2.15).
3. Неустановившийся износ

3.1. Конус на фаске кругового отверстия, прямая задача

10. Постановка задачи. Рассматривается контактное взаимодействие и круговая кромка отверстия. Вращающийся жесткий конус изнашивает прямоугольную круговую кромку отверстия, превращая кромку в фаску.

Задача формулируется с помощью следующих соотношений:
1) модель неустановившегося изнашивания:


[image: image104.wmf]1

-

a

a

s

=

S

k

dS

du

m

w

w

;                                                              (3.1.1)

2) условие сплошности в контакте по (по 1.1.10а):


[image: image105.wmf](

)

j

=

cos

S

a

u

w

;                                                                 (3.1.2)

3) условие равновесия в контакте:


[image: image106.wmf]s

p

=

aR

Q

2

,  
[image: image107.wmf]aR

Q

p

=

s

2

.                                                       (3.1.3)
Ставится задача найти функции 
[image: image108.wmf](

)

S

a

, 
[image: image109.wmf](

)

S

s

, 
[image: image110.wmf](

)

S

u

w

.

20. Дифференцируя (3.1.2) и приравнивая (3.1.1), получаем:


[image: image111.wmf]j

=

a

s

-

a

cos

1

dS

da

S

k

m

w

.                                                            (3.1.4)

Подставляя (3.1.3) в (3.1.4), имеем:


[image: image112.wmf]j

=

a

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

-

a

cos

2

1

dS

da

S

Ra

Q

k

m

w

.                                                     (3.1.5)

Это основное дифференциальное уравнение задачи относительно функции 
[image: image113.wmf](

)

S

a

. Интегрируя это обыкновенное дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, получаем:


[image: image114.wmf]1

1

2

cos

C

dS

S

R

Q

k

da

a

m

w

m

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

=

j

ò

ò

-

a

,


[image: image115.wmf]C

S

R

Q

k

m

a

m

w

m

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

=

+

a

+

2

cos

1

1

.                                                  (3.1.6)
30. Постоянную интегрирования 
[image: image116.wmf]C

 определяем из начальных условий для двух случаев:

1) при 
[image: image117.wmf](

)

0

0

=

=

S

a

 имеем 
[image: image118.wmf]0

=

C

:

[image: image119.wmf](

)

a

+

a

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

S

R

Q

m

k

a

m

w

m

2

cos

1

1

;                                                  (3.1.7)
2) при 
[image: image120.wmf](

)

0

0

a

S

a

=

=

:

[image: image121.wmf]1

0

+

=

m

a

C

.                                                                     (3.1.8)
Из общего решения (3.1.6), имеем:


[image: image122.wmf](

)

a

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

-

S

R

Q

m

k

a

a

m

w

m

m

2

cos

1

1

0

1

.                                        (3.1.9)

Давление с учетом (3.1.9) определяется по (3.1.3); износ по (3.1.2) с учетом (3.1.9).
3.2. Конус на фаске. Обратная задача

3.2.1. Нулевая начальная площадка 

10. Пусть из испытаний в задаче (3.1.1) установлена двухфакторная зависимость размера площадки контакта 
[image: image123.wmf](

)

Q

S

a

,

 от пути трения и нагрузки.

Известна также степенная аппроксимация этой функции в виде:

[image: image124.wmf](

)

g

b

=

Q

cS

S

a

.                                                                        (3.2.1)
для случая, когда 
[image: image125.wmf](

)

0

0

=

=

S

a

.

Ставится задача определить параметры 
[image: image126.wmf]w

k

, 
[image: image127.wmf]m

, 
[image: image128.wmf]a

 модели (3.1.1) по результатам этих испытаний.

20. Будем решать задачу прямым методом решения обратной задачи (ПМ - РОЗ):

1) интегрируя (3.1.1), имеем:


[image: image129.wmf](

)

dS

S

S

k

u

S

m

w

w

1

0

-

a

ò

s

a

=

;                                                            (3.2.2)

2) подставляя (3.1.2) и (3.1.3) в (3.2.2), получаем:


[image: image130.wmf](

)

(

)

dS

S

a

S

R

Q

k

S

a

m

m

w

ò

a

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

a

=

j

2

cos

;                                                  (3.2.3)
3) подставляя (3.2.2) в (3.2.3), получаем:


[image: image131.wmf]ò

g

b

a

g

b

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

a

=

j

m

m

m

m

w

Q

S

c

dS

S

R

Q

k

Q

cS

2

cos

.                                           (3.2.4)
После интегрирования (3.2.4), имеем:


[image: image132.wmf]m

m

w

m

m

R

Q

m

S

k

Q

S

c

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

b

-

a

=

j

+

b

-

a

g

+

g

b

+

2

1

cos

1

1

.                                        (3.2.5)
30. Решение уравнения (3.2.5) выполним применив условие выполнимости решения, при любых значениях переменной 
[image: image133.wmf]S

 и переменной 
[image: image134.wmf]Q

:


[image: image135.wmf]þ

ý

ü

=

g

+

g

+

b

-

a

=

b

.

;

1

m

m

m

                                                                   (3.2.6)
Решая систему (3.2.6), из второго уравнения получаем формулу для определения параметра 
[image: image136.wmf]m

:


[image: image137.wmf]g

-

g

=

1

m

.                                                                          (3.2.7)
Из первого уравнения с учетом (3.2.7), имеем:


[image: image138.wmf]1

1

+

g

-

bg

-

a

=

b

,


[image: image139.wmf]g

-

bg

+

-

b

=

a

1

1

.                                                                 (3.2.8)
Третий параметр определяем из (3.2.5) с учетом (3.2.6):


[image: image140.wmf](

)

j

p

ab

=

+

cos

2

1

m

m

w

R

c

k

.                                                         (3.2.9)
3.2.2. Ненулевая начальная площадка

10. Решение задачи в случае если 
[image: image141.wmf](

)

0

0

a

S

a

=

=

 выполняется при использовании решения прямой задачи, полученном в форме (3.1.9). Полагаем, что из эксперимента известна зависимость 
[image: image142.wmf](

)

Q

S

a

,

. Возьмем из этой зависимости три базовых точки:

[image: image143.wmf](

)

1

1

1

 

,

 

,

S

Q

a

; 
[image: image144.wmf](

)

2

1

2

 

,

 

,

S

Q

a

 
[image: image145.wmf](

)

2

2

3

 

,

 

,

S

Q

a

.
и запишем для них зависимость (3.1.9). В результате получаем систему из трех уравнений с тремя неизвестными 
[image: image146.wmf]w

k

, 
[image: image147.wmf]m

, 
[image: image148.wmf]a

 параметрами модели (3.1.1):


[image: image149.wmf](

)

(

)

(

)

ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

+

=

-

a

+

a

+

a

+

+

.

2

cos

1

;

2

cos

1

;

2

cos

1

2

2

0

1

3

2

1

0

1

2

1

1

1

0

1

1

S

R

Q

k

m

a

a

S

R

Q

k

m

a

a

S

R

Q

k

m

a

a

m

w

m

m

w

m

m

w

m

m

.                                         (3.2.10)

Взяв отношение попарно двух уравнений в системе, получаем два нелинейных уравнения с двумя неизвестными 
[image: image150.wmf]m

  и 
[image: image151.wmf]a

:


[image: image152.wmf]ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

-

-

+

+

a

+

+

.

;

2

1

0

1

3

0

1

2

2

1

0

1

2

0

1

1

m

m

m

m

m

Q

Q

a

a

a

a

S

S

a

a

a

a

                                                         (3.2.11)

После численного решения этой системы и определения 
[image: image153.wmf]m

 и 
[image: image154.wmf]a

 третий параметр модели 
[image: image155.wmf]w

k

 определяется, например, из первого уравнения (3.2.10):

[image: image156.wmf](

)

(

)

j

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

-

=

a

+

+

cos

2

1

1

1

1

0

1

1

S

R

Q

m

a

a

k

m

m

m

w

.                                                      (3.2.12)
Заметим, что в (3.2.11) угол 
[image: image157.wmf]j

 не входит, то есть величины 
[image: image158.wmf]m

 и 
[image: image159.wmf]a

 не зависят от 
[image: image160.wmf]j

, а параметр 
[image: image161.wmf]w

k

 зависит от угла.
3.3. Шар на фаске
10. Прямая задача. Рассматривается контактное взаимодействие шара и прямоугольной кромки отверстия в плоскости. При вращении шар изнашивает кромку в неустановившемся режиме по модели (3.1.1).

Как показано в п.2.1 постановка задачи для шара и для конуса совпадают, если в качестве угла 
[image: image162.wmf]j

 в случае шара принимать по (2.1.4) и (2.1.5) величину:

[image: image163.wmf])

/

arccos(

4

4

1

R

R

-

p

=

y

-

p

=

j

.                                               (3.3.1)
Учитывая это положение, можно считать, что решение прямой задачи для шара совпадает с решением для конуса (3.1.7), (3.1.9), если в них угол 
[image: image164.wmf]j

 определять по (3.3.1):

[image: image165.wmf]a

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

a

+

=

S

R

Q

m

k

a

m

w

m

2

cos

)

1

(

1

,                                                 (3.3.2)


[image: image166.wmf]a

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

j

a

+

=

-

S

R

Q

m

k

a

a

m

w

m

m

2

cos

)

1

(

1

0

1

,                                          (3.3.3)

20. Обратная задача для шара, изнашивающего кромку (фаску) отверстия в плоскости в неустановившемся режиме по постановке совпадает с задачей об износе кромки конусом, если в качестве угла 
[image: image167.wmf]j

брать величину, определяемую по (3.3.1).

В случае нулевой начальной площадки контакта 
[image: image168.wmf]0

)

0

(

=

=

S

a

 это будут формулы (3.2.7), (3.2.8) и (3.2.9):


[image: image169.wmf]  

cos

)

(2

  

;

1

1

  

;

1

1

j

p

ab

=

g

-

bg

+

-

b

=

a

g

-

g

=

+

m

m

w

R

c

k

m

.                         (3.3.4)

В случае ненулевой начальной площадки контакта 
[image: image170.wmf]0

)

0

(

a

S

a

=

=

 параметры 
[image: image171.wmf]m

и 
[image: image172.wmf]a

 определяются из системы двух нелинейных уравнений (3.2.11), а параметр 
[image: image173.wmf]w

k

 рассчитывается по формуле (3.2.12).

Выводы
Результаты выполненных исследований являются теоретической основой методов испытаний на износ по схемам: конус - кромка отверстия (фаска) и шар на кромке отверстия.

Установлено, что при малой площадке контакта процессы изнашивания в этих обоих случаях описываются одинаковыми по форме уравнениями и соответственно решения по форме совпадают. В итоге получены следующие решения:

1. Кромка отверстия - конус:

1) установившийся режим изнашивания, прямая задача - формулы для расчета площадки контакта (1.1.19), (1.1.20);

2) установившийся режим изнашивания, обратная задача, формулы для расчета параметров модели изнашивания при нулевой начальной площадке (1.2.10), (1.2.11); при ненулевой - уравнение (1.2.14) и зависимость (1.2.15);

3) неустановившийся режим изнашивания, прямая задача - формулы (3.1.7), (3.1.9), обратная задача - (3.2.7), (3.2.8), (3.2.9), (3.2.11), (3.2.12).

2. Кромка отверстия - шар:
1) установившийся режим изнашивания, прямая задача - формулы для расчета площадки контакта (2.1.6), (2.1.7);

2) установившийся режим изнашивания, обратная задача, формулы (2.2.2);

3) неустановившийся режим изнашивания, прямая задача - формулы (3.1.7), (3.1.9), обратная задача - (3.3.4).

Испытания на износ по рассмотренным схемам отличаются простотой образцов и методик испытаний в части определения параметров моделей по результатам испытаний.

Литература

1. Кузьменко А.Г., Дыха А.В. Методика лабораторных испытаний на износ по схеме “конус-фаска на торце полого цилиндра // Проблемы трибологии. − 2002. − №2. − С.129-134. 

2. Диха О.В. Розрахунково-експериментальна методика випробувань змащених матеріалів за схемою куля-кільце // Вісник Технологічного університету Поділля. − 2002. − №1. − С.43-45.

3. Кузьменко А.Г., Диха О.В. Дослідження зносоконтактної взаємодії змащених поверхонь тертя. Монографія. − Хмельницький: ХНУ, 2005. − 183 с.

Надійшла 20.01.2007

[image: image174.wmf]
Ч И Т А Й Т Е

журнал
“P r o b l e m s   o f   T r i b o l o g y”

во всемирной сети

I N T E R N E T  !

http://www.tup.km.ua/science/journals/tribology/

г





в





б





а





д








Проблеми трибології (Problems of Tribology) 2007, № 1

_1230722477.unknown

_1230726534.unknown

_1230728166.unknown

_1230730611.unknown

_1231318430.unknown

_1231318561.unknown

_1231318590.unknown

_1231318673.unknown

_1231318924.unknown

_1231318578.unknown

_1231318456.unknown

_1231318477.unknown

_1231318446.unknown

_1231238315.dwg

_1231318407.unknown

_1231240214.dwg

_1230734547.unknown

_1230734569.unknown

_1230730621.unknown

_1230728662.unknown

_1230729250.unknown

_1230729582.unknown

_1230729642.unknown

_1230730198.unknown

_1230730488.unknown

_1230730520.unknown

_1230730420.unknown

_1230729809.unknown

_1230729622.unknown

_1230729307.unknown

_1230729353.unknown

_1230729260.unknown

_1230729067.unknown

_1230729192.unknown

_1230729059.unknown

_1230728538.unknown

_1230728550.unknown

_1230728388.unknown

_1230728440.unknown

_1230728448.unknown

_1230728421.unknown

_1230728267.unknown

_1230727826.unknown

_1230727972.unknown

_1230728105.unknown

_1230728114.unknown

_1230727982.unknown

_1230728010.unknown

_1230727847.unknown

_1230727861.unknown

_1230727845.unknown

_1230727846.unknown

_1230727843.unknown

_1230727844.unknown

_1230727841.unknown

_1230727485.unknown

_1230727745.unknown

_1230727825.unknown

_1230727778.unknown

_1230727652.unknown

_1230727741.unknown

_1230727676.unknown

_1230727546.unknown

_1230727633.unknown

_1230727517.unknown

_1230727196.unknown

_1230727303.unknown

_1230727357.unknown

_1230727442.unknown

_1230727476.unknown

_1230727369.unknown

_1230727336.unknown

_1230727284.unknown

_1230726874.unknown

_1230727122.unknown

_1230726780.unknown

_1230723246.unknown

_1230725518.unknown

_1230726074.unknown

_1230726433.unknown

_1230726479.unknown

_1230726398.unknown

_1230725993.unknown

_1230726003.unknown

_1230725541.unknown

_1230725451.unknown

_1230725482.unknown

_1230725499.unknown

_1230725468.unknown

_1230724832.unknown

_1230724969.unknown

_1230725133.unknown

_1230724982.unknown

_1230724626.unknown

_1230724673.unknown

_1230724759.unknown

_1230723265.unknown

_1230722649.unknown

_1230723055.unknown

_1230723221.unknown

_1230723202.unknown

_1230722904.unknown

_1230722974.unknown

_1230723022.unknown

_1230722699.unknown

_1230722561.unknown

_1230722602.unknown

_1230722494.unknown

_1230719641.unknown

_1230722136.unknown

_1230722434.unknown

_1230722447.unknown

_1230722464.unknown

_1230722267.unknown

_1230722315.unknown

_1230722375.unknown

_1230722237.unknown

_1230721967.unknown

_1230722080.unknown

_1230722108.unknown

_1230722043.unknown

_1230720982.unknown

_1230721942.unknown

_1230721954.unknown

_1230721948.unknown

_1230721556.unknown

_1230721935.unknown

_1230721936.unknown

_1230721621.unknown

_1230721230.unknown

_1230720435.unknown

_1230720485.unknown

_1230719986.unknown

_1230718347.unknown

_1230718989.unknown

_1230719204.unknown

_1230719374.unknown

_1230719110.unknown

_1230718882.unknown

_1230718964.unknown

_1230718723.unknown

_1230717957.unknown

_1230718123.unknown

_1230718293.unknown

_1230718105.unknown

_1230717737.unknown

_1230717935.unknown

_1230717720.unknown

