УДК 621.891

Заспа Ю.П., Дыха М.А., Дынько А.П.
Хмельницкий национальный университет
ТРИБОДИАГНОСТИКА РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ НЕРАЗЪЕМНЫХ ПАР ТРЕНИЯ МАШИН И ТЕХНИКИ
Акустические методы анализа и контроля процессов трения широко используются в триботехнике [1-5]. Наибольшее распространение получили акустоэмиссионные методы ультразвукового частотного диапазона с применением специальных датчиков контактного типа [1,3,4]. Ранее трибоакустичекие методы использовались преимущественно к подвижным функциональным соединениям [2,5]. Процессы фретинга в номинально-неподвижных соединениях, на первый взгляд, трудно услышать в общем рабочем шуме установки, механизма, либо машины. Однако, в силу взаимоувязанности динамических процессов в сложной технической системе, нарушение целостности любого такого соединения неизбежно отразится на амплитудном уровне и спектральном составе рабочего шума. Ввиду относительно низких скоростей проскальзывания в режимах фреттинга характерные частоты акустической эмиссии попадают именно в звуковой и ближний инфразвуковой диапазон спектра, что позволяет использовать обычную звукозаписывающую аппаратуру и стандартное компьютерное обеспечение.

В работе ставится задача проведения бесконтактного трибоакустического контроля целостности номинально-неподвижного фрикционного соединения в условиях фреттинга, а также определение характера и направление ведущих волновых процессов переноса энергии и импульса в реальном масштабе времени.

Для исследований использовалась установка по испытаниям на фреттинг, не содержащая вращающихся элементов, создающих повышенный уровень контактного шума рис. 1, 2. Фреттинг осуществлялся по схеме плоскость-шарик в контакте незакаленной стали 30 ХГСА (ведущий верхний образец 1 на схеме рис. 1) и шарика подшипника из стали ШХ-15 диаметром 12 мм (нижнее ведомое контртело 14 на схеме рис.1). Поверхность образца предварительно обрабатывалась шлифованием и последующим полированием по 9-му классу шероховатости. Возвратно-поступательное движение ведущего образца обеспечивалось электромагнитом и системой пружин. Амплитуда его виброперемещений составляла 20 мкм. Нормальная контактная нагрузка в соединении (≈50 Н) обеспечивалась на две трети весом привода и на треть – дожимным гаечным усилием (рис. 1), постепенно ослабевавшем в процессе фреттинга. Основная рабочая частота вибраций составляла 100 Гц.


[image: image1.emf] 

        

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – ведущий образец пары трения, 2 – держатель образца, 3 – каретка, 4 – направляющие, 5 – электромагнит, 6 – система пружин, 7 – пластины, 8 – втулка, 9 – радиально-упорные подшипники, 10 – вал, 11 – стойки вала, 12 – основание, 13 – прижимная планка, 14 – ведомое контртело (шарик), 15 – тензобалка, 16 – основание, 17 – шпилька, 18 – гайка, 19 – тензорезисторы.

Для записи акустического сигнала использовался выносной микрофон марки Media-tech SFX microfone MT 383, устанавливаемый на расстоянии в несколько дециметров от узла трения. Компьютерная обработка данных осуществлялась программой Audasity 2.0.4. В качестве дополнительного информативного канала использовалось автоматизированное компьютерное построение петли контактного гистерезиса в координатах: смещение ведомого контртела – тангенциальное усилие. Последние измерялись соответственно посредством индуктивного датчика микроперемещений и моста тензорезисторов на балке. 

Акустограммы предварительно записывались в холостом режиме работы установки – с  почти вертикальным положением направляющих привода. Затем в их горизонтальном положении устанавливался начальный зажим соединения и производились испытания в режиме фреттинга: от начального процесса приработки до нарушения целостности соединения, выраженного в качественном изменении амплитудного уровня и спектрального состава акустического сигнала.

На рис. 2 приведены акустограммы, записанные в течение одной минуты каждая по мере развития процесса испытаний. Они дают общее представление о процессе фреттинга. Низкочастотная нестабильность, характерная для начального этапа приработки (рис. 3а) значительно уменьшается более длительным периодом оптимальной работы соединения (≈5·105 циклов – рис. 3б).

[image: image2.png]


 [image: image3.png]



а                                                                          б

Рис. 2. Акустограммы рабочего шума, записанные на 1-й (а), 15-й (б). По горизонтальной оси отложено время в минутах и секундах, по вертикальной оси – уровень сигнала в децибеллах.

Наибольший интерес представляют в данном случае спектры Фурье вышеуказанных акустограмм – рис. 3. На них доминируют две основные частоты накачки возмущений – 50 Гц и 100 Гц, а также их гармоники, возникающие вследствие нелинейности в динамической системе и соответствующей негармоничности колебаний. Эти гармоники на начальном этапе приработки (рис. 3а) формируют хорошо выраженный прямой энергетический каскад в сторону высоких частот с максимумом на частотах 1-5 кГц. Возникновение этого максимума обусловлено квазинормальными контактными колебаниями, наведенными процессами микропластических деформаций на этапе приработки. Другой – обратный энергетический каскад направлен от мод накачки в низкочастотную ближнюю инфразвуковую область спектра (рис. 3а). Его происхождение связано с наведением медленных угловых движений направляющих привода, что оказывает прямое влияние на быстрые виброперемещения ведущего образца трения, и, соответственно, на процессы контактного взаимодействия в зоне фреттинга.  В данном случае подобная цикличность есть следствием, а не причиной автомодуляции, возникающей в результате активации имеющихся степеней свободы и обратных связей в общей динамической системе трения. Таким образом, трение выступает как глобальный (в масштабе системы), а не только локальный (мезофизический) процесс.

В приработанном режиме работы соединения (рис. 3 б, в) характерно существенное ослабление высокочастотных и среднечастотных составляющих акустического спектра, свидетельствующее о снижении начального темпа микропластических деформаций. Качественное изменение спектрального состава акустической эмиссии трения, связанное с нарушением целостности соединения, хорошо видно на спектре рис. 3 г. 

	[image: image4.png]g

H

H

&

PP TU T U A NG BN OSRNG0 AN SO T 00N D 200G OG0T BOTW 1000Mu Ry 20Ty 000Ny

5000ry 7000y s ey 2000004




а
	[image: image5.png]H00Oru L2000, S0MOry 5000y 7000 o TRy 200000

TG S AT S A WS S NG G20 G NG SN GRG0 3 400 ey

[





б

	[image: image6.png]i

£

LR

e

T





в
	[image: image7.png]B





г

	Рис. 3. Спектры Фурье сигналов акустической эмиссии, записанных на 1-й (а), 15-й (б), 55-й (в) и 88-й (г) минутах испытаний.


Таким образом, использование общедоступного звукозаписывающего оборудования и стандартного компьютерного обеспечения позволяет, по крайней мере, применительно к малошумящим экспериментальным установкам, проводить бесконтактный акустический контроль целостности номинально-неподвижных фрикционных соединений в условиях фреттинга. Нарушение целостности таких соединений фиксируется как изменением общей формы акустограмм рабочего шума, так и (более надежно) – характерными изменениями в спектре звучания – появлением сильных среднечастотных составляющих спектра, обусловленных возникновением контактных зазоров.

Список литературы
1. Свириденок А.И., Мышкин Н.К., Калмыкова Т.Ф., Холодилов О.В. Акустические и электрические методы в триботехнике / Под ред. В.А. Белого. – Мн.: Наука и техника. – 1987.

2. Akay A. Acoustics of Friction // J.Acoust. Soc. Am. – 2002 (111), №4, 1525-1548.

3. Власов В.М., Мельниченко Н.В., Рейзер Е.С. Диагностика методом акустической эмиссии процессов разрушения мостиков схватывания при трении сталей без смазочного материала // Трение и износ. – 1989 (10), №2, 257-261 с.

4. Фадин Ю.А., Лексовский А.М., Гинзбург Б.М., Булатов В.П. Периодичность акустической эмисси при сухом трении пары сталь-латунь // Письма в ЖТФ. – 1993 (19), вып. 5, 10-13.

5. Гриценко Б. П. Роль акустических колебаний, генерируемых при трении, в разрушении материалов трибосистемы // Трение и износ. – 2005 (26), №5, 481-488.

Заявка

на участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин та знарядь» 29-30  березня 2017 року

	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНЗ

	Повна назва навчального закладу
	Хмельницький національний університет

	Адреса навчального закладу
	29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

	Е-mail: ВНЗ
	centr@khnu.km.ua

	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДАЧА

	Прізвище, ім'я, по батькові учасника (повністю)
	Диха Максим Олександрович

	Факультет, відділення
	факультет інженерної механіки

	Поштова адреса доповідача
	29016 М. Хмельницький, вул. Інститутська, 11 к. 4-401

	Контактний телефон доповідача
	0975546925

	Е-mail доповідача
	tribosenator@gmail.com

	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДЬ

	Форма участі

(необхідне відмітити)
	

	
	заочна шляхом публікації тез

доповіді

	Обраний тематичний напрямок конференції
	Закономірності процесів тертя та зношування деталей сільськогосподарської техніки

	Назва доповіді
	ТРИБОДИАГНОСТИКА РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ НЕРАЗЪЕМНЫХ ПАР ТРЕНИЯ МАШИН И ТЕХНИКИ


	ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

	Прізвище, ім'я, по батькові
	Заспа Юрій Петрович

	Вчене звання, науковий ступінь
	к.т.н., доцент

	Посада
	доцент кафедри фізики та електротехніки

	Е-mail
	tribosenator@gmail.com


_1548768765.doc
[image: image1.png]11

VVVV VM

\s

12

‘\17








