PAGE  
66
Износ и контактная ползучесть шара на плоскости

Кузьменко А.Г.,
Дыха А.В.
Хмельницкий государственный университет,

г. Хмельницкий, Украина



ИЗНОС И КОНТАКТНАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ ШАРА НА ПЛОСКОСТИ

1. Методы решения контактных задач ползучести и износа (обзор)

1.1. Контактная ползучесть

1.2. Контактные задачи с учетом износа и ползучести

2. Общая методика разделения износа и контактной ползучести

2.1. Модели изнашивания 

2.2. Модели ползучести

2.3. Модели одновременной ползучести и износа

2.4. Метод разделения процессов

2.5. Пути использования найденных параметров

2.5.1. Общие направления

2.5.2.О моделях контактной ползучести

3. Контактная ползучесть пары "шар – плоскость"
3.1. Прямая задача

3.2. Обратная задача

4. Одновременный износ и контактная ползучесть шара

4.1. Прямая задача

4.2. Обратная задача

Выводы
Литература

1. Методы решения контактных задач ползучести и износа (обзор)

1.1. Контактная ползучесть

10. Общие методы решения задач ползучести зависят от выбираемых теорий ползучести: теории старения, наследственной модели (вязкоупругости), теории упрочнения и т.д.

Методы решения одно-, двух- и трехмерных задач ползучести составляют большой раздел механики твердого деформируемого тела и отличаются значительной сложностью, прежде всего, из-за наличия времени как обязательной дополнительной координаты.

Степень сложности задач в значительной степени зависит также от того: линейная зависимость деформации от напряжений или нелинейная, а также от зависимости скорости ползучести от времени: установившийся или неустановившийся режим.

Наиболее развиты аналитические методы решения задач вязкоупругости, использующей аппарат интегральных уравнений Вольтерра с разностным аргументом в ядре.

Особенность контактных задач состоит в том, что кроме неизвестной функции давлений необходимо определять размеры площадки контакта в каждый текущий момент времени.

Для решения задач вязкоупругости используют аналогии задач с задачами упругости [3]. Кратко сущность части этих аналогий состоит в следующем.

Аналогии, основанные на разделении переменных, используют решения для напряжений и перемещений в форме произведения функций, зависящих только от координат тела, и только от времени:


[image: image1.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.

,

,

,

1

t

f

x

u

t

x

u

t

f

x

t

x

u

i

i

ij

ij

=

s

=

s

s

                                                           (1.1.1)

В методах интегральных преобразований используются преобразования Фурье искомых функций по координатам и преобразование Лапласа по времени.

Приближенные интегральные аналогии для свойств материала, зависящие от пространства и времени основаны на представлении параметров материалов в виде степенных функций времени.

Аналогии для статических задач при простых гармонических напряжениях и деформациях используют представления напряжений через комплексные модули. Эфективным является метод обращения упругих решений.

Наиболее полный анализ известных решений контактных задач для линейных вязкоупругих тел представлен в книге „Развитие контактных задач в СССР” [11].
20. Одним из первых решений герцевских контактных задач с учетом вязкоэластичности являются работы Ли и Радока [1, 2], описываемые позже во многих книгах [3, 4, 5].

Из анализа решения [4] следует, что со временем распределение давления в контакте шара и плоскости стремится к равномерному.

Технологические операции горячей обработки металлов давлением приводят к множеству контактных задач ползучести металлов. Задачи осадки и прессования рассмотрены в [6, 10].

Задача о вдавливании жесткого штампа в двухслойную стареющую полосу приведена в работе [8].

Численными методами разные задачи машиностроительного профиля приведены в коллективной работе [9].

Подробный обзор 84-х работ по контактным задачам с учетом ползучести [11] показывает, что решение этих задач связано со значительными математическими сложностями, а практическое использование конечных результатов инженеров специалистов затруднено из-за сложности представления конечных результатов. Применение этих результатов без составления программ для компьютеров практически исключено. 

1.2. Контактные задачи с учетом износа и ползучести

10. Контактное взаимодействие деталей машин при наличии изнашивания поверхностей – самый распространенный вид контакта.

Первая работа о контакте с износом М.В. Коровчинского появилась в 1971 г. [16].

Строгие основы контактных задач с износом и методов их решения были заложены Л.А. Галиным [7] и развиты в работах советских механиков [12].

Учет упругих деформаций и перемещений при решении контактных задач с износом приводит к сложным интегральным уравнениям, точное решение которых затруднено.

В связи с разработкой методов испытаний на износ нами было предложено выполнять решение контактных задач при большом износе, полагая контактирующие тела жесткими.

Это допущение позволило решить в замкнутом виде целый ряд практически важных задач. В частности были решены прямые и обратные контактные задачи для шара и плоскости при установившемся [13, 14] и неустановившемся [15] режимах изнашивания.

Решения контактных задач с износом необходимо иметь всякий раз, когда требуется выполнить расчет узла трения на износ или определить его ресурс.

20. Большинство полимерных антифрикционных материалов обладают ползучестью. При действии контактных давлений перемещения поверхности контакта изменяются во времени.

Будем называть изменения перемещения контактной поверхности во времени контактной ползучестью [7].
В данной работе мы обращаем внимание на тот факт, что контактная ползучесть протекает в контакте одновременно с износом.

Разделение этих двух процессов является главной задачей данной работы.

Без такого разделения мы не можем определиться: какие свойства материала необходимо совершенствовать – реологические или трибологические.

Рассмотрение контактного взаимодействия вала и баббитового подшипника выполнялось нами в работе [17].
2. Общая методика разделения износа и контактной ползучести

2.1. Модели изнашивания

10. Установившийся износ. В дифференциальной форме зависимость износа 
[image: image2.wmf](

)

s

u

w

 от давления 
[image: image3.wmf]s

 и пути трения 
[image: image4.wmf]s

 имеет вид:


[image: image5.wmf]w

m

w

w

k

ds

du

s

=

,                                                               (2.1.1)

где 
[image: image6.wmf]w

k

, 
[image: image7.wmf]m

 ( параметры модели.

В интегральной форме:


[image: image8.wmf](

)

(

)

[

]

ò

s

=

s

m

w

w

ds

s

k

s

u

0

.                                                        (2.1.2)

Интенсивность износа 
[image: image9.wmf]ds

du

w

 можно заменить скоростью изнашивания:


[image: image10.wmf]dt

du

w

,
где 
[image: image11.wmf]t

 ( время.


[image: image12.wmf]vt

s

=

,

[image: image13.wmf]vdt

ds

=

.                                                                      (2.1.3)

Подставляя (2.1.3) в (2.1.1), имеем:


[image: image14.wmf]w

m

w

w

vk

dt

du

s

=

,                                                                (2.1.4)

или в интегральном виде:


[image: image15.wmf](

)

(

)

[

]

ò

s

=

t

m

w

w

dt

t

vk

t

u

w

0

.                                                       (2.1.5)

20. Неустановившийся износ по модели старения в дифференциальной форме имеет вид:


[image: image16.wmf]w

w

s

k

ds

du

m

w

w

a

s

=

,                                                           (2.1.6)

или


[image: image17.wmf]w

w

s

vk

dt

du

m

w

w

a

s

=

,                                                            (2.1.7)

а в интегральной форме:


[image: image18.wmf](

)

(

)

ò

a

s

=

s

m

w

w

ds

s

s

k

s

u

w

w

0

,                                                      (2.1.8)

или


[image: image19.wmf](

)

(

)

[

]

ò

a

+

a

s

=

t

m

w

w

dt

t

t

k

v

t

u

w

w

w

0

1

.                                                (2.1.9)

30 Неустановившийся износ по наследственной модели в дифференциальной форме совпадает с выражением (2.1.6) и (2.1.7), а в интегральной форме отличается и имеет вид:

[image: image20.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

ò

a

-

s

=

s

'

'

m

'

w

w

ds

s

s

s

k

s

u

w

w

0

,                                         (2.1.10)

или через время 
[image: image21.wmf]t

 и скорость:


[image: image22.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

ò

a

-

s

=

s

'

'

m

'

w

w

dt

v

t

t

t

k

v

t

u

w

w

0

.                                        (2.1.11)

2.2. Модели ползучести

10. Установившаяся контактная ползучесть по модели старения в дифференциальной форме имеет вид:


[image: image23.wmf]c

m

c

c

k

dt

du

s

=

,                                                                   (2.2.1)

где 
[image: image24.wmf]c

k

, 
[image: image25.wmf]c

m

 ( параметры модели, 
 
[image: image26.wmf]c

u

 ( контактные перемещения.
В интегральной форме:

[image: image27.wmf](

)

(

)

[

]

ò

s

=

t

m

c

c

dt

t

k

t

u

c

0

.                                                              (2.2.2)

20. Неустановившаяся контактная ползучесть по модели старения в дифференциальной форме:


[image: image28.wmf]c

c

t

k

dt

du

m

c

c

a

s

=

,                                                               (2.2.3)

или в интегральной форме:


[image: image29.wmf](

)

(

)

[

]

ò

a

s

=

t

m

c

c

dt

t

t

k

t

u

c

c

0

.

30. Неустановившаяся контактная ползучесть по наследственной модели в дифференциальной форме совпадает с моделью старения:


[image: image30.wmf]c

c

t

k

dt

du

m

c

c

a

s

=

,

а в интегральной имеет вид:


[image: image31.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

ò

a

-

s

=

t

'

'

m

'

c

c

dt

t

t

t

k

t

u

c

c

0

.                                              (2.2.4)

2.3. Модели одновременной ползучести и износа

10. Здесь могут быть сочетания разных моделей износа 
[image: image32.wmf]w

 и ползучести 
[image: image33.wmf]c

:


[image: image34.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

,

  

;

  

;

  

;

;

  

;

  

;

  

;

 

íó

íó

ó

íó

íó

ó

ó

ó

c

w

c

w

c

w

c

w

                                                             (2.3.1)

где 
[image: image35.wmf]y

 ( установившийся износ, 

[image: image36.wmf]íó

 ( неустановившийся износ.

20. Рассмотрим сначала оба установившихся процесса 
[image: image37.wmf](

)

y

y

c

w

 

;

.

Суммарный процесс износа и ползучести:


[image: image38.wmf](

)

(

)

(

)

t

u

t

u

u

w

t

c

t

cw

+

=

                                                             (2.3.2)
установившийся, то есть будем полагать в дифференциальном виде:


[image: image39.wmf]cw

m

cw

cw

k

vdt

du

s

=

,                                                             (2.3.3)

тогда из (2.3.2) имеем:


[image: image40.wmf]vdt

du

vdt

du

vdt

du

w

c

cw

+

=

,                                                         (2.3.4)

или


[image: image41.wmf]ds

du

vdt

du

ds

du

w

c

cw

+

=

.                                                       (2.3.5)

Подставляя (2.1.1) и (2.2.1) в (2.3.5) имеем:

[image: image42.wmf]w

c

m

w

m

c

cw

k

v

k

ds

du

s

+

s

=

,                                                 (2.3.6)

или с учетом (2.3.3):

[image: image43.wmf]w

c

cw

m

w

m

c

m

cw

k

v

k

k

s

+

s

=

s

.                                                   (2.3.7)

Этим уравнением устанавливается связь между параметрами трех процессов: 1) изнашивания − 
[image: image44.wmf]w

; 2) контактной ползучести − 
[image: image45.wmf]c

; 3) одновременного процесса.

30. В случае если оба процесса 
[image: image46.wmf](

)

íy

íy

c

w

 

;

 неустановившиеся, то уравнение типа (2.3.7) принимает вид:


[image: image47.wmf]c

w

c

c

cw

cw

s

k

t

v

k

s

k

m

w

m

c

m

cw

a

a

a

s

+

s

=

s

.                                               (2.3.8)

40. Если ползучесть протекает в неустановившемся режиме, а износ в установившемся, то имеем уравнение:


[image: image48.wmf]w

c

c

cw

cw

m

w

m

c

m

cw

k

t

v

k

s

k

s

+

s

=

s

a

a

.                                               (2.3.9)

50. Если ползучесть протекает в установившемся режиме, а износ в неустановившемся, то имеем уравнение:


[image: image49.wmf]w

w

c

c

cw

cw

s

k

t

v

k

s

k

m

w

m

c

m

cw

a

a

a

s

+

s

=

s

.                                        (2.3.10)
60. Целесообразно ввести коэффициент ползучести в одновременном процессе с износом. Для этого необходимо задаться некоторым нормативным значением давлений 
[image: image50.wmf]íîð

s

=

s

.

Например, при установившемся износе и ползучести из (2.3.7) можно получить:

[image: image51.wmf](

)

w

c

m

m

íîð

w

c

w

c

w

c

vk

k

u

u

-

s

=

=

e

.                                                   (2.3.11)

2.4. Метод разделения процессов 

2.4.1. Процедура

Процедура метода состоит в следующем.
1. Проводятся испытания на ползучесть и определяются параметры модели контактной ползучести 
[image: image52.wmf]c

k

, 
[image: image53.wmf]c

m

, 
[image: image54.wmf]c

a

.

2. Проводятся испытания на износ и при этом одновременно протекает процесс ползучести. Определяются параметры одновременного процесса: 
[image: image55.wmf]cw

k

, 
[image: image56.wmf]cw

m

, 
[image: image57.wmf]cw

a

.

3. Определяется вариант процесса по (2.3.1).

4. В соответствии с вариантом процесса выбирается уравнение одновременного процесса (2.3.7) - (2.3.10).

5. Уравнение записывается для двух или трех точек 
[image: image58.wmf]s

 в зависимости от числа неизвестных.

6. Параметры отдельного процесса изнашивания определяются из решения системы уравнений.

2.4.2. Примеры определения параметров

10. Оба процесса установившиеся. Записываем уравнение для двух значений давлений 
[image: image59.wmf](

)

2

1

  

,

s

s

:

[image: image60.wmf]ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

s

+

s

=

s

s

+

s

=

s

w

c

cw

w

c

cw

m

w

m

c

m

cw

m

w

m

c

m

cw

k

v

k

k

k

v

k

k

2

2

2

1

1

1

.                                               (2.4.1)
Здесь 
[image: image61.wmf]cw

k

, 
[image: image62.wmf]cw

m

, 
[image: image63.wmf]c

k

, 
[image: image64.wmf]c

m

 ( известные величины, требуется определить 
[image: image65.wmf]w

k

, 
[image: image66.wmf]w

m

.

Решая систему (2.4.1) относительно 
[image: image67.wmf]w

k

, 
[image: image68.wmf]w

m

, получаем:


[image: image69.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

s

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

s

-

s

÷

ø

ö

ç

è

æ

s

-

s

=

2

1

2

2

1

1

lg

lg

c

cw

c

cw

m

c

m

cw

m

c

m

cw

w

v

k

k

v

k

k

m

,                                                    (2.4.2)

[image: image70.wmf]w

c

cw

m

m

c

m

cw

w

v

k

k

k

1

1

1

s

s

-

s

=

.                                                    (2.4.3)

20. Процесс одновременного процесса неустановившийся, уравнение (2.3.10), неизвестны три параметра: 
[image: image71.wmf]w

k

, 
[image: image72.wmf]w

m

, 
[image: image73.wmf]w

a

.

Необходимы три несовместимых уравнения. Выполняется эксперимент при двух нагрузках, из которого берется три точки:


[image: image74.wmf](

)

1

1

  

,

s

s

, 
[image: image75.wmf](

)

2

2

  

,

s

s

, 
[image: image76.wmf](

)

3

3

  

,

s

s

.                                           (2.4.4)

Записывая (2.3.10) для этих трех точек, получаем:


[image: image77.wmf]ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ý

ü

s

+

s

=

s

s

+

s

=

s

s

+

s

=

s

a

a

a

a

a

a

w

w

c

cw

cw

w

w

c

cw

cw

w

w

c

cw

cw

s

k

v

k

s

k

s

k

v

k

s

k

s

k

v

k

s

k

m

w

m

m

cw

m

w

m

m

cw

m

w

m

m

cw

2

3

3

2

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

.                                 (2.4.5)

Разделив сначала второе уравнение на третье, а затем первое на второе, имеем систему двух уравнений:


[image: image78.wmf]ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

=

s

-

s

s

-

s

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

s

=

s

-

s

s

-

s

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

s

a

a

a

a

a

a

a

B

s

v

k

s

k

s

v

k

s

k

s

s

A

v

k

s

k

v

k

s

k

w

w

cw

cw

w

w

cw

cw

w

w

c

cw

cw

c

cw

cw

w

m

v

m

cw

m

v

m

cw

m

m

c

m

cw

m

c

m

cw

m

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

1

3

2

3

2

2

2

3

2

,                       (2.4.6)
отсюда:


[image: image79.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

s

=

1

2

lg

lg

A

m

w

,                                                                    (2.4.7)


[image: image80.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

s

-

=

a

2

1

2

1

lg

lg

s

s

B

w

m

w

.                                                             (2.4.8)

Третий параметр 
[image: image81.wmf]w

k

 определяется из первого уравнения (2.4.5):

[image: image82.wmf]w

w

c

cw

cw

s

v

k

s

k

k

m

m

m

cw

w

a

a

s

s

-

s

=

1

1

1

1

1

.                                                   (2.4.9)

2.5. Пути использования найденных параметров

2.5.1. Общие направления
10. Сравнение ресурса разных материалов по максимальному износу и ползучести.  Нагрузка при 
ползучести и износе и путь трения при износе в узле трения в эксплуатации могут изменяться произвольным образом.

Закономерности износа и ползучести имеют разные параметры. Поэтому изменения ползучести и износа в общем случае несогласованны. То есть для оценки предельного состояния в условиях изменяющихся условий необходимо иметь данные о параметрах моделей.

20. Выбор направления по совершенствованию материала. Полученные параметры позволяют оценить величины ползучести и износа узла трения в заданных условиях и сравнить их.

Если большая доля увеличения зазора от износа, то принимаются меры по его снижению, например, за счет смазки, уменьшения шероховатостей и т.д.

Если большая доля увеличения зазора от ползучести, то принимаются меры по ужесточению материала, или снижению контактных давлений.

Во всех этих случаях знание параметров моделей необходимо.

30. Следующим этапом в развитии моделей, очевидно, является построение двухфакторных моделей этих трех процессов. В качестве второго фактора необходимо брать температуру. В случае установившегося процесса это модели вида:


[image: image83.wmf]T

w

m

m

w

w

T

k

ds

du

s

=

,                                                               (2.5.1)


[image: image84.wmf]T

c

m

m

c

c

T

k

dt

du

s

=

,                                                               (2.5.2)


[image: image85.wmf]cw

cw

m

m

cw

cw

T

k

ds

du

s

=

.                                                            (2.5.3)

Эти модели позволяют более точно прогнозировать поведение узла трения.

2.5.2. О моделях контактной ползучести

10. Основной вопрос при изучении контактной ползучести состоит в следующем: можно ли параметры модели контактной ползучести, определенные при контактном деформировании тела заданной формы (например, шарика) жестким индентором (например, плоскостью), применить при расчетах контактной ползучести тел любой другой формы?

Согласуем эту концепцию с общественной концепцией упругого контактного взаимодействия. Известно несколько схем и моделей контакта.

1. Герцевский контакт. Малая площадка контакта при малых деформациях.

Модели взаимодействия строятся на представлении контактирующих тел полуплоскостью или полупространством, при использовании решений Фламана или Бусинеска.

2. Контакт тел при большой площадке контакта при использовании конкретных разных решений о сосредоточенных силах для этих тел.

3. Переход от герцевской модели к модели с большей площадкой отсутствует.

20. Возвращаясь к контактной ползучести по аналогии с упругим контактом приходим к следующим положениям.

1. Параметры моделей контактной ползучести определенные по результатам испытаний по схеме "шар − плоскость", строго говоря, в некотором диапазоне применимы только для описания ползучести герцевского контакта или близких к нему схем.

2. Для описания контактной ползучести других схем (с большой площадкой контакта), таких как уплотнения, подшипники, шаровые опоры и др. необходимы схемы обоснованного перехода. Например, считать решение для шара как решение от действия сосредоточенной силы.

30. Для описания контактной ползучести при наличии большой площадки контакта может быть учтен факт практической несжимаемости материала, так как ( ≈ 0,5.

Весь вытесненный с площадки контакта материал приводит к изменению формы без изменения объема.

Общий строгий вывод относительно применимости типа герцевских решений о контактной ползучести в других расчетных схемах при тех же условиях – отрицательный: для оценки контактной ползучести необходимо решать краевые задачи механики твердого деформируемого тела с учетом физических уравнений теории ползучести.

3. Контактная ползучесть пары ”шар – плоскость”
3.1. Прямая задача

Решение задачи о вдавливании жесткого шара в плоскость, обладающую ползучестью или о  взаимодействии шара, обладающего ползучестью с жесткой плоскостью, может быть выполнено методом (задачи эквивалентных при малых перемещениях), изложенным в работе [13].

Различие состоит в замене интенсивности изнашивания скоростью ползучести.

Учитывая указанные сходство решение задачи для контактно ползучести, изложим кратко.

10. Постановка задачи о взаимодействии шара 
[image: image86.wmf]R

, обладающего ползучестью и жесткой плоскостью, включает три соотношения (рис. 3.1).

[image: image87.wmf]r

d

f

f

a

a

r

u(r)

R

Q


Рис. 3.1 - Схема контакта шара и плоскости

1) Модели установившейся ползучести материала шара:

[image: image88.wmf]c

m

c

c

k

dt

du

s

=

.                                                                     (3.1.1)

2) Условия сплошности в контакте:

[image: image89.wmf]R

r

t

a

t

u

c

2

)

(

)

(

2

-

=

.                                                                 (3.1.2)

3) Условия равновесия в контакте:

[image: image90.wmf](

)

ò

s

p

=

a

rdr

r

t

Q

0

,

2

,                                                              (3.1.3)

где 
[image: image91.wmf](

)

r

t

,

s

 − распределение контактного давления, зависящее от времени 
[image: image92.wmf]t

; 
 
[image: image93.wmf]-

)

(

t

a

радиус круговой площадки контакта; 
 
[image: image94.wmf]-

r

радиальная координата.

20. Решение задачи. Дифференцируя условие (3.1.2) и приравнивая (3.1.1) имеем:

[image: image95.wmf]dt

da

R

a

k

c

m

c

=

s

                                                                      (3.1.4)

отсюда:

[image: image96.wmf](

)

c

m

c

dt

da

R

a

k

t

1

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

s

,                                                              (3.1.5)

очевидно, что давление равномерно распределено по площадке.

Подставляя далее это выражение в условие (3.1.3), получаем:

[image: image97.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image98.wmf]rdr

dt

da

R

a

k

Q

a

m

c

c

ò

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

p

=

0

1

1

2

.                                                    (3.1.6)

После интегрирования получаем дифференциальное уравнение относительно функции 
[image: image99.wmf])

(

t

a

:

[image: image100.wmf]dt

da

R

k

a

a

Q

c

m

m

c

c

2

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

.                                                          (3.1.7)

Решая это уравнение, имеем:

[image: image101.wmf](

)

2

2

1

2

2

)

(

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

c

c

m

m

c

c

c

t

Q

R

k

m

t

a

.                                       (3.1.8)

При 
[image: image102.wmf]0

)

0

(

=

=

t

a

, имеем 
[image: image103.wmf]0

=

c

:

[image: image104.wmf](

)

2

2

1

2

2

)

(

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

c

c

m

m

c

c

t

Q

R

k

m

t

a

.                                            (3.1.9)

При 
[image: image105.wmf]0

)

0

(

a

t

a

=

=

, имеем 
[image: image106.wmf]2

2

0

+

=

c

m

a

c

:

[image: image107.wmf](

)

2

2

1

2

2

0

2

2

)

(

+

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

c

c

c

m

m

m

c

c

a

t

Q

R

k

m

t

a

.                              (3.1.10)

Учитывая равномерное распределение контактных давлений, получаем:

[image: image108.wmf](

)

(

)

(

)

t

a

Q

t

t

2

0

p

=

s

=

s

,                                                        (3.1.11)

а максимальное перемещение от ползучести при 
[image: image109.wmf]0

=

r

:

[image: image110.wmf]R

t

a

t

u

t

u

c

c

2

)

(

)

(

)

(

2

0

=

=

.                                                      (3.1.12)

При 
[image: image111.wmf]1

=

c

m

, (линейная ползучесть) имеем при 
[image: image112.wmf]0

0

=

a

:

[image: image113.wmf]4

1

4

)

(

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

=

t

Q

R

k

t

a

c

.                                                          (3.1.13)

3.2. Обратная задача

10. Постановка задачи. Пусть из эксперимента известна зависимость радиуса площадки контакта 
[image: image114.wmf])

(

t

a

 от времени.  Требуется, используя  решение  прямой задачи, определить параметры 
[image: image115.wmf]c

c

m

k

,

  модели 
установившегося изнашивания.

Рассмотрим случай начальной нулевой площадки контакта и представим экспериментальные данные в виде степенной функции вида:

[image: image116.wmf]c

t

c

a

c

b

=

.                                                                   (3.2.1)

Подставляя (2.1.14) в (3.1.19), получаем 
[image: image117.wmf]2

2

+

c

m

:

[image: image118.wmf](

)

(

)

t

Q

R

k

m

t

c

c

c

c

c

m

c

c

m

m

c

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

b

+

2

2

2

2

2

2

.                                      (3.2.2)

Из условия выполнимости этого уравнения при любых значениях аргумента 
[image: image119.wmf]t

 следует:

[image: image120.wmf](

)

1

2

2

=

+

b

c

c

m

                                                                (3.2.3)

отсюда:

[image: image121.wmf]c

c

c

m

b

b

-

=

2

2

1

.                                                                 (3.2.4)

С учетом (3.2.3) из (3.2.2) следует выражение для второго параметра:

[image: image122.wmf](

)

c

c

m

c

m

c

c

Q

R

m

c

k

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

2

2

2

2

,                                                        (3.2.5)

или


[image: image123.wmf]c

c

m

c

c

Q

R

c

k

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

b

=

b

1

.                                                                (3.2.6)

Таким образом, по зависимостям (3.2.4) и (3.2.6) по результатам испытаний шара на ползучесть определяются параметры модели контактной ползучести.

Замечание. Полученные в п. 3 результаты применимы для описания контактной ползучести:
1) сплошных цилиндров из материалов, обладающих ползучестью;

2) жестких цилиндров, покрытых твердыми деформируемыми слоями, обладающими ползучестью;

3) жестких цилиндров, покрытых тонкими деформируемыми слоями смазки.

Последний случай представляется перспективным при создании трибомеханики тонких слоев смазки.

4. Одновременно износ и контактная ползучесть шара

4.1. Прямая задача
10. Постановка задачи. Рассматривается процесс изнашивания шара в контакте с плоскостью при наличии одновременно контактных перемещений от ползучести.

Пусть во время испытаний получена зависимость радиуса кривой площадки, контакта 
[image: image124.wmf](

)

(

)

t

v

s

a

,

 от пути трения 
[image: image125.wmf](

)

t

v

s

,

, которая, в свою очередь, зависит от скорости скольжения и времени:

[image: image126.wmf]vt

s

=

.                                                                         (4.1.1)

Постановка задачи также как и в п. 3 состоит из трех условий:
1) модель суммарного одновременного процесса:

[image: image127.wmf]cw

m

cw

cw

k

ds

du

s

=

,                                                               (4.1.2)

или


[image: image128.wmf]cw

m

cw

cw

k

vdt

du

s

=

;                                                                 (4.1.3)

2) условие сплошности в контакте в дифференциальной форме:

[image: image129.wmf]ds

da

R

a

ds

du

cw

=

,                                                                    (4.1.4)

или


[image: image130.wmf]dt

da

R

a

dt

du

cw

=

;                                                                    (4.1.5)

3) условие равновесия в контакте:

[image: image131.wmf](

)

ò

s

p

=

a

rdr

s

Q

0

2

,                                                                 (4.1.6)

или учитывая допущение о равномерности распределения давлений:

[image: image132.wmf]2

a

Q

sp

=

.                                                                      (4.1.7)

20. Решение. Приравнивая (4.1.4) и (4.1.2), получаем:

[image: image133.wmf]ds

da

R

a

k

w

c

w

m

c

=

s

,                                                               (4.1.8)

отсюда:

[image: image134.wmf]w

c

w

m

c

ds

da

R

a

k

1

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

s

.                                                          (4.1.9)

Подставляя далее в (4.1.7), имеем:

[image: image135.wmf]w

c

w

m

c

ds

da

R

a

k

a

Q

1

2

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

p

=

,                                                  (4.1.10)


[image: image136.wmf]ds

da

a

k

R

Q

w

c

w

w

c

m

c

m

1

2

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

.                                                    (4.1.11)

Интегрируя это дифференциальное уравнение, имеем:

[image: image137.wmf]c

s

Rk

Q

m

a

cw

m

cw

m

cw

cw

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

=

+

+

2

2

2

,
или


[image: image138.wmf](

)

c

s

Rk

Q

m

a

cw

m

cw

m

cw

cw

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

 

2

2

2

2

.                                      (4.1.12)

30. При 
[image: image139.wmf](

)

0

0

=

=

s

a

 имеем 
[image: image140.wmf]0

=

c

:

[image: image141.wmf](

)

s

Rk

Q

m

a

cw

m

cw

m

cw

cw

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

2

2

2

2

,                                       (4.1.13)

или с учетом (4.1.1):

[image: image142.wmf](

)

vt

Rk

Q

m

a

cw

m

cw

m

cw

cw

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

2

2

2

2

.                                       (4.1.14)

При 
[image: image143.wmf]0

)

0

(

a

s

a

=

=

 имеем 
[image: image144.wmf]c

a

cw

m

=

+

2

2

0

 и далее:

[image: image145.wmf](

)

2

2

0

2

2

2

2

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

cw

cw

cw

m

cw

m

cw

m

a

s

Rk

Q

m

a

.                               (4.1.15)

Результаты по форме совпадают с результатами, полученными только для ползучести. Расхождение в обозначениях и в переменной 
[image: image146.wmf]t

, которая заменена на 
[image: image147.wmf]s

.

4.2. Обратная задача

10. Постановка и решение этой задачи по методике совпадают  с задачей, разработанной в п. 3.2. Различие состоит в том, что здесь общая зависимость от пути трения 
[image: image148.wmf]s

, а в случае контактной ползучести − от времени 
[image: image149.wmf]t

.

Пусть из эксперимента известна зависимость радиуса площадки контакта 
[image: image150.wmf])

(

s

a

 от пути трения:

[image: image151.wmf]cw

s

c

a

cw

b

=

.                                                                    (4.2.1)

Подставляя (4.2.1) в решение (4.1.13) прямой задачи, получаем:

[image: image152.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image153.wmf](

)

(

)

s

R

Q

m

s

c

cw

m

cw

m

m

cw

cw

cw

cw

cw

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

=

+

b

+

2

2

2

2

2

2

,                                    (4.2.2)

отсюда следует:

[image: image154.wmf]cw

cw

cw

m

b

b

-

=

2

2

1

,                                                                (4.2.3)


[image: image155.wmf]cw

cw

m

cw

cw

cw

Q

R

c

k

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

b

=

b

1

,                                                               (4.2.4)

то есть выражения по форме совпадающие с (3.2.4) и (3.2.6).
Выводы

1. Контактная ползучесть − явление распространенное в узлах трения из полимерных материалов. В общем случае контактная ползучесть − объект механики твердого деформируемого тела (теории ползучести) с достаточно развитыми методами. Однако сложность этих методов делает их объектом рассмотрения узкого круга специалистов.

2. Контактная ползучесть приобретает особую роль в условиях, когда при проскальзывании поверхностей возникает их износ. Одновременное действие ползучести и износа ускоряет процесс выхода узла трения из эксплуатации. Для проектирования и расчетов узлов трения с учетом одновременно износа и контактной ползучести необходимы модели процессов и методы определения их параметров.

3. Выполнена общая систематизация процессов ползучести и износа и модели их совмещения. Дана методика разделения параметров износа и контактной ползучести на основе специальных экспериментов.

4. Разработан метод решения прямых и обратных задач контактной ползучести. Даны процедуры определения параметров этих моделей на основе экспериментальных данных.

5. Разработан метод решения прямых и обратных задач в процессах одновременного протекания износа и ползучести. Даны процедуры определения параметров одновременного протекания процессов.

6. На основе моделей чисто контактной ползучести и одновременного процесса ползучести и износа дана методика определения параметров только износа. Разработанные методики позволяют оценивать влияние ползучести на процесс выхода из эксплуатации узлов трения.

Литература
1. Lee E.H., Radok I.R.M. Stvess Analysis in Lineary Viscoelastic Materials // Acts of the Ninth International Congress of Appled Mechanics. − 1957. − № 5. – 321 p.
2. Lee E.H., Radok I.R.M. Contact Problem for Viscoelastic Bondies // I.Appl. Mechanics. – 1960. −  № 27. – 438 p.

3. Основы конструирования изделий из пластмасс / Под ред. Э.Бэра. – М.: Машиностроение, 1970. – 272 с.

4. Бугаков Н.И. Ползучесть полимерных материалов (теория и приложения). – М.: Наука, 1973. – 288 с.

5. Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел. – М.: Наука, 1977. – 384 с.

6. Малинин Н.Н. Технологические задачи пластичности и ползучести. – М.: Высшая школа, 1979. – 119 с.

7. Галин Л.А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости. – М.: Наука, 1980. – 304 с.

8. Арутюнян Н.Х., Колмановский В.Б. Теория ползучести неоднородных тел. – М.: Наука,1983. – 338 с.

9. Ползучесть элементов машиностроительных конструкций / Подгорный А.Н., Бортовой В.В., Гонтаровский П.П. и др. / Под ред. А.Н. Подгорного. – К.: Наукова думка, 1984. – 204 с.

10. Малинин Н.Н. Ползучесть в обработке металлов. – М.: Машиностроение, 1986. – 216 с.

11. Развитие теории контактных задач в СССР. – М.: Наука, 1976. – 492 с.

12. Горячева И.Г., Добычин М.Н. Контактные задачи в трибологии. – М.: Машиностроение, 1988. – 256 с.
13. Кузьменко А.Г., Сытник С.В., Кузьменко Г.А. Жесткий контакт шара и плоскости с износом. Сообщение 1 // Проблемы трибологии. – 1998. − № 2(8). – С. 21-40.

14. Кузьменко А.Г., Сытник С.В., Кузьменко Г.А. Жесткий контакт шара и плоскости с износом. Сообщение 2 // Проблемы трибологии. – 1998. − № 2(8). – С. 82-103.

15. Кузьменко А.Г., Сытник С.В., Кузьменко Г.А. Жесткий контакт шара и плоскости с учетом износа. Неустановившийся износ // Проблемы трибологии. – 1998. − № 4(11). – С. 36-43.

16. Коровчинский М.В. Локальный контакт упругих тел при изнашивании их поверхностей / Контактное взаимодействие твердых тел и расчет сил трения и износа. – М.: Наука, 1971. – С. 130-140.

17. Кузьменко А.Г. Научные основы расчетно-экспериментальных методов оценки напряженного состояния и долговечности цилиндрических опор скольжения: Дисс. ... докт.тех.наук. – М.: ИМАШ АН СССР, 1986. 

18. Писаренко Г.С., Можаровский Н.С. Уравнения и краевые задачи теории пластичности и ползучести. Справочное пособие. – К.: Наукова думка, 1981. – 496 с.

19. Работнов Ю.Н., Милейко С.Т. Кратковременная ползучесть. – М.: Наука, 1970. – 324 с.

20. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. – М.: Наука, 1966. – 752 с.

21. Русинко К.Н. Теория пластичности и неустановившейся ползучести. – Львов: Высшая школа, 1981. – 148 с. 
Надійшла 17.12.2003


















Проблеми трибології (Problems of Tribology)  2004, № 1

_1131956878.unknown

_1135761868.unknown

_1135764985.unknown

_1135765686.unknown

_1135766121.unknown

_1136099756.unknown

_1142414576.unknown

_1145256801.unknown

_1145256828.unknown

_1142414622.unknown

_1136099842.unknown

_1136100036.unknown

_1136100124.unknown

_1136099812.unknown

_1136099664.unknown

_1136099721.unknown

_1136099613.unknown

_1135765947.unknown

_1135765999.unknown

_1135765877.unknown

_1135765499.unknown

_1135765558.unknown

_1135765603.unknown

_1135765524.unknown

_1135765348.unknown

_1135765392.unknown

_1135764994.unknown

_1135764577.unknown

_1135764677.unknown

_1135764786.unknown

_1135764976.unknown

_1135764717.unknown

_1135764589.unknown

_1135764669.unknown

_1135764584.unknown

_1135762591.unknown

_1135762991.unknown

_1135764223.unknown

_1135762794.unknown

_1135762244.unknown

_1135762395.unknown

_1135762237.unknown

_1131959473.unknown

_1131961908.unknown

_1131962667.unknown

_1131963612.unknown

_1131968231.unknown

_1131968349.unknown

_1131968717.unknown

_1132125809.unknown

_1131968522.unknown

_1131968302.unknown

_1131964013.unknown

_1131968197.unknown

_1131963989.unknown

_1131963324.unknown

_1131963577.unknown

_1131963292.unknown

_1131962220.unknown

_1131962443.unknown

_1131962545.unknown

_1131962332.unknown

_1131962149.unknown

_1131962162.unknown

_1131962011.unknown

_1131959970.unknown

_1131961678.unknown

_1131961813.unknown

_1131960026.unknown

_1131959878.unknown

_1131959923.unknown

_1131959615.unknown

_1131957981.unknown

_1131958323.unknown

_1131958448.unknown

_1131958627.unknown

_1131958407.unknown

_1131958159.unknown

_1131958305.unknown

_1131958010.unknown

_1131957306.unknown

_1131957824.unknown

_1131957842.unknown

_1131957500.unknown

_1131957116.unknown

_1131957269.unknown

_1131956999.unknown

_1100430803.unknown

_1100431839.unknown

_1100432853.unknown

_1131956499.unknown

_1131956813.unknown

_1131956847.unknown

_1131956599.unknown

_1100434180.unknown

_1131955925.unknown

_1100434139.unknown

_1100432227.unknown

_1100432228.unknown

_1100432635.unknown

_1100432200.unknown

_1100432214.unknown

_1100431601.unknown

_1100431670.unknown

_1100431695.unknown

_1100431768.unknown

_1100431651.unknown

_1100431659.unknown

_1100431286.unknown

_1100431573.unknown

_1100431588.unknown

_1100431353.unknown

_1100431020.unknown

_1100431205.unknown

_1100430985.unknown

_1100428804.unknown

_1100429895.unknown

_1100430430.unknown

_1100430642.unknown

_1100430789.unknown

_1100430611.unknown

_1100430196.unknown

_1100430329.unknown

_1100430073.unknown

_1100429479.unknown

_1100429568.unknown

_1100429882.unknown

_1100429552.unknown

_1100429300.unknown

_1100429396.unknown

_1100428820.unknown

_1100426927.unknown

_1100427979.unknown

_1100428250.unknown

_1100428424.unknown

_1100428444.unknown

_1100428403.unknown

_1100428219.unknown

_1100427120.unknown

_1100427710.unknown

_1100426985.unknown

_1100426477.unknown

_1100426843.unknown

_1100426910.unknown

_1100426599.unknown

_1100426288.unknown

_1100426459.unknown

_1100426180.unknown

_1037778121.dwg

