МИХАЙЛОВСЬКА О., ДОМБРОВСЬКИЙ А., ЛОБАНОВА Г.1 

1Хмельницький національний університет, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОКОЛІВ ГОЛКОЮ ТА ПЕРФОРАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ВЕРХУ ВЗУТТЯ НА РІВЕНЬ КОМФОРТНОСТІ
Research influences of the impact of the needle breaks and perforation 
of the upper shooting materials on the comfort level

In the design and manufacture of summer shoes, special attention is paid to ensuring its hygienic properties, which determine the temperature and humidity inside the shoe space, ie the microclimate of the shoe. Among the main indicators of hygiene of footwear: moisture retention, hygroscopicity, vapor permeability and the most essential - breathability. 


During the research, the ratio of the area of ​​perforated holes and punctures of the needle specimens of different materials for the top of the shoe to their working area was determined in order to establish the necessary ratio for ensuring the breathability of the shoe that meets the normative values.
Вітчизняна промисловість на даному етапі може конкурувати з імпортом в середньо ціновому сегменті і в сегменті “середній плюс” – це якісне взуття з натуральної шкіри осінньо-весняного та зимового асортименту. Щодо взуття літнього асортименту, то вітчизняним виробникам дуже складно конкурувати з Китаєм, а також з іншими країнами, в першу чергу, в ціновому сегменті. Крім того, комплектація цього асортименту вимагає  широкого спектру матеріалів, який виробляє сам Китай. Але навіть у цьому напрямку є перспективи розвитку конкурентоспроможного вітчизняного взуттєвого виробництва. Це багато в чому залежатиме від того, наскільки вдасться вирішити проблему “сірого імпорту” та підвищити якість вітчизняного взуття і знизити його вартість. 
В Україні і за кордоном з’явилась тенденція зміни асортименту і структури взуття за рахунок хімізації сировинної бази: збільшилось виготовлення взуття з синтетичних і штучних матеріалів та текстилю, оскільки – це значно дешевше взуття з натуральних матеріалів. 

При проектуванні і виготовленні літнього взуття особлива увага приділяється забезпеченню його гігієнічних властивостей, що визначають температуру та вологість всередині взуттєвого простору, тобто мікроклімат взуття. Серед основних показників гігієнічності взуття: вологовіддача, гігроскопічність, паропроникність і найсуттєвіший –повітропроникність. Взуття при цьому має швидко поглинати та виводити назовні вологу, виділену стопою, та водночас, воно не повинно пропускати всередину вологу ззовні. Ці вимоги реалізуються за рахунок застосування матеріалів з певним комплексом властивостей і відповідних конструкцій взуття. Щодо матеріалів, то зазначені властивості мають натуральні шкіри. Проте, натуральні шкіри через свою щільну структуру мають мінімальну повітропроникність, також вони досить дорогі і взуття з них не завжди доступне для споживачів, а взуття зі штучних та синтетичних матеріалів верху не забезпечує комфортність стопі загалом з точки зору гігієнічних властивостей. 
Тому необхідно знайти оптимальне рішення стосовно застосування натуральних шкір, штучних та синтетичних матеріалів із забезпеченням відповідної комфортності взуття. Перспективним напрямком у вирішенні цієї проблеми є підвищення повітропроникності взуття з верхом із натуральних шкір та створення можливостей повітропроникності взуття зі штучних і синтетичних матеріалів шляхом застосування технології виготовлення взуття з перфораційними отворами. 

При проведенні досліджень було визначено співвідношення площі наскрізних перфораційних отворів та проколів голкою зразків з різних матеріалів для верху взуття до їх робочої площі з метою встановлення необхідного співвідношення для забезпечення повітропроникності взуття, що відповідає нормативним значенням. 

